МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

- федерального государственного бюджетного образовательного

- учреждения высшего образования

- «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

- университет имени С.М. Кирова»

- (СЛИ)

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕХНОЛОГИЯ КЛЕЕНЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Б1.В.ДВ.01.02

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

| Наименование ООП ВО: | «Технология деревообработки» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» |
| Профиль: | «Технология деревообработки» |
| Программа подготовки: | Бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии |
| Форма обучения: (очная/ заочная) | (семестр/курс): 6/4 |
| Год начала подготовки: | 2024 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ в часах | 5 180 |
| Форма контроля: | Экзамен, конт.раб. |

Сыктывкар 2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчик:

д.т.н., профессор кафедры

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»               ___________________                С.А. Угрюмов

(должность, кафедра)	                                                                              (подпись)	 (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»              _____________________           В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                           (подпись)		                  (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

д. с.-х. н., профессор

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»              _____________________          В. В. Пахучий

(должность, кафедра)	                                                                           (подпись)			 (Ф.И.О.)

Декан факультета

лесного и сельского хозяйства	              ____________________           Т. В. Попова

(должность, факультет )	                                                                                       (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: ознакомление студентов с основами технологии клееных материалов.

Задачи:

- дать представление о клееных материалах, классификации, применении;

- охарактеризовать исходное сырьё;

- рассказать о видах связующих;

- осветить технологический процесс и способы производства.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Технология клееных древесных материалов» относится к части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана

Дисциплина (модуль) основывается на результатах освоения следующих дисциплин (модулей): Химия, Физика древесины, Древесиноведение с основами лесного товароведения, учебных практик.

Изучение дисциплины (модуля) необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин (модулей), как: Комплексное использование древесины, Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, а также для производственных практик. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-1. Способность к разработке и внедрению технологических процессов деревообрабатывающих и мебельных производств. | ПК-1,4 Владеет навыками выбора материалов и их обработки, навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов изготовления продукции. |

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

| Вид учебной работы | Семестр (очная форма обучения) | Курс (заочная форма обучения) |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 4 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 65,25 | 17,25 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 32 | 8 |
| Лабораторные работы |  |  |
| Практические занятия | 32 | 8 |
| Другие виды контактной работы (экзамен) | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 80 | 155 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Вид промежуточной аттестации (зачёт) | - | - |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Содержание курса. Классификация клееных материалов | 0,5 | - | - |  |  | 0,5 | ПК-1 (ПК-1,4) |
| 2 | Классификация клеев. Компоненты клея и методы улучшения свойств клеев | 0,5 | - | 5 |  |  | 5,5 |  |
| 3 | Карбамидоформальдегидные клеи и исходные материалы, основные марки, преимущества, недостатки, области применения. Основные показатели и методы их определения | 1 | - | 5 |  |  | 6 |  |
| 4 | Фенольные и резорциновые клеи. Клеи типа БФ и эпоксидные | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 5 | Термопластичные ПВА-клеи и клеи-расплавы. Белковые клеи | 2 | - | 7 |  |  | 9 |  |
| 6 | Процессы, протекающие при склеивании | 2 | - | 7 |  |  | 9 |  |
| 7 | Составляющие режима склеивания древесины. Внутренние напряжения и контроль качества соединений | 2 | - | 7 |  |  | 9 |  |
| 8 | Продукция фанерных производств | 2 | - | 7 |  |  | 9 |  |
| 9 | Характеристика сырья для фанерного производства и его подготовка к лущению (ГТО, разделка, окорка) | 6 | - | 7 |  |  | 13 |  |
| 10 | Лущильный станок, технология лущения и рубки шпона | 4 | 8 | 7 |  |  | 19 |  |
| 11 | Технология сушки лущеного шпона Паровые роликовые сушилки | 2 | 12 | 5 |  |  | 19 |  |
| 12 | Газовые и другие сушилки для шпона Сортировка и обработка сухого шпона | 2 | 12 | 5 |  |  | 19 |  |
| 13 | Технология и оборудования для производства строганного шпона | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 14 | Нанесение клея и сборка пакетов. Оборудование и технология склеивания фанеры | 2 | - | 4 |  |  | 6 |  |
| 15 | После прессовая обработка и контроль качества фанерной продукции | 2 | - | 4 |  |  | 6 |  |
|  | Другие виды контактной работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | 1,25 | 34,75 | 36 |  |
|  | Итого | 32 | 32 | 80 | 2,25 | 34,75 | 180 | – |

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Содержание курса. Классификация клееных материалов | 0,5 | - | - |  |  | 0,5 | ПК-1 (ПК-1,4) |
| 2 | Классификация клеев. Компоненты клея и методы улучшения свойств клеев | 0,5 | - | 10 |  |  | 10,5 |  |
| 3 | Карбамидоформальдегидные клеи и исходные материалы, основные марки, преимущества, недостатки, области применения. Основные показатели и методы их определения | 0,5 | - | 11 |  |  | 11,5 |  |
| 4 | Фенольные и резорциновые клеи. Клеи типа БФ и эпоксидные | 0,5 | - | 11 |  |  | 11,5 |  |
| 5 | Термопластичные ПВА-клеи и клеи-расплавы. Белковые клеи | 1 | - | 11 |  |  | 12 |  |
| 6 | Процессы, протекающие при склеивании | 1 | - | 11 |  |  | 11 |  |
| 7 | Составляющие режима склеивания древесины. Внутренние напряжения и контроль качества соединений | 1 | - | 11 |  |  | 12 |  |
| 8 | Продукция фанерных производств | 1 | - | 12 |  |  | 13 |  |
| 9 | Характеристика сырья для фанерного производства и его подготовка к лущению (ГТО, разделка, окорка) | 1 | - | 12 |  |  | 13 |  |
| 10 | Лущильный станок, технология лущения и рубки шпона | 1 | 3 | 11 |  |  | 15 |  |
| 11 | Технология сушки лущеного шпона Паровые роликовые сушилки | - | 3 | 11 |  |  | 14 |  |
| 12 | Газовые и другие сушилки для шпона Сортировка и обработка сухого шпона | - | 2 | 11 |  |  | 13 |  |
| 13 | Технология и оборудования для производства строганного шпона | - | - | 11 |  |  | 11 |  |
| 14 | Нанесение клея и сборка пакетов. Оборудование и технология склеивания фанеры | - | - | 11 |  |  | 11 |  |
| 15 | После прессовая обработка и контроль качества фанерной продукции | - | - | 11 |  |  | 11 |  |
| 16 | Другие виды контактной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  | 1,25 | 7,75 | 9 |  |
| 18 | Итого | 8 | 8 | 154 | 2,25 | 7,75 | 180 | – |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Содержание курса. Классификация клееных материалов | Клееная массивная древесина. Клееная слоистая древесина. Материалы из измельченной древесины. Клееная комбинированная древесина. | 0,5 | ПК-1 (ПК-1,4) |
| 2 | Классификация клеев. Компоненты клея и методы улучшения свойств клеев | Классификация по происхождению. По составу. По способу получения. По отношению к теплу. По водостойкости. По виду растворителя. По внешнему виду. Требования к клеям. Основные компоненты и способы регулирования свойств синтетических клеев. Основные типы клеев для деревообработки. Основные показатели клеев. Процессы, протекающие при склеивании. | 0,5 |  |
| 3 | Карбамидоформальдегидные клеи и исходные материалы, основные марки, преимущества, недостатки, области применения. Основные показатели и методы их определения | Термореактивные смолы и клеи на их основе. Основные компоненты. Достоинства и недостатки. Показатели карбамидных смол, используемых в деревообработке. | 0,5 |  |
| 4 | Фенольные и резорциновые клеи. Клеи типа БФ и эпоксидные | Основные компоненты. Показатели. Достоинства и недостатки. Модификация фенолоформальдегидных смол. Характеристика смол, содержащих резорцин. Другие термореактивные клеи. | 0,5 |  |
| 5 | Термопластичные ПВА-клеи и клеи-расплавы. Белковые клеи | Поливинилацетатные клеи. Основные компоненты. Достоинства и недостатки. Показатели. Клеи-расплавы. Недостатки. Показатели. Изоцианаты и полиуретановые клеи. Каучуковые клеи. Белковые клеи. Прочие клеи, используемые в деревообработке. | 1 |  |
| 6 | Процессы, протекающие при склеивании | Смачивание. Увлажнение. Когезия. Адгезия клеевого шва. Усадка. | 1 |  |
| 7 | Составляющие режима склеивания древесины. Внутренние напряжения и контроль качества соединений | Состояние древесины. Состояние клея. Расход клея. Время открытой выдержки. Время закрытой выдержки. Давление прессования. Температура и время прессования. Соотношение различных периодов процесса склеивания. Методы испытания клеевого соединения. | 1 |  |
| 8 | Продукция фанерных производств | Общие сведения о фанере и лущеном шпоне. Фанера общего назначения. Фанера березовая авиационная. Фанера декоративная. Фанера бакелизированная. Пластики древесные слоистые. Плиты фанерные. Другие виды фанерной продукции. | 1 |  |
| 9 | Характеристика сырья для фанерного производства и его подготовка к лущению (ГТО, разделка, окорка) | Склад сырья. Разделка и окорка. Тепловая обработка сырья. Оборудование для ГТО. | 1 |  |
| 10 | Лущильный станок, технология лущения и рубки шпона | Центрирование чураков. Режимы лущения шпона. Устройство и работа лущильного станка. Рубка и укладка шпона. Структура лущильного цеха. | 1 |  |
| 11 | Технология сушки лущеного шпона Паровые роликовые сушилки | Особенности технологии сушки шпона. Технология сушки шпона. Оборудование для сушки шпона. Характеристика оборудования. Производительность. | - |  |
| 12 | Газовые и другие сушилки для шпона Сортировка и обработка сухого шпона | Характеристика оборудования. Сортирование сухого шпона. Нормализация размеров и качества шпона. | - |  |
| 13 | Технология и оборудования для производства строганного шпона | Характеристика материала. Подготовка к строганию. Строгание брусьев и ванчесов. Технологические расчеты. Аналитический способ расчета. Выбор и расчет потребности в оборудовании. | - |  |
| 14 | Нанесение клея и сборка пакетов. Оборудование и технология склеивания фанеры | Приготовление и нанесение клея на шпон. Сборка пакетов. Холодная подпрессовка. Прессы для получения клееных материалов. Технология склеивания фанеры. Упрессовка фанеры. | - |  |
| 15 | После прессовая обработка и контроль качества фанерной продукции | Охлаждение фанеры. Обрезка кромок. Переобрез фанеры. Сортирование фанеры. Починка фанеры. Шлифование. Упаковка. Контроль качества фанерной продукции. | - |  |
| Всего |  |  | 32 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Содержание курса. Классификация клееных материалов | Клееная массивная древесина. Клееная слоистая древесина. Материалы из измельченной древесины. Клееная комбинированная древесина. | 0,5 | ПК-1 (ПК-1,4) |
| 2 | Классификация клеев. Компоненты клея и методы улучшения свойств клеев | Классификация по происхождению. По составу. По способу получения. По отношению к теплу. По водостойкости. По виду растворителя. По внешнему виду. Требования к клеям. Основные компоненты и способы регулирования свойств синтетических клеев. Основные типы клеев для деревообработки. Основные показатели клеев. Процессы, протекающие при склеивании. | 0,5 |  |
| 3 | Карбамидоформальдегидные клеи и исходные материалы, основные марки, преимущества, недостатки, области применения. Основные показатели и методы их определения | Термореактивные смолы и клеи на их основе. Основные компоненты. Достоинства и недостатки. Показатели карбамидных смол, используемых в деревообработке. | 0,5 |  |
| 4 | Фенольные и резорциновые клеи. Клеи типа БФ и эпоксидные | Основные компоненты. Показатели. Достоинства и недостатки. Модификация фенолоформальдегидных смол. Характеристика смол, содержащих резорцин. Другие термореактивные клеи. | 0,5 |  |
| 5 | Термопластичные ПВА-клеи и клеи-расплавы. Белковые клеи | Поливинилацетатные клеи. Основные компоненты. Достоинства и недостатки. Показатели. Клеи-расплавы. Недостатки. Показатели. Изоцианаты и полиуретановые клеи. Каучуковые клеи. Белковые клеи. Прочие клеи, используемые в деревообработке. | 1 |  |
| 6 | Процессы, протекающие при склеивании | Смачивание. Увлажнение. Когезия. Адгезия клеевого шва. Усадка. | 1 |  |
| 7 | Составляющие режима склеивания древесины. Внутренние напряжения и контроль качества соединений | Состояние древесины. Состояние клея. Расход клея. Время открытой выдержки. Время закрытой выдержки. Давление прессования. Температура и время прессования. Соотношение различных периодов процесса склеивания. Методы испытания клеевого соединения. | 1 |  |
| 8 | Продукция фанерных производств | Общие сведения о фанере и лущеном шпоне. Фанера общего назначения. Фанера березовая авиационная. Фанера декоративная. Фанера бакелизированная. Пластики древесные слоистые. Плиты фанерные. Другие виды фанерной продукции. | 1 |  |
| 9 | Характеристика сырья для фанерного производства и его подготовка к лущению (ГТО, разделка, окорка) | Склад сырья. Разделка и окорка. Тепловая обработка сырья. Оборудование для ГТО. | 1 |  |
| 10 | Лущильный станок, технология лущения и рубки шпона | Центрирование чураков. Режимы лущения шпона. Устройство и работа лущильного станка. Рубка и укладка шпона. Структура лущильного цеха. | 1 |  |
|  |  | Всего | 8 |  |

5.5 Лабораторный практикум – не предусмотрен

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен

5.7 Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Расчёт продолжительности гидротермической обработки древесины и производительности бассейнов | 8 | ПК-1 (ПК-1,4) |
| 2 | 11 | Расчёт выхода шпона из чурака и количество образующихся отходов при лущении | 12 |  |
| 3 | 12 | Определение продолжительности сушки шпона и производительности сушилок | 12 |  |
|  |  | Всего | 32 |  |

5.8 Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Расчёт продолжительности гидротермической обработки древесины и производительности бассейнов | 3 | ПК-1 (ПК-1,4) |
| 2 | 11 | Расчёт выхода шпона из чурака и количество образующихся отходов при лущении | 3 |  |
| 3 | 12 | Определение продолжительности сушки шпона и производительности сушилок | 2 |  |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.9 Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции, индикаторы | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Клееная комбинированная древесина. | 10 | ПК-1 (ПК-1,4) | Опрос |
| 2 | 3 | Основные показатели клеев. Процессы, протекающие при склеивании. | 5 |  | Опрос |
| 3 | 4 | Показатели карбамидных смол, используемых в деревообработке. | 5 |  | Опрос |
| 4 | 5 | Другие термореактивные клеи. | 7 |  | Опрос |
| 5 | 6 | Прочие клеи, используемые в деревообработке. | 7 |  | Опрос |
| 6 | 7 | Смачивание. Увлажнение. Когезия. Адгезия клеевого шва. Усадка. | 7 |  | Опрос |
| 7 | 8 | Методы испытания клеевого соединения. | 7 |  | Опрос |
| 8 | 9 | Фанера бакелизированная. Пластики древесные слоистые. Плиты фанерные. Другие виды фанерной продукции. | 7 |  | Опрос |
| 9 | 10 | Оборудование для ГТО. | 7 |  | Опрос |
| 10 | 11 | Структура лущильного цеха. | 6 |  | Опрос |
| 11 | 12 | Оборудование для сушки шпона. Характеристика оборудования. Производительность. | 5 |  | Опрос |
| 12 | 13 | Нормализация размеров и качества шпона. | 4 |  | Опрос |
| 13 | 14 | Технологические расчеты. Аналитический способ расчета. Выбор и расчет потребности в оборудовании. | 4 |  | Опрос |
| 14 | 15 | Упрессовка фанеры. |  |  | Опрос |
|  |  | Всего: | 80 | - |  |

5.10 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции, индикаторы | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Клееная комбинированная древесина. | 10 | ПК-1 (ПК-1,4) | Опрос |
| 2 | 3 | Основные показатели клеев. Процессы, протекающие при склеивании. | 11 |  | Опрос |
| 3 | 4 | Показатели карбамидных смол, используемых в деревообработке. | 11 |  | Опрос |
| 4 | 5 | Другие термореактивные клеи. | 11 |  | Опрос |
| 5 | 6 | Прочие клеи, используемые в деревообработке. | 11 |  | Опрос |
| 6 | 7 | Смачивание. Увлажнение. Когезия. Адгезия клеевого шва. Усадка. | 11 |  | Опрос |
| 7 | 8 | Методы испытания клеевого соединения. | 12 |  | Опрос |
| 8 | 9 | Фанера бакелизированная. Пластики древесные слоистые. Плиты фанерные. Другие виды фанерной продукции. | 11 |  | Опрос |
| 9 | 10 | Оборудование для ГТО. | 11 |  | Опрос |
| 10 | 11 | Структура лущильного цеха. | 11 |  | Опрос |
| 11 | 12 | Оборудование для сушки шпона. Характеристика оборудования. Производительность. | 11 |  | Опрос |
| 12 | 13 | Нормализация размеров и качества шпона. | 11 |  | Опрос |
| 13 | 14 | Технологические расчеты. Аналитический способ расчета. Выбор и расчет потребности в оборудовании. | 11 |  | Опрос |
| 14 | 15 | Упрессовка фанеры. | 11 |  | Опрос |
|  |  | Всего: | 155 | - |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Таблица 7.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Очная форма обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практические занятия |
| Работа в команде |  | 1 |
| Поисковый метод |  | 1 |
| Решение ситуационных задач |  | 2 |
| Учебная дискуссия | 2 |  |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 4 |

В рамках дисциплины предусмотрены встречи деревоперерабатывающих компаний Республики Коми, с руководителями отделов Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Таблица 7.2 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для заочной формы обучения

| Формы Методы | Заочная форма обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практические занятия |
| Решение ситуационных задач |  | 1 |
| Учебная дискуссия | 1 |  |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 1 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

- с содержанием рабочей программы дисциплины;

- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;

- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронной библиотеке СЛИ;

- с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, присланный преподавателем на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы); данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться  к преподавателю.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (не предусмотрено)

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе обсуждения давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме, к началу зачетной сессии решают дополнительную контрольную работу.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

- задания должны исполняться самостоятельно;

- представляться в установленный срок;

- соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным преподавателем;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на практических занятиях и консультациях неясные вопросы;

- при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом занятии. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под руководством преподавателя.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе  указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы; объем согласовывается с преподавателем; в конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к практическому занятию, написание контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы в электронных  библиотеках. К учебной дисциплине подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература - это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Дисциплина предполагает как аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: конспекты лекций; учебники и учебные пособия; рабочая программа, экзаменационные билеты.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объёмных разделов курса, что способствует расширению кругозора студентов, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией. Она включает в себя: изучение основной и дополнительной работы по курсу, работу с электронными учебными ресурсами, подготовки к экзамену, индивидуальные и групповые консультации.

Технология клееных материалов и древесных плит [Электронный ресурс] : метод. пособие по курсовому проектированию для студ. спец. 250403 "Технология деревообработки" и направлений бакалавриата 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250400.62 "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; сост.: О. В. Юрова, М. Н. Кочева. – Изд. 2-е, перераб. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,6 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000228.pdf.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 10 |
| Текущая аттестация | 10 | - | 10 |
| Практические занятия | 20 | 20 | 40 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период | 40 | 30 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 40 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчёт суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (контрольная работа)

Тестовые и контрольные задания

1. Клеи, которые при повышении температуры сначала плавятся, а затем необратимо отверждаются, называются:

А) термопластичные

Б) термореактивные

В) поликонденсационные

2. Основной компонент клея:

А) отвердитель

Б) растворитель

В) наполнитель

Г) синтетическая смола

Д) антисептик

3. К каким наполнителям относится древесная мука:

А) неорганическим

Б) органическим

В) минеральным

4. Время, в течение которого клей после добавления в него отвердителя способен сохранять рабочую вязкость называется:

А) клеящая способность клея

Б) жизненспособность клея

В) время отверждения клея

5. Какие показатели следует регулировать для улучшения смачивания древесины клеем:

А) наличие загрязнений поверхности

Б) температура

В) вязкость

Г) кислотность

6. Чем отличаются друг от друга реакции поликонденсации и полимеризации:

А) ничем

Б) при поликонденсации не образуются низкомолекулярные побочные продукты

В) протекают при различной температуре

Г) при полимеризации не образуются низкомолекулярные продукты

7. Появление адгезии и когезии происходит:

А) сначала адгезия потом когезия

Б) одновременно

В) сначала когезия потом адгезия

8. Вследствие чего происходит усадка клеевого шва:

А) изменения рН

Б) удаление летучих веществ

В) химическое связывание клея и древесины

Г) изменение влажности подложки

9. Какие параметры древесины важнейшие при склеивании:

А) шероховатость

Б) влажность

В) температура

Г) кислотность

10. Какое давление применяется при склеивании досок по толщине:

А) 0,3-0,5 МПа

Б 0,5-0,7 МПа

В) 0,7-1,0 МПа

11. Соотнесите рисунок – процесс:

А) смешанное

Б) когезионное по древесине

В) когезионное

Г) адгезионное

12. Прочность клеевого шва:

А) увеличивается при уменьшении толщины шва

Б) уменьшается при уменьшении толщины шва

В) не зависит от толщины шва

13. Какой параметр определяет продолжительность процесса склеивания:

А) давление прессования

Б) температура и время прессования

В) влажность

Г) время открытой выдержки

14. Назовите исходные компоненты в производстве КФ-смол:

А) мочевина

Б) формальдегид

В) меламин

Г) резорцин

15. Какие КФ-смолы являются смолами с повышенной жизнеспособностью и применяются для производства фанеры, деталей мебели, для изготовления столярно-строительных деталей:

А) КФ-О

Б) КФ-Б

В) КФ-Ж

Г) КФ-БЖ

16. Какой отвердитель применяется для холодного склеивания КФ-смол:

А) хлористый аммоний

Б) сульфат аммония

В) щавелевая кислота

17. Что является отвердителем для меламиноформальдегидных смол:

А) хлористый аммоний

Б) сульфат бария

В) фосфорная кислота

Г) латекс

18. Третья заключительная стадия поликонденсации фенола и формальдегида, при которой продукт представляет собой твердое тело высокой прочности и твердости:

А) резол

Б) резитол

В) резит

19. Отвердитель для резорциноформальдегидных смол:

А) пароформальдегид (параформ)

Б) латекс

В) сульфат бария

Г) меламин

20. Отвердитель для БФ-смол при холодном склеивании:

А) хлористый аммоний

Б) малеиновый ангидрид

В) полиэтиленполиамин

21. Взвесь твердых веществ в жидкости (глобулы ПВА размером 1-3 мкм в воде) называется:

А) смесь

Б) суспензия

В) дисперсия

22. Время отверждения клеев-расплавов:

А) 3-5 с

Б) 4-6 с

В) 5-7 с

23. За счет какой добавки происходит вулканизация резиновых клеев:

А) марганец

Б) хром

В) сера

Г) бром

24. Материал, полученный путем склеивания не менее трех листов лущеного шпона со взаимно перпендикулярным направлением волокон в смежных слоях называют:

А) ДСтП

Б) ДВП

В) фанера

Г) слоистые пластики

25. Что обозначают Е1 и Е2 при маркировке фанеры:

А) класс влагостойкости

Б) наличие или отсутствие шлифовки

В) класс эмиссии формальдегида

26. Для каких целей применяются фанерные плиты ПФ-Л:

А) производство лыж

Б) производство лодок

В) в сельхозмашиностроении

Г) в вагоностроении

27. Способ хранения, применяемый для высококачественного сырья, которое поступает в зимнее время, а используется летом:

А) мокрое хранение

Б) дождевание

В) замораживанием

Г) замазка торцов

28. Цель гидротермической обработки сырья:

А) размораживание

Б) повышение качества окорки

В) выравнивание температуры

29. Основные параметры режима лущения шпона:

А) влажность

Б) температура чурака

В) качество окорки

Г) угловые параметры лущильного ножа

30. Шпон каких сортов подлежит починке:

А) II

Б) III

В) IV

Г) V

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к экзамену)

- Классификация клееных материалов и древесных плит.

- Фанера. Виды фанеры.

- Классификация клеев для древесины.

- Требования к клеям для древесины.

- Основные компоненты синтетических клеев.

- Способы регулирования свойств клеев.

- Основные типы клеев, применяемых в деревообработке.

- Основные показатели синтетических смол и клеев.

- Процессы, протекающие при склеивании.

- Режимы склеивания древесины.

- Технологический процесс производства лущеного шпона.

- Лущение. Режимы лущения шпона.

- Сушка шпона. Оборудование для сушки шпона.

- Починка и ребросклеивание шпона.

- Сборка пакетов фанеры. Способы нанесения клея. Характеристика оборудования для нанесения клея.

- Холодная подпрессовка пакетов.

- Прессование фанеры в горячем прессе. Параметры режима склеивания фанеры.

- Послепрессовая обработка фанеры.

- Производство облицованной и декоративной фанеры.

- Производство бакелизированной фанеры.

- Производство фанерных плит.

- Баланс сырья при изготовлении фанеры.

- Особенности изготовления гнутоклеенных заготовок.

- Технологический процесс изготовления строганого шпона.

- Древесностружечные плиты, их классификация.

- Технологический процесс изготовления древесностружечных плит.

- Что такое адгезия? Что такое когезия?

- Что такое кряж? Что такое чурак?

- Основное правило композиции фанеры.

- Что такое класс эмиссии фанеры?

- Основное правило композиции фанеры.

- Что такое класс эмиссии фанеры?

- Основные размеры лесоматериалов для лущения?

- Для чего необходима гидротермическая обработка сырья перед лущением?

- Для каких целей производится окорка сырья?

- Что такое лущеный шпон?

- Назовите способы ребросклеивания шпона.

- Что такое строганный шпон?

- Способы получения строганного шпона.

- Устройство клеевых вальцов.

- Преимущества и недостатки клеевых вальцов.

- Для чего производится подпрессовка пакетов?

- Из каких составляющих складывается цикл прессования фанеры?

- От чего зависит производительность горячего пресса?

- Какие компоненты входят в состав клея?

- Для чего применяется сортировка сухого шпона?

- Порядок контроля качества склеивания фанеры

- Требования к упаковке фанеры.

- От каких параметров зависит производительность бассейнов для  гидротермической обработки сырья?

- Требования к лесоматериалам для лущения.

- Основные требования к фанере.

- Назовите разновидности гнутоклееных заготовок.

Таблица 12.1 – Критерии оценки к экзамену

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 30 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов. |
| 20 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов. |
| 15 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности. |
| Менее 15 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объёмом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Таблица 12.2 – Критерии оценки практических работ

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Таблица 12.3 – Критерии оценки текущей аттестации (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы на основе лицензионных договоров/соглашений

| № | Наименование | Ссылка на источник, основание, доступ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-. – on-line | Ссылка: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-. – on-line | Ссылка: https://e.lanbook.com/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-. – on-line | Ссылка: https://polpred.com/ Основание: Соглашение Доступ: свободный |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-20XX. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | Ссылка: https://arch.neicon.ru/xmlui/ Основание: Соглашение Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-. – on-line | Ссылка: https://rusneb.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-. – эл. жестк. диск | Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-. – on-line | Ссылка: https://cntd.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |

Ресурсы открытого доступа

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru |
| 2 | Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= |
| 3. | Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине  Оборудование отрасли задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащённость | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Не предусмотрено учебным планом |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №320-1. |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

- Лукаш, А. А. Технология клееных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров вузов, обучающихся по направлению подготовки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / А. А. Лукаш ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 140 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50170.

Дополнительная литература

- Базанов, Л. Ф. Технология клееных материалов и древесных плит. Характеристики и планировочные изображения оборудования для производства шпона и продукции на его основе [Текст] : учеб. пособие по курсовому и дипломному проектированию для студ. спец. 250403 (260200) "Технология деревообработки" / Л. Ф. Базанов, М. И. Балакин ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". – Москва : МГУЛ, 2006. – 129 с.

- Волынский, В. Н. Технология клееных материалов [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / В. Н. Волынский ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2899/.

- Лукаш, А. А. Технология новых клееных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль «Технология деревообработки» / А. А. Лукаш ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 308 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51932.

- Соболев, А. В. Технология клееных материалов и древесных плит [Текст] : учеб. пособие по курсовому проектированию для студ. вузов лесотехн. профиля, по направлению 656300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, обучающихся по спец. 260200 (250403) "Технология деревообработки" / А. В. Соболев ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". – Москва : МГУЛ, 2008. – 149 с.

- Справочник по древесноволокнистым плитам [Текст] / В. И. Бирюков. – Москва : Лесн. пром-сть, 1981. – 184 с.

- Справочник по производству древесностружечных плит [Текст] / И. А. Отлев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Лесн. пром-сть, 1990. – 381 с.

- Справочное пособие по производству фанеры [Текст] / Ю. В. Васечкин [и др.]. – Москва : Экология, 1996. – 276 с.

Периодические издания

- Деревообрабатывающая промышленность [Текст] : научно-технический, экономический и производственный журнал / учредители Редакция журнала "Деревообрабатывающая промышленность", Рослеспром, НТО бумдревпрома, НПО "Промысел". – Москва : [б. и.]. – Основан в апреле 1952 г. – Выходит раз в два месяца.

- Лесной вестник / Forestry bulletin [Текст] : научно-информационный журнал в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного хозяйства/ Научно-образовательная ассоциация лесного комплекса. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана.  – Выходит раз в два месяца.