МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», Б1.0.22

Наименование ООП ВО: «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направление подготовки: 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направленность (профиль): «Автоматизация технологических процессов и производств»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра «Технологические, транспортные машины и оборудование»

Год начала подготовки: 2024

Курс (очная/заочная):  2/2

Общая трудоемкость в ЗЕТ–3, 108 часа

# Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 20__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», утвержденного приказом Минобрнауки России,

№ 730 от 09.08.2021

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___ ____________20__ г., протокол № _.

Разработчики: ________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой  «Технологические, транспортные машины и оборудование», к.т.н., доцент___________________________

Заведующий выпускающей кафедрой __________________________

__________________________________________ Асадуллин Фанур Фаритович

Декан транспортно-технологического факультета

_________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

- Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» является получение знаний об основных закономерностях, определяющих строение и свойства применяемых в современной технике материалов, о составе и методах их обработки, выработка умений проводить необходимые испытания материалов, работать с основными приборами и оборудованием, приобретение навыков самостоятельного использования современной технической и справочной литературы для конструирования, изготовления и ремонта оборудования в лесном комплексе.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: физика, химия.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Метрология, стандартизация и сертификация.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-1.2  Уметь решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

ОПК-1.3     Иметь навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Заочная форма (2 курс) | Очная форма 3 семестр |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 12,15 | 48,15 |
| В том числе: | - |  |
| Лекции | 4 | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 4 | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) | 4 | 16 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета с оценкой | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 92 | 59,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) | 3,85 | - |
| Общая трудоемкость час | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 | 3 |

5. 1. Содержание дисциплины для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | лекции | Лаборат. работы | Практич. занятия | Самост. работа | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические свойства материалов | 1 | 2 | 2 | 2,85 | - | - | 7,85 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | Кристаллизация | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | « |
| 3. | Диаграмма железо-цементит | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | « |
| 4. | Сплавы железа: стали, чугуны | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | 10 | « |
| 5. | Термическая обработка сталей | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 9 | « |
| 6. | Химико-термическая обработка | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | « |
| 7. | Легированные стали | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 9 | « |
| 8. | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | « |
| 9. | Получение чугуна и стали | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | « |
| 10. | Литейное производство | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | « |
| 11. | Обработка металлов давлением | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | « |
| 12. | Сварка металлов и сплавов | 1 | 4 | - | 4 | - | - | 9 | « |
| 13. | Электродуговая сварка | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 7 | « |
| 14. | Газопламенная обработка | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | « |
| 15. | Обработка металлов резанием | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 7 | « |
| 16. | Токарная, фрезерная обработка. Сверление, долбление, шлифование | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 9 | « |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет с оценкой) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 16 | 16 | 16 | 59,85 | 0,15 | - | 108 |  |

5.2. Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | лекции | Лаборат. работы | Практич. занятия | Самост. работа | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические свойства материалов | 1 | 1 | 0,5 | 5 | - | - | 7,5 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | Кристаллизация | - | - | - | 5 | - | - | 5 | « |
| 3. | Диаграмма железо-цементит | 1 | - | 0,5 | 5 | - | - | 6,5 | « |
| 4. | Сплавы железа: стали, чугуны | 1 | - | 0,5 | 5 | - | - | 6,5 | « |
| 5. | Термическая обработка сталей | 1 | - | 0,5 | 6 | - | - | 6,5 | « |
| 6. | Химико-термическая обработка | - | - | - | 6 | - | - | 6 | « |
| 7. | Легированные стали | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 | « |
| 8. | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | - | - | - | 6 | - | - | 6 | « |
| 9. | Получение чугуна и стали | - | - | - | 6 | - | - | 6 | « |
| 10. | Литейное производство | - | - | - | 6 | - | - | 6 | « |
| 11. | Обработка металлов давлением | - | - | - | 6 | - | - | 6 | « |
| 12. | Сварка металлов и сплавов | - | 1,5 | - | 6 | - | - | 7,5 | « |
| 13. | Электродуговая сварка | - | - | - | 6 | - | - | 6 | « |
| 14. | Газопламенная обработка | - | - | - | 6 | - | - | 6 | « |
| 15. | Обработка металлов резанием |  | 1,5 | - | 6 | - | - | 7,5 | « |
| 16. | Токарная, фрезерная обработка. Сверление, долбление, шлифование | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 | « |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет с оценкой) | - | - | - | - | - | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 4 | 4 | 4 | 92 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (раздела) | Содержание тем (раздела) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические свойства материалов | Критерии оценки механических свойств конструкционных материалов. Прочность, пластичность, вязкость, порог хрупкости. | 1 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | Кристаллизация | Закономерности кристаллизации. Влияние характера кристаллизации на механические свойства. Кристаллическая решетка. Полиморфизм. Анизотропия. Диаграммы плавкости. Законы Курнакова. | 1 | « |
| 3. | Диаграмма состояния железо-цементит | Фазовый и структурный анализ диаграммы. Влияние углерода на структуру и свойства железо-углеродистых сплавов. Классификация сплавов: стали, чугуны | 1 | « |
| 4. | Сплавы железа: стали, чугуны | Углеродистые стали. Классификация. Маркировка. Свойства. Применение. Чугуны. Классификация. Свойства. Применение. | 1 | « |
| 5. | Термическая обработка сталей | Виды термической обработки. Классификация. Назначение. Выполнение. | 1 | « |
| 6. | Химико-термическая обработка | Виды химико-термической обработки. Цементация. Азотирование. Цианирование. Назначение. Выполнение. | 1 | « |
| 7. | Легированные стали | Влияние легирующих на структуру, превращение аустенита. Классификация. Назначение. Маркировка. Свойства. Применение. | 1 | « |
| 8. | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | Алюминий и его сплавы. Свойства. Маркировка. Применение. Медь и ее сплавы. Свойства. Маркировка. Применение. Пластмассы. Свойства. Применение | 1 | « |
| 9. | Производство чугуна и стали | Получение чугуна из руд. Доменное производство. Получение стали в мартене, в кислородном конверторе, в дуговой и индукционной печи. Качество стали. Применение чугуна и стали. | 1 | « |
| 10. | Литейное производство | Формирование отливки. Проектирование отливки в песчано-глинистых формах. Литье в кокиль. Специальные виды литья. | 1 | « |
| 11. | Обработка металлов давлением - ОМД | Пластическая деформация. Виды ОМД. Прокатка. Прессование. Волочение. Ковка. Штамповка. | 1 | « |
| 12. | Сварка металлов и сплавов . | Формирование сварного соединения. Классификация видов сварки. Сварка давлением. Сварка плавлением Электрическая дуга как источник энергии при сварке. Ручная дуговая сварка (РДС). Сварочные электроды. Выбор электродов. | 1 | « |
| 13. | Электродуговая сварка | Автоматическая сварка под флюсом. Сварка в защитных газах. Плазменная резка, сварка, напыление. | 1 | « |
| 14. | Газопламенная обработка материалов | Газовое пламя. Газовая сварка и резка. Газопламенное напыление материалов: проволочное, порошковое. | 1 | « |
| 15. | Обработка материалов резанием | Процесс резания, снятие стружки. Виды обработки резанием. Тепловые процессы в зоне резания. | 1 | « |
| 16. | Виды механической обработки резанием | Токарная обработка. Технология. Операции. Инструмент. Резцы. Виды резцов. Режимы резания. Станки для токарной обработки. Фрезерная обработка. Технология. Инструмент. Фрезы. Станки для фрезерной обработки. Способы получения отверстий. Сверление. Зенкерование. Развертывание. Растачивание. Протягивание. Получение некруглых отверстий. Шлифование. | 1 | « |
|  |  | Итого | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (раздела) | Содержание тем (раздела) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические свойства материалов | Критерии оценки механических свойств конструкционных материалов. Прочность, пластичность, вязкость, порог хрупкости. | 1 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | Диаграмма состояния железо-цементит | Фазовый и структурный анализ диаграммы. Влияние углерода на структуру и свойства железо-углеродистых сплавов. Классификация сплавов: стали, чугуны | 1 | « |
| 3. | Сплавы железа: стали, чугуны | Углеродистые стали. Классификация. Маркировка. Свойства. Применение. Чугуны. Классификация. Свойства. Применение. | 1 | « |
| 4. | Термическая обработка сталей | Виды термической обработки. Классификация. Назначение. Выполнение. | 1 | « |
| Итого |  |  | 4 |  |

5.5.  Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Определение твердости металлов и сплавов | 2 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | 4 | Микроcтруктура и свойства углеродистых сталей | 2 | » |
| 3. | 4 | Микроструктура и свойства чугунов | 2 | « |
| 4. | 5 | Термообработка углеродистых сталей | 2 | « |
| 5. | 12 | Ручная электродуговая сварка углеродистых сталей | 4 | « |
| 6. | 13 | Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса. | 0,5 | « |
| 7. | 13 | Сварка в углекислом газе | 0,5 | « |
| 8. | 13 | Контактная точечная сварка | 0,5 | « |
| 9. | 13 | Плазменная обработка материалов | 0,5 | « |
| 10. | 15 | Обработка металлов резанием | 2 | « |
|  |  | Итого | 16 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Определение твердости металлов и сплавов | 0,5 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | 1 | Микроструктура и свойства углеролистых сталей | 0,5 |  |
| 3. | 12 | Электродуговая сварка металлов и сплавов | 1,5 | « |
| 4. | 15 | Обработка металлов резанием | 1,5 |  |
|  |  | Итого | 4 |  |

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.1 | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Механические свойства материалов | 2 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | 3 | Диаграмма состояния железо-цементит | 2 | « |
| 3. | 4 | Сплавы железа: стали, чугуны | 2 | « |
| 4. | 5 | Термическая обработка сталей | 2 | « |
| 5. | 7 | Легированные стали | 4 | « |
| 6. | 16 | Токарная обработка. Фрезерная обработка. Сверление. Шлифование | 4 |  |
| Итого |  |  | 16 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.2 | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Механические свойства материалов | 0,5 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 |
| 2. | 3 | Диаграмма состояния железо-цементит | 0,5 | « |
| 3. | 4 | Сплавы железа: стали, чугуны | 0,5 | « |
| 4. | 5 | Термическая обработка сталей | 0,5 | « |
| 5. | 7 | Легированные стали | 1 | « |
| 6. | 16 | Токарная обработка. Фрезерная обработка. Сверление. Шлифование | 1 |  |
| Итого |  |  | 4 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические свойства материалов | Критерии оценки механических свойств конструкционных материалов. Прочность, пластичность, вязкость, порог хрупкости. | 2,85 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия/лабораторные работы, лабораторные работы |
| 2. | Кристаллизация | Закономерности кристаллизации. Влияние характера кристаллизации на механические свойства. Кристаллическая решетка. Полиморфизм. Анизотропия. Диаграммы плавкости. Законы Курнакова. | 3 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект |
| 3. | Диаграмма состояния железо-цементит | Фазовый и структурный анализ диаграммы. Влияние углерода на структуру и свойства железо-углеродистых сплавов. Классификация сплавов: стали, чугуны | 3 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия, опорный конспект |
| 4. | Сплавы железа: стали, чугуны | Углеродистые стали. Классификация. Маркировка. Свойства. Применение. Чугуны. Классификация. Свойства. Применение. | 3 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия/лабораторные работы, лабораторные работы |
| 5. | Термическая обработка сталей | Виды термической обработки. Классификация. Назначение. Выполнение. | 4 | « |  |
| 6. | Химико-термическая обработка | Виды химико-термической обработки. Цементация. Азотирование. Цианирование. Назначение. Выполнение. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект |
| 7. | Легированные стали | Влияние легирующих на структуру, превращение аустенита. Классификация. Назначение. Маркировка. Свойства. Применение. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, собеседование (опрос), практические занятия, опрос, опорный конспект |
| 8. | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | Алюминий и его сплавы. Свойства. Маркировка. Применение. Медь и ее сплавы. Свойства. Маркировка. Применение. Пластмассы. Свойства. Применение | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект |
| 9. | Производство чугуна и стали | Получение чугуна из руд. Доменное производство. Получение стали в мартене, в кислородном конверторе, в дуговой и индукционной печи. Качество стали. Применение чугуна и стали. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект |
| 10. | Литейное производство | Формирование отливки. Проектирование отливки в песчано-глинистых формах. Литье в кокиль. Специальные виды литья. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект |
| 11. | Обработка металлов давлением - ОМД | Пластическая деформация. Виды ОМД. Прокатка. Прессование. Волочение. Ковка. Штамповка. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект |
| 12. | Сварка металлов и сплавов . | Формирование сварного соединения. Классификация видов сварки. Сварка давлением. Сварка плавлением Электрическая дуга как источник энергии при сварке. Ручная дуговая сварка (РДС). Сварочные электроды. Выбор электродов. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, лабораторные работы, опорный конспект |
| 13. | Электродуговая сварка | Автоматическая сварка под флюсом. Сварка в защитных газах. Плазменная резка, сварка, напыление. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект, лабораторные работы |
| 14. | Газопламенная обработка материалов | Газовое пламя. Газовая сварка и резка. Газопламенное напыление материалов: проволочное, порошковое. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опрос, посещение занятий, опорный конспект |
| 15. | Обработка материалов резанием | Процесс резания, снятие стружки. Виды обработки резанием. Тепловые процессы в зоне резания. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, лабораторные работы, опорный конспект |
| 16. | Виды механической обработки резанием | Токарная обработка. Технология. Операции. Инструмент. Резцы. Виды резцов. Режимы резания. Фрезерная обработка. Технология. Инструмент. Фрезы. Станки для фрезерной обработки. Способы получения отверстий. Сверление. Зенкерование. Развертывание. Растачивание. Протягивание. Получение некруглых отверстий. Шлифование. | 4 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, собеседование (опрос), практические занятия, опорный конспект |
| Итого |  |  | 59,85 |  |  |

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические свойства материалов | Критерии оценки механических свойств конструкционных материалов. Прочность, пластичность, вязкость, порог хрупкости. | 5 | ОПК-1.2 ОПК-1.3 | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия/лабораторные работы, лабораторные работы |
| 2. | Кристаллизация | Закономерности кристаллизации. Влияние характера кристаллизации на механические свойства. Кристаллическая решетка. Полиморфизм. Анизотропия. Диаграммы плавкости. Законы Курнакова. | 5 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 3. | Диаграмма состояния железо-цементит | Фазовый и структурный анализ диаграммы. Влияние углерода на структуру и свойства железо-углеродистых сплавов. Классификация сплавов: стали, чугуны | 5 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия, опорный конспект |
| 4. | Сплавы железа: стали, чугуны | Углеродистые стали. Классификация. Маркировка. Свойства. Применение. Чугуны. Классификация. Свойства. Применение. | 5 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 5. | Термическая обработка сталей | Виды термической обработки. Классификация. Назначение. Выполнение. | 6 | « |  |
| 6. | Химико-термическая обработка | Виды химико-термической обработки. Цементация. Азотирование. Цианирование. Назначение. Выполнение. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 7. | Легированные стали | Влияние легирующих на структуру, превращение аустенита. Классификация. Назначение. Маркировка. Свойства. Применение. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, собеседование (опрос), практические занятия, опорный конспект |
| 8. | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | Алюминий и его сплавы. Свойства. Маркировка. Применение. Медь и ее сплавы. Свойства. Маркировка. Применение. Пластмассы. Свойства. Применение | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 9. | Производство чугуна и стали | Получение чугуна из руд. Доменное производство. Получение стали в мартене, в кислородном конверторе, в дуговой и индукционной печи. Качество стали. Применение чугуна и стали. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 10. | Литейное производство | Формирование отливки. Проектирование отливки в песчано-глинистых формах. Литье в кокиль. Специальные виды литья. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 11. | Обработка металлов давлением - ОМД | Пластическая деформация. Виды ОМД. Прокатка. Прессование. Волочение. Ковка. Штамповка. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 12. | Сварка металлов и сплавов . | Формирование сварного соединения. Классификация видов сварки. Сварка давлением. Сварка плавлением Электрическая дуга как источник энергии при сварке. Ручная дуговая сварка (РДС). Сварочные электроды. Выбор электродов. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, лабораторные работы, опорный конспект |
| 13. | Электродуговая сварка | Автоматическая сварка под флюсом. Сварка в защитных газах. Плазменная резка, сварка, напыление. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 14. | Газопламенная обработка материалов | Газовое пламя. Газовая сварка и резка. Газопламенное напыление материалов: проволочное, порошковое. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, опорный конспект |
| 15. | Обработка материалов резанием | Процесс резания, снятие стружки. Виды обработки резанием. Тепловые процессы в зоне резания. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, лабораторные работы, опорный конспект |
| 16. | Виды механической обработки резанием | Токарная обработка. Технология. Операции. Инструмент. Резцы. Виды резцов. Режимы резания. Фрезерная обработка. Технология. Инструмент. Фрезы. Станки для фрезерной обработки. Способы получения отверстий. Сверление. Зенкерование. Развертывание. Растачивание. Протягивание. Получение некруглых отверстий. Шлифование. | 6 | « | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, собеседование (опрос), практические занятия, опорный конспект |
| Итого |  |  | 92 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ): не предусмотрены.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при заочной форме занятий в часах - нет

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, к экзамену следует использовать методические руководства к практическим работам:

- Боровушкин, И. В. Механические свойства металлов и сплавов [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02«Технологические машины и оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, транспортные машины и оборудование. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001509.pdf.

- Боровушкин И.В. Определение твердости металлов и сплавов: [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2004.-14 с.

- Боровушкин И.В. Макроскопический анализ. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-12 с.

- Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства чугунов. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2004.-15 с.

- Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в отожженном состоянии. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2006.-16 с.

- Боровушкин И.В. Термическая обработка углеродистых сталей. Сыктывкар, : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-16 с.

- Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей после термообработки. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-18 с.

- Боровушкин И.В. Термическая обработка легированных сталей. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-11 с.

- Боровушкин И.В. Структура и свойства сталей после химико-термической обработки. . : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-15 с.

- Боровушкин И.В. Структура и свойства цветных металлов. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-12 с.

- Боровушкин И.В. Методика экспертизных исследований. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2005.-10 с.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, к экзамену следует использовать методические руководства к практическим работам:

- Боровушкин, И. В. Механические свойства металлов и сплавов [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02«Технологические машины и оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, транспортные машины и оборудование. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001509.pdf.

- Боровушкин И.В. Определение твердости металлов и сплавов: [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2004.-14 с.

- Боровушкин И.В. Макроскопический анализ. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-12 с.

- Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства чугунов. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2004.-15 с.

- Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в отожженном состоянии. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2006.-16 с.

- Боровушкин И.В. Термическая обработка углеродистых сталей. Сыктывкар, : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-16 с.

- Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей после термообработки. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-18 с.

- Боровушкин И.В. Термическая обработка легированных сталей. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-11 с.

- Боровушкин И.В. Структура и свойства сталей после химико-термической обработки. . : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-15 с.

- Боровушкин И.В. Структура и свойства цветных металлов. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-12 с.

- Боровушкин И.В. Методика экспертизных исследований. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2005.-10 с.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Бальные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тесты по темам | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольная работа | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Практические занятия | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 3 | 3 | 3 | 9 |
| опрос, опорный конспект, собеседование (опрос) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачет с оценкой |  |  |  | 30 |
| Нараст. итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка ФГОС | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка ЕСТS |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | Е (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе

12. Промежуточный и текущий контроль:

12.1. Тематика контрольных работ

Варианты контрольной работы 1

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены следующие варианты заданий по курсу «Материаловедение».

Вариант 1

1. Что такое ликвация? Виды ликвации, причины их возникновения и способы устранения.

2. Дайте определение ударной вязкости (KCV). Опишите методику измерения этой характеристики механических свойств металла.

3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического  превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 45...50 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае.

5. Как изменяются структура и свойства стали 40 и У12 в результате закалки от температуры 750 и 850 °С. Объясните с применением диаграммы состояния железо – цементит. Выберите оптимальный режим нагрева под закалку каждой стали.

Вариант 2

- Как и почему скорость охлаждения при кристаллизации влияет на строение слитка?

2. Из листа свинца путем прокатки при комнатной температуре была получена тонкая фольга. Твердость и прочность этой фольги оказались такими же, как у исходного листа. Объясните, какие процессы происходили при пластической деформации свинца, и какими изменениями структуры и свойств они сопровождались.

3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 400 НВ. Опишите превращения на всех этапах термической обработки и получаемую структуру.

5. Для каких целей применяется диффузионный отжиг? Как выбирается режим такого отжига? Приведите примеры.

Вариант 3

1. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры.

2. Дайте определение твердости. Какими методами измеряют твердость металлов и сплавов? Опишите их.

3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как этот режим называется и какая структура получается в данном случае.

5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в заэвтектоидной стали. Дайте определение выбранного режима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении.

Вариант 4

1. Опишите физическую сущность и механизм процесса кристаллизации.

2. Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Как назначается режим этого вида обработки? Приведите несколько конкретных примеров.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Используя  диаграмму  изотермического  превращения аустенита, объясните, почему нельзя получить в стали чисто мартенситную структуру при охлаждении ее со скоростью меньше критической?

5. После термической обработки углеродистой стали получена структура цементит + мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо – цементит ординату заданной стали (примерно), и обоснуйте температуру нагрева этой стали под закалку. Так же укажите температуру отпуска. Опишите превращения, которые произошли при термической обработке.

Вариант 5

1. Что такое  ограниченные и неограниченные твердые растворы? Каковы необходимые условия  образования неограниченных твердых растворов?

2. Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического использования.

3. Вычертите диаграмму, состояния железо – карбид железа, укажите  структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. При непрерывном охлаждении стали У8 получена структура тростит + мартенсит. Нанесите на диаграмму изотермического превращения аустенита кривую охлаждения, обеспечивающую получение данной структуры. Укажите интервалы температур превращений и опишите характер превращения в каждом из них.

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит установите температуру полной и неполной закалки для стали 45 и опишите структуру и свойства стали после каждого вида термической обработки.

Вариант 6

1. Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной растворимости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.

2. Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. В некоторых случаях проволока на последних переходах разрывается. Объясните причину разрыва и укажите способ его предупреждения.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите  структурные  составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения  (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму  изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 200 НВ. Укажите, как этот режим называется, и какая структура получается в этом случае.

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, установите температуры нормализации, отжига и закалки для стали У12. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого вида обработки.

Вариант 7

1.  Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое практическое значение оно имеет?

2.  Как изменяются свойства деформированного металла при нагреве, какие процессы происходят при этом?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,7% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите  диаграмму изотермического превращения аустенита стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей твердость 20...25 HRC. Укажите, как этот режим называется, и какая структура образуется в данном случае.

5. Плашки из стали У11А закалены: первая – от температуры 760° С, вторая – от температуры 850° С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите температуры закалки, объясните, какая из этих плашек закалена правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему.

Вариант 8

1. В чем сущность процесса модифицирования? Приведите пример использования модификаторов для повышения свойств литейных алюминиевых сплавов.

2. В чем различие между холодной и горячей пластической деформацией? Опишите особенности обоих видов деформации.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите  структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз)  для сплава, содержащего 5,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Углеродистые стали 35 и У8 после закалки и отпуска имеют структуру мартенсит отпуска и твердость: первая 45 HRC, вторая – 60 HRC. Используя  диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превращения, происходящие при отпуске, укажите температуру закалки и температуру отпуска для каждой стали. Опишите превращения, происходящие в этих сталях в процессе закалки и отпуска, и объясните, почему сталь У8 имеет большую твердость, чем сталь 35.

5. Сталь 40 подвергалась закалке от температур 760 и 840° С. С помощью диаграммы состояния железо – цементит укажите, какие структуры образуются в каждом случае. Объясните причины образования разных структур и рекомендуйте оптимальный режим нагрева под закалку данной стали.

Вариант 9

1. Охарактеризуйте особенности металлического типа связи и основные свойства металлов.

2. Какими стандартными характеристиками  механических свойств оценивается  прочность металлов и сплавов? Как эти характеристики определяются?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. С помощью диаграммы состояния железо – цементит установите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали.

5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный режим для любой инструментальной стали.

Вариант 10

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к титану. Какое практическое значение оно имеет?

2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаной  медной ленты? Назначьте режим термической обработки и опишите сущность происходящих процессов.

3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения  и  постройте  кривую  охлаждения  (с применением правила фаз)  для сплава, содержащего  1,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечивающей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как этот режим называется, и какая структура при  этом получается. Опишите сущность происходящих превращений.

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите структурные превращения, происходящие при нагреве доэвтектоидной стали. Покажите критические точки АС1 и АС3 для выбранной вами стали. Установите режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали.

Вариант 11

1. Опишите линейные несовершенства кристаллического строения. Как они влияют на свойства металлов и сплавов?

2. В чем различие между упругой и пластической деформацией? между хрупким и вязким разрушением?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения  и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического  превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 50 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращения, и какая структура получается в данном случае.

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите структурные превращения, происходящие при нагреве стали У12. Укажите критические точки, и выберите оптимальный режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали.

Вариант 12

1. Как влияет степень чистоты металла или наличие примесей в сплаве на протекание процесса кристаллизации?

2. Как и почему изменяется плотность дислокаций при пластической деформации? Влияние дислокаций на свойства металла.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали и нанесите на нее кривую режима изотермического отжига. Опишите, превращения и получаемую после такой обработки структуру, ее свойства.

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите температуру полной и неполной закалки для стали 40. Дайте описание структуры и свойств стали после каждого вида термической обработки.

Вариант 13

1. Что такое переохлаждение и как оно влияет на величину зерна кристаллизующегося металла?

2. Какие процессы протекают при нагреве деформированного металла выше температуры рекристаллизации? Как изменяются при этом структура и свойства?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Что такое  нормализация? Используя диаграмму состояния  железо – цементит, укажите температуру нормализации стали 45 и стали У12. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства.

5. Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте режим термической обработки, опишите структуру и свойства стали.

Вариант 14

- Что такое мозаичная (или блочная) структура металла?

2. Что такое временное сопротивление разрыву (σв)? Как определяется эта характеристика механических свойств металла?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Режущий  инструмент из  стали У10 был перегрет при закалке. Чем вреден перегрев, и как можно исправить этот дефект? Произведите исправление структуры и назначьте режим термической обработки, обеспечивающий нормальную работу инструмента. Опишите его структуру и свойства.

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 40. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали.

Вариант 15

- От каких основных факторов зависит величина зерна закристаллизовавшегося металла и почему?

- Каким видом пластической деформации (холодной или горячей) является деформирование  железа при  температуре 500° С? Объясните, как при этом изменяются структура и свойства железа.

- Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,9% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

- Используя диаграмму состояния железо – цементит и график зависимости твердости от температуры отпуска, назначьте режим термической обработки (температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска) различных приспособлений из стали 45, которые должны иметь твердость 28...30 HRC. Опишите превращения, происходящие на всех этапах термической обработки, получаемую структуру.

- Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривые режимов обычной закалки, ступенчатой и изотермической. Каковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки?

Вариант 16

1. Как   влияют  дислокации  на механические свойства металлов?

2. Объясните характер и природу изменения свойств металла при пластической деформации.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите  диаграмму  изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение  твердости 45 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае.

5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали 30. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого вида обработки.

Вариант 17

1. Объясните  механизм  влияния различного типа модификаторов на строение литого металла.

2. Для каких практических целей применяется наклеп? Объясните сущность этого явления.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,1% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 25 HRC. Укажите, как этот режим называется и какая структура получается в данном случае.

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо – цементит ординату, соответствующую составу заданной стали (примерно), укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такая обработка? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении стали?

Вариант 18

1. Что представляют собой твердые растворы замещения и внедрения? Приведите примеры.

2. Как и почему при холодной пластической деформации изменяются свойства металлов?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа и графика зависимости твердости  от температуры отпуска назначьте режим термической  обработки (температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска) изделий из стали 50, которые должны иметь твердость 230...250 НВ. Опишите микроструктуру и свойства стали 50 после термической обработки.

5. Сталь 40 подверглась закалке от температур 760 и 840° С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные температуры нагрева и опишите превращения, которые произошли при двух режимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему?

Вариант 19

1. Какими свойствами обладают металлы, и какими особенностями типа связи эти свойства обусловлены?

2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической деформации и почему? Рассмотрите на примере меди.

3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали У10. Охарактеризуйте эти виды термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого режима обработки.

5. Углеродистые стали 45 и У8 после закалки и отпуска имеют структуру мартенсит отпуска и твердость: первая – 50 HRC, вторая – 60 HRC. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превращения, происходящие в этих сталях при отпуске, укажите температуру закалки и температуру отпуска для каждой стали. Опишите превращения, происходящие в этих сталях в процессе закалки и отпуска, и объясните, почему сталь У8 имеет большую твердость, чем сталь 45.

#### Вариант 20

1. Опишите условия получения мелкозернистой структуры металла при самопроизвольно развивающейся кристаллизации (используя кривые Там манна).

2. Что такое холодная пластическая деформация? Как при этом изменяются структура и свойства металла?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте режим термической обработки для углеродистой стали 45, необходимый для обеспечения твердости 550 НВ. Опишите превращения, происходящие на всех этапах термической обработки, и получаемую после обработки структуру.

5. Каковы причины возникновения внутренних напряжений при закалке? Каким способом можно предохранить изделие от образования закалочных трещин?

Вариант 21

1. Каковы характерные свойства металлов и чем они определяются?

2. Как устанавливается температура порога рекристаллизации металла и сплава? Приведите несколько конкретных примеров.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз)  для сплава, содержащего 0,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. После закалки углеродистой стали была получена структура мартенсит + цементит. Нанесите на. диаграмму состояния железо-цементит ординату (примерно) обрабатываемой стали, укажите температуру ее нагрева под закалку. Опишите  превращения, которые произошли при нагреве и охлаждении стали.

5. Изделия из стали 45 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали после обработки.

Вариант 22

- Как влияет степень переохлаждения на величину зерна при кристаллизации?

- Что такое относительное удлинение (δ, %)? Как определяется эта характеристика механических свойств металла?

- Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения  и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

- Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 450 НВ. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае?

- Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо – цементит, назначьте температуру нормализации любой доэвтектоидной и любой заэвтектоидной стали. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства.

Вариант 23

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к олову.

2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической деформации и почему? Рассмотрите на примере железа.

3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Требуется произвести поверхностное упрочнение изделий из стали 15.  Назначьте вид обработки, опишите технологию, происходящие в стали превращения, структуру и свойства поверхности и сердцевины изделия.

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 40. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите изменение структуры и свойств стали в процессе каждого вида обработки.

Вариант 24

1. Начертите диаграмму состояния для случая полной нерастворимости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.

2. В чем сущность и назначение дробеструйной обработки?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Опишите, в чем заключается низкотемпературная термомеханическая обработка конструкционной стали. Почему этот процесс приводит к получению высокой прочности стали? Какими преимуществами и недостатками обладает вариант низкотемпературной термомеханической обработки по сравнению с высокотемпературной термомеханической обработкой?

5. Детали машин из стали  40 закалены: одни – от температуры 760° С, а другие – от температуры 830° С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, нанесите выбранные температуры нагрева и объясните, какие из этих деталей имеют более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему.

Вариант 25

1. Какие из распространенных металлов имеют объемноцентированную кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку, укажите ее' параметры, координационное число.

2. Укажите назначение и выбор режима рекристаллизационного отжига. Рассмотрите на примере алюминия.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз)  для  сплава, содержащего 3,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

4. В структуре углеродистой стали 30 после закалки не обнаруживается остаточного аустенита, а в структуре стали У12 наблюдается до 30% остаточного аустенита. Объясните причину этого явления. Какой обработкой можно устранить остаточный аустенит?

5. Сталь 45 подвергалась отжигу при температурах 830 и 1000о С. Опишите превращения, происходящие при данных режимах отжига, укажите, какие образуются структуры, и объясните причины получения различных структур и свойств. Дайте определение процесса отжига и рекомендуйте оптимальную температуру нагрева.

Вариант 26

- Объясните сущность явления дендритной ликвации и методы ее устранения.

- Какими стандартными характеристиками механических свойств оценивается пластичность металлов  и сплавов? Как они определяются?

- Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

- Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 30? Используя диаграмму состояния железо-цементит, обоснуйте выбор режима термической обработки для исправления структуры. Опишите структурные превращения и характер изменения свойств.

- Укажите температуры, при которых производится процесс прочностного азотирования. Объясните, почему азотирование не производится при температурах ниже 500 и выше 700° С (используя диаграмму состояния железо – азот). Назовите марки сталей, применяемых для азотирования, и опишите полный цикл их термической и химико-термической обработки.

Вариант 27

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к цирконию. Начертите элементарные кристаллические ячейки, укажите их параметры и координационное число.

2. В чем сущность явления наклепа и какое он имеет практическое использование?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. В чем отличие процесса цементации в твердом карбюризаторе от процесса газовой цементации? Как можно исправить крупнозернистую структуру перегрева цементированных изделий?

5. Шестерни из стали 45 закалены: первая – от температуры 740° С, а вторая – от 820° С. Используя диаграмму состояния железо-цементит, нанесите выбранные температуры нагрева и объясните, какая из этих шестерен имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему.

Вариант 28

1. Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов, примеры.

2. Под действием каких напряжений происходит пластическая деформация и как при этом изменяются структура и свойства металла?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 15. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите микроструктуру и свойства стали.

5. В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? Каковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки?

Вариант 29

1. Как влияет скорость охлаждения на строение кристаллизующегося металла? Объясните сущность воздействия.

2. Какая термическая обработка применяется после холодной пластической деформации для устранения наклепа? Обоснуйте выбор режима (на примере алюминия) и опишите происходящие превращения.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа определите температуру нормализации, отжига, закалки стали 45. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите  структуру и свойства после каждого вида обработки.

5. В чем преимущества и недостатки поверхностного упрочнения стальных изделий при нагреве токами высокой частоты по сравнению с упрочнением методом цементации? Назовите марки стали, применяемые для этих видов обработки.

Вариант 30

1. Как влияет модифицирование на строение и свойства литого металла? Объясните причину воздействия.

2. Что такое предел усталости? Опишите методику определения этой характеристики свойств металла.

3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением  правила фаз)  для сплава, содержащего 4,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит ординату, соответствующую составу заданной стали (примерно), укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку и опишите все превращения, которые совершились в стали при нагреве и охлаждении. Как называется такой вид закалки?

5. Для каких сталей применяется отжиг на зернистый перлит? Объясните выбор режима и цель этого вида обработки.

Вариант 31

1. Опишите точечные несовершенства кристаллического строения металла. Каково их влияние на свойства?

2. Детали из меди, штампованные в холодном состоянии, имели низкую пластичность. Объясните причину этого явления и укажите, каким способом можно восстановить пластичность. Назначьте режим обработки и приведите характер изменения структуры и свойств.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для  сплава, содержащего 3,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Используя диаграмму состояния железо-цементит, определите температуру полного, неполного отжига и нормализации для стали 10. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали.

5. В чем заключается обработка стали холодом и в каких случаях она применяется? (Объясните с применением мартенситных кривых.)

Вариант 32

1. Начертите диаграмму состояния для случая образования звтектики, состоящей из ограниченных твердых растворов. Опишите строение различных сплавов, образующихся в этой системе.

2. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформации металлов? Влияние дислокаций на свойства металла.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные  составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 500 НВ. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае.

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные превращения, происходящие при нагреве любой заэвтектоидной стали. Покажите критические точки AС1 и АСm для выбранной вами стали, установите оптимальную температуру нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите происходящие превращения и получаемую структуру.

Вариант 33

1. Как влияют модификаторы на процесс кристаллизации? Приведите примеры  практического использования процесса модифицирования.

2. Как определяется температура порога рекристаллизации? Как влияют состав сплава и степень пластической деформации на эту температуру?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре? и как такой сплав называется?

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите температуру нагрева под закалку стали 40 и У10. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства.

5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный пример.

Вариант 34

- Начертите диаграмму состояния для случая образования непрерывного ряда твердых растворов. Что такое твердый раствор?

- Какие процессы происходят при горячей пластической деформации?

- Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для  сплава, содержащего  2,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

- Доэвтектоидная углеродистая сталь имеет крупнозернистую структуру перегрева. Какой вид термической обработки следует применить для устранения состояния перегрева? Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит ординату любой доэвтектоидной стали и объясните, какие изменения происходят в структуре стали при этой термообработке.

- Назначьте режим обработки шестерни из стали 20, обеспечивающий твердость зуба 58...62 HRC. Опишите происходящие в стали превращения, структуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни после термической обработки.

Вариант 35

1. В чем сущность явления полиморфизма и какое оно имеет практическое значение? Приведите пример.

2. Как выбирается режим рекристаллизационного отжига? Для каких целей он назначается? Рассмотрите на примере никеля.

3. Вычертите диаграмму железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Изделия из стали 50 закалены: первое – от температуры 740° С, а второе - от температуры 820° С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные температуры нагрева  и объясните, какое из этих изделий имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему.

5. Углеродистая сталь У8 после одного вида термической обработки получила структуру пластинчатого перлита, а после другого вида – зернистого перлита. Какая термообработка была применена в первом и во втором случаях?

Вариант 36

1. Начертите диаграмму состояния для случая образования устойчивого химического соединения. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.

2. Что такое предел выносливости? Каким способом можно повысить предел  выносливости  пружин? Опишите сущность предлагаемого метода.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,1 % С.  Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите  диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечивающей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается при этом.

5. В чем заключается отрицательное  влияние цементитной сетки на свойства инструментальной стали У10 и У12? Какой термической обработкой можно ее уничтожить? С помощью диаграммы состоянии железо-цементит обоснуйте выбранный режим термической обработки.

Вариант 37

1. Что такое дислокация? Виды дислокаций и их влияние на механические свойства металла.

2. Полосы свинца были прокатаны при  комнатной температуре с различной степенью обжатия: 10. 20, 40, 60 %. После прокатки твердость листов оказалась неизменной. Объясните, почему не наблюдается упрочнение свинца при деформации в этих условиях. Какими процессами сопровождается деформирование свинца при комнатной температуре?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения  для сплава, содержащего 0,01% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечивающей твердость 350 НВ. Опишите сущность превращений и какая структура получается при этой обработке.

5. Как изменяются структура и свойства стали 30 и У11 в результате закалки от температуры 750 и 850° С. Объясните с применением диаграммы состояния железо-цементит. Выберите оптимальный режим закалки каждой стали.

Вариант 38

1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов связи?

2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаных медных лент? Назначьте режим термической обработки и опишите сущность происходящих процессов.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные превращения, происходящие при нагреве стали У10. Укажите критические точки и выберите оптимальный режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте этот вид термической обработки и опишите получаемую структуру и свойства стали.

5. Используя диаграмму состояния железо - карбид железа и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и отпуска, необходимые для обеспечения твердости 250 НВ. Опишите превращения, происходящие при термической обработке, и полученную после обработки структуру.

Вариант 39

1. Охарактеризуйте параметры процесса кристаллизации. Их влияние па величину зерна кристаллизующегося металла.

2. В чем сущность явления наклепа? Его влияние на эксплуатационные свойства металла.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-цементит, укажите температуру нагрева под закалку стали 50 и У12. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства.

5. Изделия после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более низкую, чем предусмотрено техническими  условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить?

Вариант 40

1.  Начертите диаграмму состояния для случая неограниченной растворимости компонентов в твердом виде. Охарактеризуйте структуру образующихся сплавов.

2. Что такое горячая пластическая деформация? Какие процессы происходят при этом? Опишите характер изменения структуры и свойств.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,35% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Покажите графически режим отжига для получения перлитного ковкого чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе отжига. Каковы механические свойства чугуна после термической обработки, его структура?

5. После термической обработки углеродистой стали получена структура: цементит + мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит ординату заданной стали (примерно) и укажите температуру нагрева этой стали под закалку. Назначьте температуру отпуска, обеспечивающую  получение  указанной структуры и опишите все превращения, которые совершились в стали в процессе закалки и отпуска.

Вариант 41

1. Опишите виды несовершенств кристаллического строения реальных металлов.

2. Как изменяются эксплуатационные характеристики Деталей после дробеструйной обработки и почему?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,7% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращения и какая структура получается в данном случае.

5. Опишите структуру и свойства стали 45 и У12 после закалки от температуры 760 и 840° С (объясните с применением диаграммы состояния железо – цементит). Выберите оптимальный режим нагрева под закалку каждой стали.

Вариант 42

1. Какие из наиболее распространенных металлов имеют гранецентрированную кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры, координационное число.

2. Какой термической обработкой можно восстановить пластичность холоднодеформированных полос из стали 10? Назначьте режим термообработки и опишите сущность происходящих процессов.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,9% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической закалки. Охарактеризуйте этот режим термической обработки и опишите структуру и свойства стали.

5. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа определите температуру полного, неполного отжига и нормализации стали 45. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали.

Вариант 43

- Что такое твердый раствор внедрения? Приведите пример.

- Какие основные характеристики механических свойств определяются при испытании на растяжение? Опишите их.

- Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для  сплава, содержащего 3,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

- Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 250 НВ. Укажите, как этот режим называется, какая структура получается в этом случае.

- Сталь 40 подвергалась закалке от температур 750 и 830° С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные температуры нагрева и опишите превращения, которые произошли при двух режимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему.

Вариант 44

1.  Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы устранения.

2. Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая деформация осуществляется при температуре выше температуры рекристаллизации? Дайте подробное объяснение.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4.  Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 450 НВ. Опишите превращения, которые совершались в стали в процессе закалки и отпуска, и полученную после термической обработки структуру.

5.  Метчики из стали У10 закалены: первый – от температуры 760° С, а второй – от температуры 850° С. Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит выбранные температуры нагрева и объясните, какой из этих метчиков закален правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему.

Вариант 45

1. Как влияет реальная среда на процесс кристаллизации?

2. Прутки олова были деформированы при температуре 20° С. Объясните, почему эти прутки не упрочнились при деформировании, и опишите процессы, протекающие при этом.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,45% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. После закалки углеродистой стали У8 была получена структура, состоящая из тростита и мартенсита. Проведите на диаграмме изотермического  превращения переохлажденного аустенита кривую охлаждения, обеспечивающую получение такой структуры. Опишите превращения, которые совершились в стали при охлаждении, ее твердость.

5. Покажите графически режим отжига для Получения ферритного ковкого чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе отжига. Каковы механические свойства чугуна после термической обработки, его структура?

Вариант 46

1. Чем объясняются высокие электро-  и теплопроводность металлов?

2. Как изменяются структура и свойства металла при холодной пластической деформации?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,2% С.  Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4.  Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нею кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 55 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае.

5. Поковки из стали 40 имеют крупнозернистое строение. С помощью диаграммы состояния железо-цементит назначьте режим термической обработки для получения мелкого зерна и объясните, почему выбранный режим обеспечивает мелкозернистое строение стали.

Вариант 47

1. Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов. Приведите примеры.

2. Какие процессы происходят при горячей пластической деформации и как при этом изменяются строение и свойства металла?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения  и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет твердость 55...60 HRC. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, выберите температуру закалки и температуру отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах термической обработки и окончательную структуру.

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо – цементит ординату, соответствующую составу  заданной  стали (примерно). Укажите  принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такой вид закалки? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении?

Вариант 48

1. Что такое эвтектика? Приведите пример какого – либо сплава, имеющего строение эвтектики.

2. Чем объясняется упрочнение металла при пластической деформации?

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для  сплава, содержащего 1,7% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую изотермической обработки, обеспечивающей твердость 500 НВ. Укажите, как этот режим называется и какая структура при этой обработке получается.

5. Назначьте режим термической обработки углеродистой конструкционной стали, используемый для снижения уровня внутренних напряжений, твердости и улучшения обрабатываемости резанием. Приведите конкретный пример.

Вариант 49

1. Что такое дендрит? Как и почему образуются дендриты при кристаллизации реального слитка?

2. Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнатной температуре считают горячей деформацией, а деформация вольфрама даже при температуре 1000° С является холодной пластической деформацией.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения  для сплава, содержащего 3,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4.  Углеродистая сталь 45 после закалки и отпуска имеет твердость 50 HRC. Используя диаграмму состояния железо - карбид железа и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, укажите температуры закалки и отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах термической обработки, и окончательную структуру.

5. Начертите диаграмму состояния железо – карбид железа и определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите структуру и свойства стали.

Вариант 50

1. Какие из распространенных металлов имеют гексагональный тип кристаллической решетки? Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры.

2. Прокаткой при комнатной температуре была получена оловянная фольга. Твердость олова при прокатке оставалась неизменной. Объясните, какими процессами сопровождается деформирование олова при комнатной температуре, и как при этом изменяются его структура и свойства.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 2,5% С.  Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется?

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные превращения, происходящие при нагреве стали У11. Укажите критические точки, и назначьте температуру нагрева этой стали под закалку и под нормализацию. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите получаемую структуру и свойства.

5. Изделия из стали 40 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.

Варианты контрольной работы 2

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены следующие варианты заданий по курсу «Технология конструкционных материалов».

При выполнении контрольной работы 2 задание состоит из двух частей. Первая часть относится к изучению способа сварки, а вторая - к разработке схем технологических процессов сварки изделий.

В первой части задания следует дать краткое описание сущности рассматриваемого процесса, его технологических особенностей, достоинства и недостатки, области применения. Во второй части разработать схемы технологического процесса сварки изделия и выполнить расчеты основных технологических параметров.

Важным параметром технологического процесса дуговой сварки (варианты задания 1–5 и 10) является подготовка кромок и сборка заготовок. Необходимо прежде всего указать тип сварного соединения, форму разделки кромок, сборку под сварку. Подготовку кромок под сварку выполняют по ГОСТу, номер которого указывают на чертеже. Например, на рисунке заготовки указано АфС17 (ГОСТ 8713-79), что означает: Аф – автоматическая сварка под слоем флюса, на флюсовой подушке; С17 – условное обозначение шва сварного соединения. В этом же ГОСТе приведены поперечные сечения сварных швов с указанием геометрических размеров для заданных толщин металла.

Режим сварки – один из основных элементов технологического процесса, который определяет качество и производительность сварки. При ручной дуговой сварке (вариант задания № I) основными параметрами режима являются: диаметр электрода в мм, сварочный ток в амперах (Iсв), напряжение на дуге в вольтах (uд) и скорость сварки в м/ч (vсв).

Определение режима сварки начинают с выбора диаметра электрода, его типа и марки. Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла, а его марку – от химического состава. При выборе типа и марки электрода следует учитывать требования, предъявляемые к качеству сварного соединения.

Производительность процесса сварки определяют; исходя из коэффициента наплавки aн [г/(А.ч)]. Поэтому из группы электродов, обеспечивающих заданные физико-механические свойства сварного шва, следует выбирать те, которые обеспечивают более высокий коэффициент наплавки и, следовательно, обеспечивают большую производительность процесса.

Сварочный ток в зависимости от диаметра электрода определяют по эмпирической формуле

Iсв = k . dэл

где k – коэффициент, равный 50 А/мм; dэл   – диаметр электрода, мм.

Напряжение на дуге для наиболее широко применяемых электродов в среднем составляет 25 – 28 В. Скорость сварки (в м/ч) определяют из выражения

где aн – коэффициент наплавки, г/(А.ч); γ - плотность металла, г/см3; Fн.м. -площадь поперечного сечения наплавленного металла шва, см2, представляющая сумму площадей элементарных геометрических фигур, составляющих сечение шва.

Зная площадь наплавленного металла, плотность и длину сварных швов, определяют его массу на все изделие по формуле

Gн.м. = Fн.м. L γ

где Gн.м. – масса наплавленного металла, г; Fн.м. – площадь наплавленного шва, см2; L – длина сварных, швов на изделии, см;  γ – плотность металла, г/см3 .

Расход толстопокрытых электродов с учетом потерь приближенно принимают равным 1,6 ... 1,8 от массы наплавленного металла.

Количество электроэнергии (кВт.ч), идущей на сварку изделия, определяют как произведение сварочного тока на напряжение дуги и на время сварки. Время сварки изделия подсчитывают, зная скорость сварки, или определяют по формуле

При автоматической сварке под слоем флюса (варианты задания 2 и 10) в режим входит: диаметр электродной проволоки, сварочный ток, напряжение на дуге, скорость подачи электродной проволоки и скорость сварки. Их назначают в зависимости от толщины свариваемого металла расчетом или по справочнику.

Марку электродной проволоки и флюс назначают в зависимости от химического состава свариваемого металла. При сварке низкоуглеродистых сталей в большинстве случаев применяются флюсы марок АН–348А и ОСЦ–45 (ГОСТ 9087–81) и низкоуглеродистые электродные проволоки марок СВ–08 и СВ–08А (ГОСТ 2246–70).

Режим автоматической сварки под флюсом назначают в такой последовательности: устанавливают требуемую глубину проплавления h, мм. При односторонней сварке она равна толщине (s) металла h = s, а при двусторонней h = 0,6 s; выбирают ориентировочно сварочный ток из расчета 80 ... 100 А на 1 мм глубины проплавления:

Iсв = (80 … 100) .  h,

I – сварочный ток, А; назначают напряжение на дуге в диапазоне 30 ... 40 В. Далее определяют массу наплавленного на изделие металла. При определении расхода электродной проволоки следует учитывать потери на угар и разбрызгивание (не весь металл проволоки переходит в шов), которые составляют для сварки под флюсом от 2...5 от массы наплавленного металла.

Расход флюса принимают равным массе наплавленного металла. Диаметр электродной проволоки выбирают расчетом или по справочнику. Так, для толщин металла 8...20 мм он составляет 5 мм. Коэффициент наплавки выбирают в зависимости от сварочного тока и диаметра электродной проволоки, что составляет в среднем 14…16 г/ (А.ч).

Массу наплавленного металла, скорость сварки, расход электроэнергии и время сварки подсчитывают по той же методике, что и для ручного процесса.

При сварке в средах защитных газов плавящимся электродом основными параметрами технологического режима являются: сварочный ток в амперах (Iсв), напряжение на дуге в вольтах (uд), скорость сварки в м/ч (vсв), диаметр электродной проволоки в мм (dэл), вылет электрода в мм (lэл), род тока и полярность.

Режим автоматической сварки в углекислом газе назначают в такой последовательности: выбирают марку и диаметр электродной проволоки. При сварке низкоуглеродистых и низколегированных сталей широкое распространение получили проволоки с повышенным содержанием элементов раскислителей марок СВ–08Г2СА, СВ–08ГС (ГОСТ 2246-70). Для автоматической сварки обычно применяют проволоку диаметром 2...5 мм, причем диаметр проволоки выбирают в зависимости от толщины металла. Так, для толщин 4...12 мм рекомендуется проволока диаметром 2 мм. Ориентировочные значения напряжения в (В) на дуге можно определить по формуле

uд =  8 (dэл + 1,6)

Сварочный ток Iсв  следует рассчитать приближенно. Устанавливают вылет электрода, который для электродных проволок составляет 20...30 мм; род и полярность тока.

Далее определяют массу наплавленного металла, время и скорость сварки по той же методике, что при ручном процессе.

Коэффициент наплавки (ан) для вариантов заданий 3 и 5 можно принять равным 18...20 г / (А.ч).

При определении расхода электродной проволоки следует учитывать потери металла на угар и разбрызгивание, которые составляют 5...10 % от массы наплавленного металла.

Расход защитного газа зависит от вида и режима сварки и устанавливается по справочным данным. Зная минутный расход защитного газа и время сварки, можно подсчитать общее количество газа, идущего на сварку изделия. Расход электроэнергии определяют по той же методике, что и для ручного процесса. В режим полуавтоматической сварки в среде углекислого газа входят те же технологические параметры, что и для автоматической сварки. Расход материалов (начиная с определения массы наплавленного металла), электроэнергии и времени сварки подсчитывается по той же методике, что и для автоматической сварки в среде углекислого газа. В режим сварки в среде аргона входят те же технологические параметры, что и для автоматической сварки в среде углекислого газа, которые выбирают по справочнику.

Марку электродной проволоки выбирают в зависимости от химического состава свариваемого материала. Для сварки коррозионно-стойких нержавеющих сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и других применяют электродные проволоки марок СВ–01Х19Н9 и СВ–06Х19Н9Т (ГОСТ 2246–70). Все расчеты по определению расхода материалов, электроэнергии и времени сварки ведут по той же методике, что и для автоматической сварки в среде углекислого газа. В среде аргона потери на угар и разбрызгивание составляют 2–3 % от массы наплавленного металла. Коэффициент наплавки (aн), который необходим при определении некоторых параметров режима, можно принять  равным 17 г / (А.ч).

Примечание. При сварке заготовок, имеющих форму цилиндра, необходимо на рисунке указать последовательность выполнения сварных швов. В конце задания следует привести описание наиболее рациональных методов контроля качества сварного соединения.

При  выполнении заданий по контактной сварке (варианты заданий 6 – 9) после изображения схемы процесса, описания его сущности следует указать причины нагрева металла в месте контакта соединяемых заготовок. Необходимо начертить и описать циклограмму сварки (изменение давления и сварочного тока во времени), а также область применения способов сварки.

Вторую часть задания следует начинать с описания подготовки заготовок под сварку и ее назначения, а затем приступать к выбору типа контактной машины. При контактной сварке тип машины выбирают по справочнику в зависимости от параметров свариваемых заготовок и их химического состава: так, при стыковой сварке сопротивлением и оплавлением – от площади поперечного сечения заготовок, мм2; при точечной и шовной сварке – от толщины свариваемых заготовок, мм. После выбора типа машины необходимо указать ее техническую характеристику.

Режим сварки – это совокупность основных показателей процесса. В режим стыковой сварки сопротивлением и оплавлением входят: установочная длина l (мм) – суммарное расстояние между электродами 2 l; плотность тока j (А/мм2) (сварочный ток); усилие осадки Р(Н); длительность прохождения тока tсв (с).

Установочная длина при сварке сопротивлением равна l = (0,5...0,7). D, где D – диаметр заготовки, мм,

При сварке оплавлением установочную длину с учетом припусков на оплавление и осадку приближенно можно считать равной .

Примечание. На схеме процесса стыковой сварки сопротивлением и оплавлением укажите установочную длину.

Сварочный ток и усилие при осадке приближенно можно определить из следующих условий: Iсв=j.Fзаг  и Р =p . Fзаг. При этом следует учитывать, какие режимы более выгодно применять: жесткие или мягкие. Время сварки изделия ориентировочно подсчитывают из условия часовой производительности выбранной машины.

Для расчета основных технологических параметров при точечной сварке следует определить диаметр контактной поверхности электрода, который зависит от толщины свариваемых заготовок:

dт = 2s +3 мм,

где s – толщина более тонкой заготовки, мм.

Таким образом, можно определить и площадь контактной поверхности (Fэл) при точечной и шовной (для случая отсутствия вращения ролика) сварке. Сварочный ток и усилие, приложенное на электродах для этих видов сварки, подсчитывают как произведение площади контактной поверхности (Fэл) электрода на плотность тока j и давление Р: Iсв = j . Fэл и  Р = р . Fэл. Следует учитывать, какие режимы более целесообразно применять: жесткие или мягкие. Зная время сварки одной точки, а при шовной сварке оптимальную скорость, определяют время сварки изделия.

Примечание. Для шовной сварки ток и усилие на электродах определяют расчетом этих параметров для точечной сварки с последующим увеличением тока в 1,5 ... 2 раза, а усилия – на 10... 30 %.

В конце работы необходимо описать наиболее характерные дефекты и причины их возникновения при заданном способе контактной сварки.

Вариант 1

1. Изобразите схему и опишите сущность процесса ручной электродуговой «варки толстопокрытыми электродами. Укажите назначение покрытия. Разработайте процесс сварки цилиндрической части резервуара из стали марки Ст3 (рис. 1). Производство мелкосерийное. Укажите тип соединения, форму разделки кромок под сварку  (по ГОСТу)  и приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Подберите марку и диаметр электрода, определите режим сварки. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродов с учетом потерь, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля качества сварного шва.

Рис.  1.                                          Рис.2.

Вариант 2.

Изобразите схему и опишите сущность процесса автоматической сварки под слоем флюса. Укажите назначение флюса и флюсовой подушки. Разработайте процесс односторонней сварки плиты из стали марки Ст3 (рис. 2). Производство крупносерийное. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки и флюса. Подберите режим сварки. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки и флюса с учетом потерь, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля качества сварного шва.

Вариант 3.

Изобразите схему и опишите сущность процесса полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Укажете особенности и достоинства сварки в углекислом газе. Разработайте процесс сварки двутавровой балки (рис. 3) из стали марки Ст3. Шов прерывистый: l/t = 100/200. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки. Подберите режим сварки. Укажите вылет электрода, род тока и полярность. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки с учетом потерь и защитного газа, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля качества сварного шва.

Рис. 3.                                                      Рис.4.

Вариант 4.

Изобразите схему автоматической сварки в среде аргона плавящимся электродам и опишите сущность процесса. Укажите особенности и достоинства сварки в среде инертных газов. Разработайте процесс сварки сосуда (рис. 4) из стали 12Х18Н10Т. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки. Подберите режим сварки. Укажите вылет электрода, род тока и полярность По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки с учетом потерь; защитного газа, электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля и качества сварного шва.

Вариант 5.

Изобразите схему и опишите сущность процесса автоматической сварки в среде углекислого газа. Укажите особенности и достоинства сварки в углекислом газе. Разработайте процесс сварки коробчатой балки (рис. 5) из стали марки Ст3. Укажите тип соединения и форму разделки под сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки. Подберите режим сварки. Укажите вылет электрода, род тока и полярность. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки с учетом потерь, защитного газа, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля качества сварного шва.

Рис.5.                                                                Рис. 6.

Вариант 6.

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной точечной электросварки. Начертите и опишите циклограмму процесса точечной сварки. Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта заготовок доводится до жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки панели (рис. 7) из стали марки Ст3. Шаг точек t=5dТ. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под сварку. По толщине свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. Рассчитайте площадь контактной поверхности электрода. По значениям j (А/мм2) и p (мН/м2) определите сварочный ток и усилие, приложенное на электродах. Определите время сварки изделия. Укажите возможные дефекты и причины их возникновения.

Вариант 7.

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной шовной (роликовой) сварки. Начертите и опишите циклограмму процесса шовной сварки. Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта заготовок доводится до жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки бензобака (рис. 7) из стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под сварку. По толщине свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. Рассчитайте площадь контактной поверхности электрода (для случая отсутствия вращения ролика). По значениям j (А/мм2) и р (мН/м2) определите сварочный ток и усилие, приложенное на роликах, время сварки изделия. Укажите возможные дефекты и причины их возникновения.

Рис. 7.                                                            Рис. 8.

Вариант 8.

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной шовной (роликовой) сварки. Начертите и опишите циклограмму процесса шовной сварки. Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта заготовок доводится до жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки бензобака (рис. 8) из стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под сварку. По толщине свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. Рассчитайте площадь контактной поверхности электрода (для случая отсутствия вращения ролика). По значениям j (А/мм2) и р (мН/м2) определите сварочный ток и усилие, приложенное на роликах, время сварки изделия. Укажите возможные дефекты и причины их возникновения.

Вариант 9.

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной стыковой сварки оплавлением. Начертите и опишите циклограмму процесса стыковой сварки оплавлением. Объясните, за счет чего происходит процесс сварки труб (рис. 9) из стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок поя сварку. По площади сечения свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. По значениям j (А/мм2) и р (мН/м2) определите строчный ток и усилие осадки. Определите установочную длину с учетом припуска на оплавление и осадку и время сварки изделия. Укажите возможные дефекты и причины их возникновении.

Рис. 9.                                                   Рис. 10.

Вариант 10.

Изобразите схему и опишете сущность процесса автоматической сварки под споем флюса. Укажите назначение флюса и флюсовой подушки. Разработайте процесс двусторонней сварки трубы из стали марки Ст3 (рис. 10). Производство крупносерийное. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под сварку по ГОСТу. Дайте эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки и флюса. Подберите режим сварки. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки и флюса с учетом потерь, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля сварного шва.

## Варианты контрольной работы 3

Вариант 1

- Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска пружин из стали 70. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

- Для изготовления резцов выбрана сталь Р6М5. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и главные свойства резцов после термической обработки.

- Для некоторых деталей щеки барабанов, шары дробильных мельниц и т.п.) выбрана сталь 110Г13. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки и обоснуйте его выбор. Опишите микроструктуру стали и причины ее высокой износоустойчивости.

- Для изготовления деталей в авиастроении применяется сплав МЛ5. Расшифруйте состав сплава, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и опишите характеристики механических свойств этого сплава.

- Полиамиды и полиуретаны. Опишите их состав, свойства и область применения в машиностроении.

Вариант 2

- Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин. Укажите состав, обработку, структуру и основные механические свойства.

- Кулачки должны иметь минимальную деформацию и высокую износоустойчивость при твердости поверхностного слоя 750 – 1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 35ХМЮА. Расшифруйте состав  стали и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим  термической и химико-термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства кулачков после термической обработки.

- . Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных средах, выбрана сталь 14Х17Н2: а) расшифруйте состав и определите группу стали по назначению; б) объясните назначение легирующих элементов, введенных в эту сталь; в) назначьте и обоснуйте режим термической обработки  и опишите структуру и свойства стали после обработки.

- Для изготовления ряда деталей в авиастроении применяется сплав МА2. Расшифруйте состав, приведите характеристики механических свойств и укажите способ изготовления деталей из этого сплава.

- Опишите антифрикционные покрытия металлов полимерами. Приведите характеристику их свойств и условия применения.

Вариант 3

- Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска деталей машин из стали 40Х, которые должны иметь твердость 28...35 HRC. Опишите сущность происходящих превращений при термической обработке, микроструктуру и свойства.

- Для изготовления разверток выбрана сталь ХВСГ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите микроструктуру и свойства разверток после термической обработки.

- В котлостроении используется сталь 12Х1МФ. Укажите состав и группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование и опишите структуру стали после термической обработки. Как влияет температура эксплуатации на механические свойства данной стали?

- Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяют латунь Л68. Укажите состав и опишите структуру сплава. Назначьте режим термической обработки, применяемый между отдельными операциями вытяжки, и обоснуйте его выбор. Приведите общие характеристики механических свойств сплава.

- Органическое стекло. Опишите его свойства и область применения в машиностроении.

Вариант 4

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска шпинделей для станков из стали  МСт6, которые должны иметь твердость 35...40 HRC. Опишите микроструктуру и свойства изделий.

2. В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 60С2ХФА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства пружин после термической обработки.

3. В турбиностроении используют сталь 40Х12Н8Г8МФБ (ЭИ481). Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки и обоснуйте его. Опишите структуру после термической обработки. Как влияет температура эксплуатации на механические свойства данной стали?

4. Для отливок сложной формы используют бронзу БрОФ7-0,2. Расшифруйте состав, опишите структуру, укажите термическую обработку, применяемую для снятия внутренних напряжений, возникающих в результате литья, и опишите механические свойства этой бронзы.

5. Опишите влияние порошковых и волокнистых наполнителей на свойства резины.

Вариант 5

1. Кратко изложите сущность процесса жидкостного высокотемпературного цианирования и применяемой после цианирования термической обработки.

2. Для изготовления фрез выбрана сталь 9ХС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства фрез после термической обработки.

3. Для элементов сопротивления выбран сплав манганин МНМц3-12. Расшифруйте состав сплава и укажите, к какой группе относится данный сплав по назначению. Опишите структуру и электротехнические характеристики этого сплава.

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав Д1. Расшифруйте состав, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.

5. Стекловолокнит СВАМ. Опишите свойства, способ получения, изготовления деталей и применение его в машиностроении.

Вариант 6

1. Назначьте режим обработки шестерни из стали 40ХГР с твердостью зуба, равной 56...58 HRC. Опишите микроструктуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни после термической обработки.

2. Для изготовления прошивочных пуансонов выбрана сталь Р18. Укажите состав стали и определите, к какой группе по назначению относится данная сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства пуансонов после термической обработки.

3. Для трубопроводов пароперегревателей используется сталь 09Х14Н16Б (ЭИ694). Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки и приведите его обоснование. Опишите влияние температуры на механические свойства стали. Укажите микроструктуру стали после термической обработки.

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав АМг3. Укажите состав сплава, опишите, каким способом производится упрочнение этого сплава, и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических свойств сплава.

5. Пленочные материалы, их разновидности, свойства и область применения в машиностроении.

Вариант 7

- Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска рессор из стали 65Г, которые должны иметь твердость 45...50 HRC. Опишите микроструктуру и свойства.

- В результате термической и химико-термической обработки шестерни должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для изготовления их выбрана сталь 18ХГТ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической, химико-термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства поверхности и сердцевины шестерни после термической обработки.

- Для некоторых деталей точных приборов выбран сплав элинвар. Укажите состав и определите, к какой группе относится данный сплав по  назначению. Опишите влияние легирующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора данного сплава.

- Для деталей арматуры выбрана бронза БрОЦ4-4-2,5. Расшифруйте состав и опишите структуру сплава. Объясните назначение легирующих элементов.   Приведите   характеристики механических свойств сплава.

- Фенолоформальдегидные слоистые пластики (полиэтилен и винипласт). Их свойства и область применения в машиностроении.

Вариант 8

- Для изготовления метчиков выбрана сталь У10. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование и укажите структуру и свойства метчиков в готовом виде.

- В результате термической обработки червяки должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 20ХГР. Укажите состав и группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

- Для элементов сопротивления выбран сплав копель МНМц43-0,5. Расшифруйте состав и укажите, к какой группе относится данный сплав по назначению. Опишите структуру и электротехнические характеристики этого сплава.

- Для деталей арматуры выбрана бронза БрОФ10-1. Укажите состав и опишите структуру сплава. Объясните назначение легирующих элементов и приведите механические свойства сплава.

- Жаропрочные керамические материалы. Состав, свойства и условия применения в машиностроении.

Вариант 9

1. Для изготовления плашек выбрана сталь У11А. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование и укажите структуру и свойства плашек в готовом виде.

2. Для  изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХНВ. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и главные свойства штампов после термической обработки.

3.  Опишите  характеристики жаропрочности, характер деформации и разрушения сплавов, работающих в условиях длительного нагружения при повышенных температурах.

4. Для заливки вкладышей ответственных подшипников скольжения выбран сплав Б83. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Зарисуйте и опишите микроструктуру сплава. Приведите основные требования, предъявляемые к баббитам.

5. Текстолиты. Влияние хлопчатобумажной, стеклянной и асбестовой тканей на свойства пластмасс. Укажите область применения текстолита в машиностроении.

Вариант 10

- Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска стяжных болтов из стали МСт5, которые должны иметь твердость 207...230 НВ. Опишите микроструктуру и свойства.

- Копиры должны иметь минимальную деформацию и высокую износоустойчивость при твердости поверхностного слоя 750...1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 38ХМФА. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства копиров после термической и химико-термической обработки.

- Для дисков и роторов турбин используется сталь 15Х12ВНМФ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки и опишите структуру. Охарактеризуйте механические свойства стали.

- . Кратко изложите основы теории термической обработки алюминиевых сплавов в применении к промышленному сплаву дуралюмин. Укажите состав упрочняющих фаз, образующихся при старении дуралюмина.

- Опишите релаксационные процессы полимеров с точки зрения их физического строения.

Вариант 11

- В чем преимущества и недостатки поверхностного упрочнения стальных изделий при нагреве токами высокой частоты по сравнению с упрочнением методом цементации? Назовите марки стали, применяемые для этих видов обработки.

- Для изготовления шаберов  выбрана сталь Х05. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

- Назначьте марку жаропрочной стали (сильхром) для клапанов автомобильных и тракторных двигателей небольшой мощности. Укажите состав стали, назначьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

- Для изготовления ряда деталей самолета выбран сплав Д16. Укажите состав и характеристики механических свойств сплава посте термической обработки. Опишите способ упрочнения этого сплава и объясните природу упрочнения.

- Опишите стеклопластики. Укажите характеристики наполнителя по природе и форме. Требования к связующему. Преимущества и недостатки стеклопластиков.

Вариант 12

- Выберите углеродистую сталь для изготовления напильников. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства инструмента после термической обработки.

- В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для их изготовления выбрана сталь 50ХГФА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства пружин после термической обработки.

- Для деталей, работающих в окислительной атмосфере, применяется сталь 12X13. Укажите состав и определите класс стали по структуре. Объясните назначение хрома в данной стали и обоснуйте выбор марки стали для этих условий работы.

- Для изготовления некоторых деталей двигателей внутреннего сгорания выбран сплав АК4. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и приведите характеристики механических свойств сплава при повышенных температурах.

- Физические основы сварки пластмасс. Опишите методы сварки с непосредственным нагревом.

Вариант 13

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска резьбовых калибров из стали У10А. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки.

2. В результате термической обработки тяги должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для их изготовления выбрана сталь З0XМ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для деталей, работающих в контакте с крепкими кислотами, выбрана сталь 12X17. Укажите состав и определите класс стали. Объясните причину введения хрома в эту сталь и обоснуйте выбор данной стали для указанных условий работы.

4. Для изготовления некоторых деталей в авиастроении применяется сплав МЛ3. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из этого сплава и опишите характеристики механических свойств.

5. Опишите пенопласты, их  разновидности и свойства. Укажите области применения пенопластов в машиностроении.

Вариант 14

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска шпилек из стали МСт6, которые должны иметь твердость 207 – 230 НВ. Опишите их микроструктуру и свойства.

2. Для изготовления прошивочных пуансонов выбрана сталь Р18К5Ф2. Укажите состав стали и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной  стали. Опишите микроструктуру и  свойства пуансонов после термической обработки.

3. Для реостатных приборов выбран сплав константан МНМц40-1,5. Расшифруйте состав, укажите, к какой группе относится этот сплав по назначению, опишите структуру и электрические характеристики этого сплава.

4. В качестве  материала для заливки вкладышей подшипников скольжения выбран сплав Б88. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Зарисуйте микроструктуру и укажите основные требования, предъявляемые к сплавам данной группы.

5. Опишите современное представление о молекулярном строении полимеров. Укажите структуру термопластичных и термореактивных полимеров.

Вариант 15

- Для отливки деталей автомобилей и ряда машин, работающих в условиях динамических нагрузок, используют ковкие чугуны. Назначьте марку чугуна, укажите состав, обработку, структуру и механические свойства.

- Для изготовления штампов, обрабатывающих металл в горячем состоянии, выбрана сталь 5ХНТ. Укажите состав, назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства штампов после термической обработки.

- В машиностроении используется сталь ШХ15. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки и приведите его обоснование. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

- Для изготовления некоторых деталей двигателя внутреннего сгорания выбран сплав АК2. Укажите состав, способ изготовления деталей из этого сплава и опишите характеристики механических свойств.

- Опишите механизм и характер деформации полимеров в стеклообразном и вязкотекучем состояниях. Укажите область применения полимеров в этих состояниях.

Вариант 16

1. Выберите сталь для изготовления рессор. Назначьте режим термической обработки, опишите микроструктуру и свойства рессор в готовом виде. Каким способом можно повысить усталостную прочность рессор?

2. Для изготовления машинных метчиков, выбрана сталь Р10К5Ф5. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим  термической обработки, приведите  его обоснование, объяснив влияние  легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных средах, выбрана сталь 08X17Т. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Объясните назначение легирующих элементов, введенных в эту сталь.

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав В95. Укажите состав сплава, опишите способ его упрочнения, объяснив природу упрочнения, и укажите характеристики механических свойств сплава.

5. Опишите теплостойкие и жаропрочные пластмассы (с теплостойкостью выше 200° С). Укажите условия их применения.

Вариант 17

1. Назначьте режим термической и химико-термической обработки шестерни из стали 20Х с твердостью зуба 58...62 HRC. Опишите микроструктуру и свойства поверхности и сердцевины зуба после термической обработки.

2.  В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для их изготовления выбрана сталь 70С3А. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства пружин после термической обработки.

3. Для изготовления постоянных магнитов сечением 50x50 мм выбран сплав EX. Укажите состав и группу сплава по назначению. Назначьте режим термической, обработки, приведите его обоснование и опишите структуру сплава после обработки. Объясните, почему в данном случае нельзя применить сталь У12.

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав АМг. Расшифруйте состав, опишите способ упрочнения этого сплава, объяснив природу упрочнения. Приведите характеристики механических свойств сплава.

5. Укажите состав и свойства керамики, применяемой в электро-приборостроении.

Вариант 18

1. Выберите углеродистую сталь для изготовления разверток. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства инструмента.

2. В результате термической обработки шестерни должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 12ХН3А. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической и химико-термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

3. Укажите металлокерамические твердые сплавы для изготовления режущего инструмента. Опишите их строение, состав, свойства и способ изготовления.

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав В95Т1. Укажите состав и характеристики механических свойств после термической обработки. Опишите, каким способом производится упрочнение этого сплава, и объясните природу упрочнения.

5. Пленочные материалы, их разновидность, свойства и область применения в машиностроении.

Вариант 19

1. Выберите углеродистую сталь для изготовления пил. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства инструмента.

2. Для изготовления деталей штампов, обрабатывающих металл в горячем  состоянии, выбрана сталь 5ХНМА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке этой стали. Опишите микроструктуру и свойства штампов после термической обработки.

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в слабоагрессивных средах (водные растворы солей и т.п.). Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.

4. Для обшивки летательных аппаратов использован сплав ВТ6. Приведите состав сплава, режим упрочняющей термической обработки и получаемую структуру. Опишите процессы, протекающие при термической обработке. Какими преимуществами обладает сплав ВТ6 по сравнению с ВТ5?

5. Пластмассы. Состав и строение. Применение пластмасс в литейном производстве.

Вариант 20

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска измерительного инструмента из стали У9А. Опишите микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки.

2. Для изготовления пресс-форм выбрана сталь ЗХ2В8. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите  структуру и свойства пресс-форм после термической обработки.

3. Для некоторых приборов точной механики выбран сплав инвар Н36. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние  легирующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора данного сплава (в связи с аномалией изменения коэффициента термического расширения).

4. Назначьте марку латуни, коррозионно-устойчивой в морской воде. Расшифруйте ее состав и опишите структуру, используя диаграмму состояния медь – цинк. Укажите способ упрочнения латуни и основные свойства.

5. Опишите принципиальное отличие процессов кристаллизации полимеров и металлов.

Вариант 21

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска зубил из стали У8. Опишите структуру и твердость инструмента после термической обработки.

2. В результате термической обработки  полуоси должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 230...280 НВ). Для изготовления их выбрана сталь 40ХНР. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для некоторых деталей в самолето- и ракетостроении применяются титановые сплавы ВТ3-1; ВТ14. Укажите их состав, назначьте режим термической обработки и обоснуйте его выбор. Опишите микроструктуру сплавов и причины их использования в данной области.

4. Металлокерамические жаропрочные сплавы. Состав, свойства и область применения в машиностроении.

5. Термореактивные пластмассы, их особенности и область применения.

Вариант 22

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска зубил из стали У7. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки.

2. В результате  термической  обработки  рычаги должны получить повышенную прочность по всему сечению  (твердость 28...35 HRC). Для изготовления  их  выбрана сталь 35ХМА. Укажите состав и определите группу стали по назначению.  Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для изготовления деталей подшипников качения (роликов, шариков и др.) выбрана сталь ШХ9. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав ВТ22. Укажите состав и приведите механические свойства сплава. Опишите, каким способом производится упрочнение этого сплава и объясните природу упрочнения.

5. Древесные материалы. Укажите их свойства, достоинства и недостатки, а также область применения в машиностроении.

Вариант 23

1. Пружина из стали 75 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеет твердость значительно выше, чем это предусматривается техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите структуру и твердость, которые обеспечивают высокие упругие свойства пружин.

2. Для изготовления машинных метчиков и плашек выбрана сталь Р9Ф5. Укажите состава, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирующих элементов на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3.  Для изготовления силовых лопаток авиационных газовых турбин выбран сплав ХН77ТЮР (ЭИ437Б). Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Назначьте режим термической обработки и опишите влияние температуры на характеристики жаропрочности этого сплава в сравнении с жаропрочными сталями.

4. Для изготовления ряда деталей в судостроении применяется латунь ЛО70-1. Укажите состав и опишите  структуру сплава. Приведите общую характеристику механических свойств сплавай причины введения олова в данную латунь.

5. Опишите полярные термопластические пластмассы (полиамиды, пентон, поликарбонаты и др.). Их состав, свойства и область применения.

Вариант 24

1. Укажите температуры, при которых производится процесс прочностного азотирования. Объясните, почему азотирование не  производится при температурах ниже 500 и выше 700° С (используя диаграмму состояния железо – азот). Назовите марки сталей, применяемых для азотирования, и опишите полный цикл их термической и химико-термической обработки.

2. Для изготовления штампов выбрана сталь 6ХС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. Назначьте марку жаропрочной стали (сильхром) для клапанов автомобильных двигателей небольшой мощности. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства стали после термической  обработки.

4. Для изготовления токопроводящих упругих элементов выбрана бронза БрБНТ-1,7. Приведите химический состав, режим термической обработки и получаемые механические свойства сплава. Опишите процессы, происходящие при термической обработке, и объясните природу упрочнения в связи с диаграммой состояния медь – бериллий.

5. Приведите характеристики механических и технологических свойств стекловолокнитов и стеклотекстолитов. Укажите область применения их в машиностроении.

Вариант 25

1. В результате термической обработки некоторые детали машин должны иметь твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой  сердцевине. Для изготовления их выбрана сталь 15ХФ. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической и  химико – термической обработки, приведите  его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите структуру и свойства стали поете термической обработки.

2. В результате термической обработки коленчатые валы судовых и автомобильных двигателей должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для изготовления их выбрана сталь 40ХФА. Укажите состав и определите группу стали по назначению.  Назначьте  и  обоснуйте  режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для деталей, работающих в слабых агрессивных средах, применяется сталь 30X13. Укажите состав и определите группу стали по структуре. Объясните назначение хрома в данной стали, назначьте и обоснуйте режим термической обработки.

4. Для изготовления токопроводящих упругих элементов выбран сплав БрБНТ-1,9. Приведите химический состав, режим термической обработки и получаемые механические свойства материала. Опишите процессы, происходящие при термической обработке, и объясните природу упрочнения в связи с диаграммой состояния медь – бериллий.

5. Опишите ситаллы и методы их получения. Влияние состава и величины кристаллов на свойства ситаллов. Область их применения.

Вариант 26

1. Назначьте режим термической обработки слабонагруженных деталей из стали 45. Приведите его обоснование и опишите структуру и механические свойства деталей. Объясните, почему удовлетворительные свойства на изделиях из данной стали могут быть получены в небольших сечениях.

2. Для изготовления деталей штампов, обрабатывающих металл в холодном состоянии, выбрана сталь ХГ3СВ. Укажите  состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке. Опишите микроструктуру и свойства штампов после термической обработки.

3. Для реостатных элементов сопротивления выбран сплав манганин МНМц3. Расшифруйте состав, опишите структуру и электротехнические характеристики этого сплава.

4. Для поршней двигателя внутреннего сгорания, работающих при температурах 200-250° С, используется сплав АЛ1. Расшифруйте состав и  укажите  способ изготовления деталей из данного сплава. Опишите режим упрочняющей термической обработки и кратко объясните природу упрочнения.

5. Приведите обоснование технико-экономических преимуществ применения пластмасс в машиностроении. Основные области их эффективного применения.

Вариант 27

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду, температуру  отпуска напильников из стали У13. Опишите  сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки.

2. Для изготовления обрезных штампов выбрана сталь Х12М. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на все превращения, происходящие при термической обработке стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. В котлостроении используется сталь 12Х2МФСР. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки и приведите его обоснование. Объясните влияние легирующих элементов на превращения при термической обработке стали. Опишите влияние температуры на механические свойства стали.

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь Л70. Укажите состав и опишите структуру сплава. Назначьте ре-Жим промежуточной термической обработки, применяемой между  отдельными операциями вытяжки, обоснуйте выбранный режим и приведите общую характеристику механических свойств сплава.

5. Классификация защитных полимерных покрытий по назначению. Основные требования, предъявляемые к ним, и область их применения в машиностроении.

Вариант 28

1. Изделия из стали 45 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.

2. Для изготовления резцов выбрана сталь ХВ5. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в среде средней агрессивности  (растворы солей). Приведите состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости материала и роль каждого легирующего элемента.

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь Л80. Укажите состав и опишите структуру сплава. Назначьте режим промежуточной термической обработки, применяемой между отдельными операциями вытяжки и обоснуйте его.

5. Полиэтилен высокого и низкого давления. Опишите его свойства и область применения в машиностроении.

Вариант 29

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска гладких и резьбовых калибров из стали У12А. Опишите сущность   происходящих   превращений, микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки.

2. В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 63С2А. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. Объясните природу жаропрочности сплавов на никелевой основе в связи с их составом, термической обработкой и получаемой структурой. Приведите примеры этих сплавов и укажите область применения.

4. В качестве материала для ответственных подшипников скольжения выбран сплав. БрС3О. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Опишите, основные свойства и требования, предъявляемые к сплавам этой группы.

5. Состав, классификация, физико-механические свойства и область применения резины в машиностроении.

Вариант 30

1. Назначьте режим термической обработки штампов холодной штамповки из стали У10. Приведите его обоснование и опишите структуру и свойства штампов. Объясните, почему из данной  стали изготовляют штампы небольшого сечения.

2. В результате термической и химико-термической обработки червяки должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 12Х2Н4ВА. Укажите состав стали и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства червяков в готовом виде.

3. Назначьте нержавеющую сталь для изготовления деталей, работающих в среде уксусной кислоты при температуре до 40° С. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните коррозионную устойчивость материала и роль каждого легирующего элемента.

4. Назначьте марку алюминиевой бронзы для изготовления мелких ответственных деталей (втулок, фланцев и т.п.). Укажите ее состав, опишите структуру, используя диаграмму  состояния  медь – алюминий  и основные свойства бронзы.

5. Опишите термопластические и термореактивные полимеры и укажите различие между ними.

Вариант 31

1. Назначьте режим термической обработки рессор из стали 65 и приведите его обоснование. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

2. Для изготовления плит высокого класса точности выбрана сталь 12X1. Определите состав и  группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для изготовления деталей, работающих в окислительной атмосфере при 800° С, выбрана сталь 12Х18Н9Т. Укажите состав, обоснуйте выбор стали для данных условий работы и объясните, для чего вводится хром в эту сталь.

4. Для изготовления деталей двигателей внутреннего сгорания выбран сплав АК8. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и приведите характеристики механических свойств сплава при повышенных температурах.

5. Опишите неорганические материалы, применяемые в машиностроении (стекло, кварц, пеностекло и стеклоэмали).

Вариант 32

- Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства данной стали.

- Для изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХHСВ. Укажите состав и группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения при термической обработке этой стали. Укажите структуру, свойства и требования, предъявляемые к штампам горячей штамповки.

3. Дайте общую характеристику магнитомягких материалов, укажите их состав, свойства и область применения в машино- и приборостроении.

4. Для обшивки летательных аппаратов использован сплав BТ6. Приведите состав сплава, режим упрочняющей термической обработки и получаемую структуру. Опишите процессы, протекающие при термической обработке, и преимущества сплава ВТ6 по сравнению с ВТ5.

5. Опишите полистирол – атактический и изотактический ударопрочный. Укажите свойства и область его применения в машиностроении.

Вариант 33

1. Выберите углеродистую сталь для изготовления сверл. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства инструмента.

2. Копиры должны иметь минимальную  деформацию и высокую износоустойчивость поверхностного слоя при твердости 750...1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 38ХВФЮА. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки  данной стали. Опишите структуру и свойства стали после обработки.

3. Для изготовления постоянного магнита сечением 50х50 мм выбран  сплав ЕХ9К15. Расшифруйте состав и укажите группу сплава по назначению. Назначьте режим термической обработки и опишите структуру и свойства после обработки. Объясните, почему в данном случае нельзя применить углеродистую сталь У12.

4. В качестве материала для заливки  вкладышей подшипников скольжения выбран сплав Б16. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Опишите микроструктуру сплава и основные требования, предъявляемые к сплавам этой группы.

5. Термопластичные пластмассы, их особенность и область применения. Приведите примеры важнейших термопластов.

Вариант 34

1. Для отливки ответственных зубчатых колес, шкивов и т.д. используются серые чугуны. Выберите марки чугунов, их состав, структуру и свойства. Зарисуйте микроструктуру этих чугунов.

2. Гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания должны иметь высокую твердость и износоустойчивость поверхностного слоя 750...1000 НV. Для изготовления их выбрана сталь 38Х2МЮА. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения в стали при ее термической обработке. Опишите структуру и свойства поверхностного слоя и сердцевины  гильзы.

3. Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных средах, выбрана сталь 08Х18Н12Т. Укажите состав и объясните причины введения легирующих элементов в эту сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки и опишите микроструктуру данной стали после термической обработки.

4. Укажите марки, состав, свойства и способ изготовления металло – керамических твердых сплавов для режущего инструмента.

5. Опишите способы переработки пластмасс в изделия в зависимости от вида наполнителя и природы связующего.

Вариант 35

1. Требуется произвести поверхностное упрочнение изделий из стали  15Х.  Назначьте вид обработки, опишите его технологию, происходящие в стали превращения, структуру и свойства поверхности и сердцевины.

2. В результате термической обработки оправки должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для изготовления их выбрана сталь 40ХН. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке этой стали. Опишите структуру и свойства оправок после термической обработки.

3. Для нагревательных элементов сопротивления выбран сплав хромаль ОХ23Ю5. Расшифруйте состав, укажите требования, предъявляемые к сплавам этого типа, и температурные границы применения этого сплава.

4. Опишите металлокерамические твердые сплавы группы ТТК. Укажите их состав, свойства и область применения в машиностроении.

5. Опишите антифрикционные полимерные покрытия, их свойства, способ нанесения и условия применения.

Вариант 36

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска различных приспособлений из стали 45, которые должны иметь твердость 28...35 HRC. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

2. Для изготовления высадочных и чеканочных штампов выбрана сталь 4ХВС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения при термической обработке этой стали. Опишите структуру и свойства штампов после термической обработки.

3. Для деталей, работающих в слабых коррозионных средах, используется сталь 20X13. Укажите состав и объясните причину введения хрома в эту сталь.  Назначьте и обоснуйте режим термической обработки и опишите микроструктуру после обработки.

4. Для изготовления ответственных деталей (втулки, клапаны, зубчатые колеса и  т.п.) выбран сплав БрАЖH10-4-4. Расшифруйте  состав, укажите режим термической обработки, механические свойства и опишите структуру, используя диаграмму состояния медь-алюминий.

5. Неорганическое  стекло. Состав, свойства и область применения.

Вариант 37

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска деталей из стали 40ХГ, которые должны иметь твердость 230...250 НВ. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

2. Для изготовления режущего инструмента выбрана сталь Р6М5К5. Укажите состав и определите  группу стали  по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите  его  обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для изготовления постоянных магнитов сечением  мм выбран сплав ЕХ9К15. Укажите состав, назначьте режим термической обработки и опишите структуру и свойства сплава после обработки. Объясните, почему для магнитов  больших размеров нельзя применять сталь У12.

4. Для изготовления деталей двигателя внутреннего сгорания выбран сплав АК4-1. Укажите состав и способ изготовления деталей из этого сплава. Приведите характеристики механических свойства АК4-1 при повышенных температурах и объясните, за счет чего они достигаются.

5. Полиметилметакрилат (органическое стекло). Укажите состав, характерные  свойства,  способ переработки и область его применения.

Вариант 38

1. На изделиях из стали 15 требуется получить поверхностный слой высокой твердости. Приведите обоснование выбора метода химико – термической  обработки, опишите  его технологию и структуру изделия после окончательной термической обработки.

2. В результате термической обработки рессоры должны получить высокую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 60С2ВА. Укажите состав, назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование. Опишите микроструктуру и свойства рессор после термической обработки.

3. Для обшивки скоростных самолетов применяются сплавы на основе титана. Обоснуйте причины применения этих сплавов взамен алюминиевых. Приведите примеры титановых сплавов и сравните их механические  характеристики с характеристиками алюминиевых сплавов  при температуре 200...500° С.

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь Л96. Укажите состав, опишите структуру сплава и назначьте режим промежуточной термической обработки, применяемой между отдельными операциями вытяжки, обоснуйте выбранный режим. Приведите общую характеристику механических свойств сплава.

5. Преимущества и недостатки клеевых соединений пластмасс. Методы контроля.

Вариант 39

1. Изделия из стали 40Х требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.

2. Для изготовления обрезных штампов выбрана сталь Х6ВФ. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив, влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке. Опишите структуру и свойства штампов после термической обработки.

3. Для нагревательных элементов сопротивления выбран сплав нихром Х20Н80. Укажите состав и требования, предъявляемые к сплавам этого типа. Приведите температурные  границы применимости сплава.

4. Для отливок сложной конфигурации используется бронза БрOФ4-0,2. Укажите состав сплава, его структуру и назначьте режим термической обработки для снятия внутренних напряжений, возникающих после отливки.

5. Опишите основные свойства керамики и область применения ее в машиностроении.

Вариант 40

1. Пружина из стали 65 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеет твердость значительно ниже, чем это требуется по техническим условиям. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите, какая твердость и структура обеспечивают упругие свойства пружин.

2. Для изготовления штампов горячей штамповки выбрана сталь 4Х3ВМФ. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке этой стали. Укажите микроструктуру и свойства штампов после термической обработки.

3. Для изготовления деталей подшипников качения выбрана сталь ШХ15СГ. Укажите состав стали, назначьте режим термической обработки и приведите свойства стали после термической обработки.

4. Опишите тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. Приведите общую характеристику этих сплавов и укажите область их применения.

5. Приведите классификацию технической керамики по составу и Укажите область ее применения в машиностроении.

Вариант 41

1. Назначьте режим термической и химико-термической обработки Шестерен из стали 20ХН с твердостью зуба 58...62 HRC. Опишите микро-структуру и  свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни после термической обработки.

2. Дня изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХНВ. Расшифруйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите  его обоснование, объяснив влияние  легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства штампов после термической обработки.

3. Для изготовления обшивки скоростных самолетов применяются сплавы на  основе  титана. Обоснуйте причины применения сплавов на основе титана взамен алюминиевых. Приведите пример титанового сплава и сравните механические характеристики титановых и алюминиевых сплавов при 200...500°С.

4. Для изготовления режущего инструмента используются сплавы Т5К10 и Т15К6. Укажите состав сплавов, способ изготовления и область применения. Объясните причины высокой теплостойкости этих сплавов в сравнении с углеродистыми и быстрорежущими сталями.

5. Текстолиты. Их свойства и область применения в машиностроении.

Вариант 42

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска зенкеров из стали У12А. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость инструмента после  термической обработки.

2.  В результате термической обработки детали машин должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для изготовления их выбрана сталь 30ХГС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

3. Назначьте нержавеющую сталь для изготовления деталей, работающих в среде уксусной кислоты при температуре не выше 40° С. Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку, получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента.

4. Для впаев в стеклянные вакуумные приборы проводников применен сплав ковар 29НК. Укажите состав сплава, свойства и причины его применения в данной области техники.

5. Опишите термо- и реактопласты. В чем различие их по структуре и свойствам?

Вариант 43

1. Пружины из стали 65 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость значительно ниже, чем это требуется по техническим условиям. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите, какая твердость и структура обеспечивают высокие упругие свойства пружин. 58

2. В результате термической обработки зубчатые колеса должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 18ХНМФА. Расшифруйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической и химико-термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для деталей, работающих в окислительной атмосфере, применяется сталь 08Х18Н12Т. Расшифруйте состав, объясните назначение хрома в  данной  стали.  Обоснуйте выбор стали для данных условий работы.

4. Для червячных пар выбрана бронза БрОЦС4-4-17. Расшифруйте состав, объясните назначение легирующих элементов и высокие антифрикционные свойства этой бронзы.

5. Укажите основные особенности пластмасс как конструкционного материала и рекомендации по использованию пластмасс в машиностроении.

Вариант 44

1. Выберите сталь для изготовления рессор. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и главные свойства рессор после обработки. Каким способом можно повысить усталостную прочность рессор?

2. В результате термической и химико-термической обработки валы коробки передач автомобиля должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 15ХГН2ТА. Расшифруйте состав стали и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

3. Для изготовления вакуумной аппаратуры и достижения плотных контактов между металлом и стеклом используется сплав платинит Н48. Расшифруйте состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние легирующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора данного состава сплава (в связи с аномалией изменения термического коэффициента расширения).

4. Для поршней двигателя внутреннего сгорания выбран сплав АЛ1. Расшифруйте состав сплава, укажите способ изготовления деталей, режим термической обработки и природу упрочнения. Опишите характеристики механических свойств сплава.

5. Достоинства и недостатки пластмасс. Применение пластмасс для штамповой оснастки.

Вариант 45

1. Назначьте режим термической обработки слабонагруженных деталей из стали 40. Приведите его обоснование и опишите структуру и свойства деталей. Объясните, почему удовлетворительные свойства на изделиях из данной стали  могут быть получены в небольшом сечении.

2. Для изготовления матриц холодной штамповки выбрана сталь Х12Ф1. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства матриц после термической обработки.

3.. Дня изготовления деталей, работающих в контакте с крепкими кислотами, выбрана сталь 15X28. Укажите состав стали, объясните причину введения хрома и обоснуйте выбор этой стали для данных условий работы.

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав АВ (авиаль). Расшифруйте состав сплава  и укажите характеристики механических свойств. Опишите, каким способом производится упрочнение этого сплава, и объясните природу упрочнения.

5. Корундовая керамика. Опишите ее основные свойства и область применения.

Вариант 46

1. Пружины из стали 65 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость значительно ниже, чем это требуется по техническим условиям. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите, какие твердость и структура обеспечивают высокие упругие свойства пружин.

2. Для изготовления обрезных матриц и пуансонов выбрана сталь 9ХФ. Расшифруйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства инструмента после термической обработки.

3. В авиационной и ракетной технике, а также в судостроении и приборостроении применяются высокопрочные мартенсито – стареющие стали Н18К8М3Т, Н18К12М5Т и др. Укажите состав, термическую обработку, структуру и свойства этих сталей. Опишите природу упрочнения.

4. Для отливок сложной конфигурации используется бронза БрОФ4-0,2. Расшифруйте состав сплава, укажите его структуру и назначьте  режим термической обработки для снятия внутренних напряжений, возникающих после отливки.

5. Неметаллическая керамика высокой огнеупорности. Состав, свойства, преимущества и недостатки.

Вариант 47

1. В чем заключаются преимущества и недостатки поверхностного упрочнения стальных изделий при нагреве токами высокой частоты по сравнению с упрочнением методом цементации? Назовите марки стали, применяемые для этих видов обработки.

2. Для изготовления ножовок по металлу выбрана сталь В1. Расшифруйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке ножовок. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки. .

3. Для изготовления деталей высокой прочности используется мартенсито – стареющая сталь Н18К8МЗ. Расшифруйте состав и укажите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирующих элементов на превращения, происходящие при термической обработке. Опишите структуру, свойства и природу упрочнения стали.

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав, АМг3. Укажите состав и опишите способ упрочнения этого сплава, объяснив природу упрочнения. Приведите характеристики механических свойств сплава.

5. Укажите состав и свойства керамики, применяемой в электроприборостроении.

Вариант 48

1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин  (коленчатые валы, шатуны и т.п.). Укажите состав, обработку, структуру и основные механические свойства деталей из этого чугуна.

2. Копиры должны иметь минимальную деформацию и высокую износоустойчивость поверхностного слоя при твердости 750...1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 38ХВФЮА. Расшифруйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической и химико-термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при обработке данной стали. Опишите структуру и свойства копиров после обработки.

3. Для деталей самолетов выбраны сплавы ВТ14 и ВТ22. Укажите состав  и определите группу сплавов по назначению. Обоснуйте выбор этих сплавов для данных условий работы и укажите способы их упрочнения.

4. Для изготовления  вакуумной  аппаратуры и достижения плотных контактов между металлом и стеклом используется сплав платинит Н48. Расшифруйте состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние легирующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора данного состава сплава в связи с аномалией изменения термического коэффициента расширения.

5. Опишите термо- и реактопласты. В чем различие их по структуре и свойствам?

Вариант 49

1. Выберите углеродистую сталь для изготовления мелких метчиков, плашек и сверл. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства инструмента.

2. В результате термической обработки  полуоси должны получить по всему сечению повышенную прочность (твердость 28...35 HRC). Для их изготовления выбрана сталь 40Х11МА. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства изделий после термической обработки.

3. Для изготовления калибров выбрана сталь 9X18. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, дайте его обоснование и укажите микроструктуру и свойства калибров после термической обработки. Объясните назначение хрома в данной стали.

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав АЛ2. Приведите химический состав и укажите способ изготовления деталей из данного сплава. Опишите методы повышения механических свойств сплава и сущность этого явления.

5. Достоинства и недостатки пластмасс. Применение пластмасс для штамповой оснастки.

Вариант 50

1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин (коленчатые валы, шатуны и т.п.). Укажите состав, обработку, структуру и основные механические свойства деталей из этого чугуна.

2. Для изготовления измерительного инструмента выбрана  сталь ХВГ. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства инструмента в готовом виде.

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в средах средней агрессивности. Приведите состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости материала и роль каждого, легирующего элемента.

4. Для изготовления мембран и других упругих элементов выбрана бронза БрБНТ-1,7.  Приведите  химический состав, режим термической обработки и получаемые механические свойства материала. Опишите процессы, происходящие при термической обработке, и объясните природу упрочнения в связи с диаграммой состояния медь – бериллий.

5. Укажите основные особенности пластмасс как конструкционного материала и рекомендации по использованию пластмасс в машиностроении.

12.2. Текущий контроль

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

Тест «Кристаллизация, полиморфизм»

1. Процесс образования кристалла из жидкости называют:

1 – первичной кристаллизацией, 			4 – аморфизацией,

2 – вторичной кристаллизацией, 			5 – плавлением.

3 – третичной кристаллизацией,

2. Отличие кристаллического тела от аморфного состоит:

1 – в отсутствии закономерности и регулярности в расположении атомов,

2 – в наличии закономерности и регулярности в расположении атомов,

3 – в сохранении строения жидкости,

4 – в большей плотности,

5 – в меньшей плотности.

3. Кристаллическая решетка характерна:

1 – для аморфного тела, 	     2 – для жидкости, 	3 – для кристаллических тел.

4. Какой тип кристаллической решетки может быть у железа и сплавов на его основе? Нарисуйте ячейки.

1 – простая кубическая, 			3 – гексагональная,

2 – гранецентрированная кубическая, 	4 – объемно-центрированная кубическая.

5. Как возникает кристалл из жидкости?

1 – самопроизвольно образуются центры кристаллизации с последующим их ростом,

2 – кристалл растет от стенки формы, где находится расплав,

3 – кристалл растет от искусственного центра – тугоплавкой примеси,

4 – возможно и 1, и 2, и 3.

| 6. На рис. 1 представлено изменение свободной энергии G твердой и жидкой фазы в системе «расплав – твердое» в зависимости от температуры. Перерисуйте диаграмму и покажите в какой области возможно возникновение и устойчивое существование кристаллов. Что такое переохлаждение? Покажите на графике. |  |
| --- | --- |
| 7. На рис. 2 показана зависимость числа зародышей – ЧЗ и скорость роста – Vр в зависимости от величины переохлаждения расплава. Перерисуйте и покажите на графике, где возникает мелкое зерно в отливке, а где крупное. |  |

8. Как технически можно регулировать величину переохлаждения?

1 – температурой расплава перед заливкой в форму (а – увеличить, б – уменьшить),

2 – скоростью охлаждения отливки (а – увеличить, б – уменьшить),

3 – введением искусственных центров кристаллизации – модификаторов.

9. Какое из свойств стали наиболее чувствительно к величине зерна?

1 – прочность, 					4 – пластичность,

2 – плотность, 					5 – магнитность

3 – ударная вязкость,

10. Как можно получить мелкое зерно в стальном изделии?

1 – ввести модификаторы в расплав при кристаллизации,

2 – обеспечить высокую скорость охлаждения слитка, отливки,

3 – проковать заготовку,

4 – выполнить соответствующую термообработку?

Тест «Диаграммы состояния сплавов»

1. На рисунке ниже представлены диаграммы состояния сплавов.

1.1. Перерисуйте их и укажите фазовый состав в различных областях диаграмм.

1.2. Для температуры t1 покажите, пользуясь правилом отрезков, количество твердой и жидкой фаз.

1.3. Для сплава концентрации C1 покажите, какое количество компонента А и компонента В в этом сплаве.

1.4. На нижнем графике покажите характер изменения свойств (твердости, пластичности), пользуясь законами Курнакова.

2. Какая из фаз обладает наиболее высокой пластичностью?

3. Какая из фаз обладает наиболее высокой хрупкостью?

4. Какая из фаз обладает наиболее высокой твердостью?

Тест «Твердость»

1. Твердость определяется:

1 – способностью материала выдерживать нагрузки без разрушения,

2 – способностью материала деформироваться без разрушения,

3 – способностью материала сопротивляться проникновению в него инородных тел.

2. Какой из способов определения твердости предусматривает вдавливание стального закаленного шарика диаметром 10 мм?

1 – Роквелла HRB, 		2 – Бринелля НВ, 			3 – Виккерса HV.

3. Какой из способов используется при определении твердости закаленной стали?

1 – определение твердости по Бринеллю,

2 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 150 кгс,

3 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 60 кгс,

4 – определение твердости по Роквеллу стальным шариком диаметром 1/16 дюйма при нагрузке Р = 100 кгс.

4. Как можно определить твердость массивного готового изделия?

1 – по отскоку шарика (метод Шора),        2 – с помощью напильника,       3 – на ощупь.

5. Как связаны твердость и прочность материала?

1 – σв = к / НВ, 			2 – σв =к + НВ, 			3 – σв = к · НВ

6. Площадь отпечатка при оценке твердости по Бринеллю определяется:

1 – с помощью линейки, 	3 – по массе ртути, залитой в лунку,

2 – слепком с лунки, 	4 – по диаметру отпечатка, определяемого с помощью лупы.

7. Каким способом определяется твердость твердосплавных пластин, напаиваемых на режущий инструмент?

1 – по Бринеллю, 				3 – по Роквеллу – шкала В,

2 – по Роквеллу – шкала С, 		4 – по Роквеллу – шкала А

8. Для определения твердости тонких слоев при цементации или азотировании применяется

1 – способ Бринелля;		2 – способ Роквелла; 		3 – способ Шора.

9. По прочности материалы расположились в ряд:

1 – сталь – σв = 780 МПа;

2 – титан – σв = 500 МПа;

3 – алюминиевый сплав – σв = 400 МПа.

Какой из материалов обладает наибольшей удельной прочностью, если γ(Fe) = 7,8 г/см3; γ(Ti) = 4,5 г/см3; γ(Аl) = 2,7 г/см3.

Тест «Микроструктура и свойства углеродистых сталей»

1. Как шлифовать поверхность образца для микроанализа?

| крупное зерно абразива | среднее зерно абразива | мелкое зерно абразива | полировка |
| --- | --- | --- | --- |

2. Для выявления микроструктуры углеродистых сталей применяют реактив:

1 – спирт + вода; 				3 – спирт + HNO3;

2 – спирт; 					4 – H2SO4.

3. Нарисуйте диаграмму Fe – Fe3C и покажите на ней область доэвтектоидных сталей.

| 4. Структура какой стали доэвтектоидной – 1, эвтектоидной – 2 или заэвтектоидной – 3 изображена на рисунке? 5. Сколько углерода (примерно) содержится в этой стали: … %. |  |
| --- | --- |

6. Укажите марку этой стали в соответствии с содержанием углерода в ней, если сталь углеродистая конструкционная качественная: … Сталь …

7. Резец сделан из стали Сталь У13. Какое содержание углерода в этой стали?

1 – 0,013 %; 			3 – 1,3 %;			5 – 130 %.

2 – 0,13 %; 			4 – 13 %;

| 8. Структура стали в отожженном состоянии изображена на рисунке. Перерисуйте структуру и обозначьте структурные составляющие: Ф – феррит; Ц – цементит; П – перлит; А – аустенит; Л – ледебурит; Г – графит. Присвойте этой стали марку. |  |
| --- | --- |
| 9. Структура стали в отожженном состоянии изображена на рисунке. Присвойте этой стали марку. 1 – феррит, 4 – ледебурит, 2 – цементит, 5 – графит. 3 – перлит, |  |

10. Феррит – это:

1 – твердый раствор С в α-железе,

2 – твердый раствор в γ-железе,

3 – химическое соединение Fe3C,

4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,

5 – эвтектическая смесь железа и цементита.

11. Аустенит – это:

1 – твердый раствор С в α-железе, 	4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,

2 – твердый раствор в γ-железе, 	           5 – эвтектическая смесь железа и цементита.

3 – химическое соединение Fe3C,

12. Цементит – это:

1 – твердый раствор С в α-железе;

2 – твердый раствор в γ-железе;

3 – химическое соединение Fe3C;

4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе;

5 – эвтектическая смесь железа и цементита.

13. Механические свойства феррита:

1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,

2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, высокий порог хрупкости,

3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости.

14. Механические свойства аустенита:

1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,

2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости,

3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости.

15. Механические свойства цементита:

1 – низкая прочность, пластичность и вязкость, высокая твердость и хрупкость,

2 – низкая прочность, пластичность и вязкость, низкая твердость и хрупкость,

3 – высокая прочность, пластичность, вязкость и твердость.

16. Выберите марку стали для изготовления сварного моста.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп;	5 – Сталь 05кп;	7 – Сталь У7;		9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс;	6 – Сталь 45;		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

17. Выберите марку стали для изготовления шестерни.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп; 	5 – Сталь 05кп; 	7 – Сталь У7; 	9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс; 	6 – Сталь 45; 		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

18. Выберите марку стали для изготовления жала отбойного молотка.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп; 	5 – Сталь 05кп; 	7 – Сталь У7; 	9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс; 	6 – Сталь 45; 		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

19. Выберите марку стали для изготовления напильника.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп; 	5 – Сталь 05кп; 	7 – Сталь У7; 	9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс; 	6 – Сталь 45; 		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

20. Какая из стали предназначена для изготовления сварной рамы?

1 – Ст 3; 		2 – БСт3; 		3 – ВСт3сп.

Тест «Микроструктура и свойства чугунов»

1. Чугун – это сплав «железо – углерод» с содержанием углерода:

1 – до 0,01 %, 			3 – до 2,14 %,

2 – до 0,8 %, 			4 – более 2,14 %, но менее 6,67 %.

2. По цвету в изломе чугуны разделяют:

1 – на белые, 			3 – на высокопрочные;	5 – на черные.

2 – на серые, 			4 – на ковкие;

3. Для белых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного углерода в виде:

1 – Fe3C – цементита; 		2 – С – графита; 		3 – С – угля.

4. Для серых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного углерода в виде:

1 – Fe3C – цементита; 		2 – С – графита; 		3 – С – угля.

5. Как классифицируются чугуны по форме графитовых включений в структуре?

1 – серые; 			3 – передельные;		5 – сварные;

2 – литейные; 		4 – ковкие;			6 – высокопрочные.

6. Какой из факторов определяет прочность и пластичность серого чугуна?

1 – форма и количество графитовых включений;

2 – структура металлической матрицы;

3 – твердость металлической матрицы.

7. Перерисуйте структуру и классифицируйте чугун по виду графита.

8. Дайте маркировку чугунов пункта 7: 1 – … , 2 – …, 3 – …

9. Какой может быть матрица нелегированного графитового чугуна?

1 – ледебуритная; 		4 – перлитная; 		7 – ферритно-перлитная.

2 – цементитная, 		5 – аустенитная;

3 – графитная; 		6 – ферритная;

10. Какие свойства чугуна определяются матрицей?

1 – прочность; 			3 – вязкость;

2 – пластичность, 			4 – твердость и износостойкость.

11. При каких условиях куется ковкий чугун?

1 – при температуре, близкой к солидусу;

2 – при отрицательной температуре;

3 – при эвтектоидной температуре;

4 – не куется.

12. Ковкий чугун получают:

1 – из белого чугуна отжигом;

2 – из высокопрочного чугуна ковкой;

3 – из серого чугуна литьем;

4 – отливкой с малыми скоростями охлаждения,

13. Высокопрочный чугун получают:

1 – из белого чугуна отжигом; 		3 – модифицированием расплава Mg и Са;

2 – из серого чугуна ковкой; 		4 – из ковкого чугуна ковкой.

14. Какой материал обладает лучшей обрабатываемостью по характеру стружки?

1 – сталь отожженная, 	2 – чугун серый, 			3 – медь.

15. Какой из материалов обладает наилучшими характеристиками в парах трения?

1 – сталь – медь; 		2 – сталь – серый чугун; 		3 – сталь – сталь.

16. Какой из материалов предпочтителен для изготовления станины точного станка?

1 – сталь; 			2 – чугун; 				3 – бронза.

17. Какой из материалов предпочтителен по сочетанию литейных свойств (температура плавления; жидкотекучесть; усадка)?

1 – сталь; 	2 – чугун; 		3 – бронза; 		4 – алюминиевые сплавы.

18. Как влияет увеличение толщины стенки в отливке из серого чугуна на предел прочности последнего?

1 – увеличивает; 	2 – уменьшает; 		3 – не влияет.

19. Какова твердость цементита?

1 – 200 НВ; 		3 – 600 НВ; 			5 – 1800 НВ.

2 – 400 НВ; 		4 – 800 НВ;

20. Как можно обработать отливку со структурой белого чугуна?

1 – резцом из быстрорежущей стали Р18К5Ф6 (65HRC),

2 – резцом из твердого сплава Т15К6 (80HRC),

3 – алмазным резцом,

4 – абразивным кругом из карбида кремния.

Тест «Механические свойства металлов и сплавов»

1. При проектировании и изготовлении металлических конструкций лесных машин, работающих в условия Севера, наиболее существенными для выбора материала, являются:

1 – цвет, 					5 – пластичность,

2 – теплопроводность, 			6 – вязкость,

3 – прочность, 				7 – плотность,

4 – электропроводность, 			8 – шероховатость.

2. Прочность сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

3. Напишите, каким показателем оценивается прочность, укажите его размерность. Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?

1 – да, 				2 – нет.

4. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее прочность каждого из них, укажите размерность.

5. Пластичность сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

6. Напишите, каким показателем оценивается пластичность, укажите его размерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?

1 – да, 				2 – нет.

7. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее пластичность каждого из них, укажите размерность. Какой из материалов предпочтительнее для холодной гибки, штамповки и других видов деформации в холодную: 1 или 2.8.

8. На рис. 2 показан характер разрушения образцов 1 и 2 по рис. 1. Какому образцу соответствует излом А и какому излом Б?

9. Какой из материалов (1 или 2) является хрупким? Какой из изломов (А или Б рис. 2) соответствует хрупкому разрушению, а какой пластичному?

10. Вязкость сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

11. Напишите, каким показателем оценивается вязкость, укажите его размерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?

1 – да, 				2 – нет.

12. При каких условиях определяется вязкость?

1 – при статическом растяжении, 			4 – при динамическом скручивании,

2 – при динамическом растяжении, 			5 – при медленном изгибе.

3 – при ударе на изгиб,

13. Как ужесточаются условия испытания при определении вязкости материала?

1 – повышением температуры, 		4 – малой шероховатостью,

2 – понижением температуры, 		5 – уменьшением скорости нагружения,

3 – надрезом на образце, 			6 – ударом.

14. Порог хрупкости – это температура:

1 – плавления,

2 – кристаллизации,

3 – полиморфного превращения в твердом состоянии,

4 – перехода в хрупкое состояние с падением ударной вязкости,

5 – исчезновения магнитности,

6 – снятия упрочнения наклепанного металла при нагреве.

15. На рис. 3 представлено изменение ударной вязкости двух сталей (1 и 2) с изменением температуры. Перерисуйте диаграмму, укажите на ней порог хрупкости для каждой стали и запас вязкости при рабочих температурах t1, t2. Какая из сталей (1 или 2) надежнее?

16. Перечислите важнейшие свойства конструкционного материала при выборе его для ответственных изделий, которые должны работать при значительных переменных и ударных нагрузках, при пониженных температурах, при наличии концентраторов напряжений? Какое из свойств наиболее чувствительно к величине зерна?

Тест «Выбор материала по механическим свойствам»

1. По какому показателю механических свойств конструктор рассчитывает сечение балки, стержня рамы?

1 – прочность, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – коррозионная стойкость,

2. Какой из показателей механических свойств наиболее существен при холодной деформации металла (прокатка, ковка, штамповка, вытяжка, прессование, гибка)?

1 – твердость, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – прочность,

3. Какой из показателей механических свойств наиболее чувствителен к величине зерна?

1 – твердость, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – прочность,

4. Какой из показателей механических свойств наиболее существен для режущего инструмента?

1 – твердость, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – прочность,

5. Какой из способов определения твердости наиболее пригоден для оценки структуры на шейке вала после поверхностной закалки?

1 – по Бринеллю, 		3 – по Роквеллу (шкала С), 		5 – по Шору.

2 – по Виккерсу, 		4 – по Роквеллу (шкала В),

6. Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у железа и углеродистой стали?

1 – простая кубическая, 		3 – объемно-центрированная кубическая,

2 – гексагональная, 			4 – гранецентрированная- кубическая.

7. Как изменяется тип решетки железа при нагреве до критической точки?

1 – не изменяется,

2 – переходит в решетку ОЦК (объемно-центрированный куб),

3 переходит в решетку ГЦК (гранецентрированный куб),

4 – переходит в гексагональную,

5 – переходит в простую кубическую.

8. Что такое феррит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

9. Что такое аустенит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

10. Что такое перлит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

11. Что такое цементит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

| 12. Покажите на диаграмме концентрацию углерода и температуру в критических точках диаграммы Fe – Fe3C. 13. Какая структура возникает в областях этой диаграммы: 1 – …, 2 – …, 3 – …, 4 – …, 5 – …, 6 – …, 7 – … |  |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 2

1. Какова максимальная растворимость углерода в аустените?

1 – 6,5 %, 	2 – 4,3 %, 	3 – 2,14 %, 	4 – 0,8 %, 	5 – 0,02 %.

2. Какова максимальная растворимость углерода в феррите?

1 – 6,5 %, 	2 – 4,3 %, 	3 – 2,14 %, 	4 – 0,8 %, 	5 – 0,02 %.

3. Какая из структур обладает наибольшей способностью растворять углерод?

1 – аустенит, 		2 – феррит, 		3 – цементит.

4. С чем это связано?

1 – с магнитностью или с ее отсутствием, 		4 – с вязкостью,

2 – с прочностью, 					5 – с типом кристаллической решетки.

3 – с пластичностью,

5. До какой температуры устойчив аустенит при охлаждении?

1 – Тплавл, 				3 – Т точки Кюри,

2 – Т = 1147 °С, 			4 – Т = 727 °С, 5 – Т комнатная.

6. Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием углерода:

1 – 0 %, 				3 – 0,8 %,			5 – 4,3 %,

2 – 0,08 %, 			4 – 2,14 %,			6 – 6,57 %.

7. При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % аустенитная структура распадается по реакции:

1 – А → Ф, 			3 – А → Ф + Ц, 		5 – А → А + Ф.

2 – А → Ц, 			4 – А → А + Ц,

8. Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:

1 – Ф + А, 			3 – П, 				5 – А + Ц.

2 – Ф + П, 			4 – П + Ц,

9. Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода:

1 – до 0,02 %, 			3 – 0,8 %,

2 – до 0,8 %, 			4 – больше 0,8 %, но меньше 2,14 %.

10. Доэвтектоидная сталь имеет структуру:

1 – Ф, 		2 – Ф + П, 		3 – П ,		4 – Ф +Ц, 		5 – Ф + А.

11. При каком содержании углерода проходит граница между сталями и чугунами по диаграмме «железо – цементит»?

1 – 0,8 %, 	2 – 2,14 %,		3 – 4,3 %, 		4 – 6,7 %.

12. Как влияет увеличение углерода в стали на ее прочность?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

13. Как влияет увеличение углерода в стали на ее пластичность?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

14. Как влияет увеличение углерода в стали на ее вязкость?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

15. Как влияет увеличение углерода в стали на ее твердость?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

16. Укажите марки стали, относящиеся к доэвтектоидным сталям.

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – У13А,

2 – Ст3, 			4 – У8, 			6 – 65С.

17. Какие из этих сталей хорошо штампуются в холодную (крыло автомобиля)?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – У13А,

2 – Ст3, 			4 – У8, 			6 – 65С.

18. Какие из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – ВСт3сп, 			4 – Сталь У8, 		6 – Сталь 65С.

19. Какие из этих сталей применяются для изготовления валов, шестерен?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – Ст3, 			4 – Сталь У8,  		6 – Сталь 65С.

20. Какие из этих сталей применяются для изготовления напильников, ножовочных полотен?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – Ст3, 			4 – Сталь У8, 		6 – Сталь 65С.

21. Какие из этих сталей применяются для изготовления ударного инструмента – зубила, керна, пробойника?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – Ст3, 			4 – Сталь У8, 		6 – Сталь 65С.

Тест «Макроанализ»

1. Макроанализ – это способ исследования материала:

1 – с помощью электронного микроскопа (х 30000);

2 – с помощью биологического и металлографического микроскопа (´300);

3 – невооруженным глазом.

2. Макроанализ позволяет определить:

1 – предел прочности; 			3 – ударную вязкость;

2 – относительное удлинение;		4 – наличие пор, трещин, ликвации.

3. При макроанализе в изломе обнаружено крупнокристаллическое строение металла, что свидетельствует:

1 – о высокой вязкости;	2 – о высокой прочности;	3 – о высокой хрупкости.

4. Проба по Бауману выявляет ликвацию:

1 – кислорода;			2 – серы;			3 – хрома.

5. Проба по Бауману использует:

1 – фотобумагу и раствор серной кислоты; 			3 – туалетную бумагу и воду.

2 – ватман и раствор соли;

6. Неоднородность в распределении серы по сечению макрошлифа говорит о том, что сталь:

1 – спокойная; 		2 – кипящая; 			3 – полуспокойная.

7. Каковы свойства кипящей стали?

1 – высокая хрупкость + дешевизна;

2 – высокая вязкость + высокая стоимость;

3 – высокая вязкость + низкая стоимость;

8. Кипящая сталь содержит:

1 – повышенное количество кислорода;

2 – повышенное количество серы;

3 – повышенное количество углерода.

9. Самым низким порогом хрупкости обладает сталь:

1 – Ст3кп; 			2 – Ст3пс; 			3 – Ст3сп.

10. Для районов Крайнего Севера используется сталь:

1 – Ст3сп; 			2 – Ст3кп;			3 – Ст3пс.

11. Какая из сталей – 1, 2 или 3 – обладает наибольшей стойкостью против хрупкости?

12. Какая из сталей обладает наибольшей хладостойкостью?

1 – Ст3кп; 		2 – Ст3сп; 		3 – Ст3пс. 		4 – Сталь 09ГС.

Тест «Структура и термообработка сталей»

- При проектировании и изготовлении металлических конструкций, работающих в условия Севера, наиболее существенными для выбора материала, являются:

1 – цвет,

2 – теплопроводность,

3 – прочность,

4 – электропроводность,

5 – пластичность,

6 – вязкость,

7 – шероховатость.

- Прочность сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться, 2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

- Прочность оценивается:

1 – относительным удлинением d,

2-относительным сужением y,

3 -временным сопротивлением-sв ,

4-твердостью-НВ.

- Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для проектирования той или иной конструкции:

1 – да,

2 – нет.

- Пластичность сплава определяет способность без разрушения:

1 –гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

- Пластичность оценивается:

1 – относительным удлинением d,

2-относительным сужением y,

3 -временным сопротивлением sв,

4-твердостью -НВ.

- Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции:

1 – да,

2 – нет.

- На диаграмме растяжения (см. рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Для холодной гибки, штамповки и других видов деформации вхолодную предпочтительнее материал: 1 или 2.

- На рис.2 показан характер разрушения образцов 1 и 2 по рис.1. Какому образцу соответствует излом А и какому излом Б?

- Более хрупким является материал: 1 или 2 (рис.1)?

- Какой из изломов (А или Б рис.2) соответствует хрупкому разрушению, а какой пластичному?

- Вязкость сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

- Вязкость материала оценивается показателем:

1-sв = Рmax / F0  МПа,

2-КСU=Ap / F0 МДж/м2,

3- d=Dlр / l0 % .

- Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции:

1 – да,

2 – нет.

- Вязкость КСU определяется:

1 – при статическом растяжении,

2 – при динамическом растяжении,

3 – при ударе на изгиб,

4 – при динамическом скручивании,

5 – при медленном изгибе.

- Условия испытания при определении вязкости материала ужесточаются:

1 – повышением температуры,

2 – понижением температуры,

3 – надрезом на образце,

4 – большей шероховатостью,

5 – уменьшением скорости нагружения,

6 – ударом?

- Порог хрупкости – это температура:

1–плавления,

2 – кристаллизации,

3 – полиморфного превращения в твердом состоянии,

4– перехода в хрупкое состояние с падением ударной вязкости,

5– снятия упрочнения наклепанного металла при нагреве.

- На рис. 3 представлено изменение ударной вязкости двух сталей (1 и 2) с изменением температуры. Укажите на ней порог хрупкости для каждой стали и запас вязкости при рабочих температурах t1, t2

- Более надежной будет конструкция из стали: 1 или 2 ?

- Наиболее чувствительным из механических свойств к величине зерна является:

- 1-прочность,

2-пластичность,

3-ударная вязкость,

4- твердость.

- Какой из показателей механических свойств наиболее существен для режущего инструмента:

1 – твердость,

2 – пластичность,

3 – вязкость,

4 – прочность,

5 – плотность?

- Какой из способов определения твердости наиболее пригоден для  оценки структуры на шейке вала после поверхностной закалки:

1–по Бринеллю,

2–по Роквеллу (шкала С),

3 – по Роквеллу (шкала В),

4 – по Шору.

- Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у железа и углеродистой стали:

1–простая кубическая,

2-гексагональная,

3–объемно-центрированная кубическая (ОЦК),

4 – гранецентрированная кубическая (ГЦК).

- Как изменяется тип решетки железа при нагреве от комнатной температуры до критической точки Ас1:

1– не изменяется,

2– переходит в решетку ОЦК (объемно-центрированный куб),

3- переходит в решетку ГЦК (гранецентрированный куб),

4 – переходит в гексагональную,

5 - переходит в простую кубическую.

- Феррит- это:

1 – модификация чистого железа,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,

3–твердый раствор углерода в α–Fe,

4–химическое соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

- Аустенит- это:

1- модификация чистого железа,

2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,

3 – твердый раствор углерода в α–Fe,

4 – химическое  соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

- Цементит- это:

1 – модификация чистого железа,

2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,

3 – твердый раствор углерода в α–Fe,

4 – химическое  соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

- Перлит- это:

1 – модификация чистого железа,

2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,

3 – твердый раствор углерода в α–Fe,

4 – химическое соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

Рис.4

- Перерисуйте диаграмму (рис.4) и покажите на ней концентрацию углерода и температуру в критических точках диаграммы Fe – Fe3C.

- Назовите структуры, существующие в областях этой диаграммы: 1 –     , 2 –    , 3 –     , 4 –                 , 5 –       , 6 –       , 7 –         .

- Максимальная растворимость углерода в аустените:

1 – 6,5 %,

2 – 4,3 %,

3 – 2,14%,

4 – 0,8%,

5 – 0,02%.

- Максимальная растворимость углерода в феррите:

1 – 6,5 %,

2 – 4,3 %,

3 – 2,14%,

4 – 0,8%,

5 – 0,02%.

- Наибольшей способностью растворять углерод обладает:

1 – аустенит,

2 – феррит,

3 – цементит,

4 - перлит.

- Это связано:

1 – с магнитностью или с ее отсутствием,

2 – с прочностью,

3 – с пластичностью,

4 – с вязкостью,

5 – с типом кристаллической решетки.

- Аустенит в углеродистой стали при охлаждении устойчив до температуры:

1 – Тплавл.,

2 – Т = 1147 °С,

3 – Т точки Кюри,

4 – Т = 727 °С, 5 – Т комнатная.

- Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием углерода:

1 – 0 %,

2 – 0,08 %,

3 – 0,8 %,

4 – 2,14 %

5 – 4,3 %

6 – 6,57 %.

- При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % аустенитная структура при 727 0С распадается по реакции:

1 – А → Ф,

2 – А → Ц,

3 – А → Ф + Ц,

4 – А → А + Ц,

5 – А → А + Ф.

- Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:

1 – Ф + А,

2 – Ф + П,

3 – П,

4 – П + Ц,

5 – А + Ц.

- Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода:

1 – до 0,001 %,

2 – более 0,001 % до 0,8 %,

3 – 0,8 %,

4 – больше 0,8 %, но меньше 2,14 %.

- Доэвтектоидная сталь имеет структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + П,

3 – П,

4 – Ф +Ц,

5 – Ф + А.

- Границе между сталями и чугунами по диаграмме «железо – цементит»соответствует содержание углерода:

1 – 0,8 %,

2 – 2,14 %,

3 – 4,3 %,

5 – 6,7 %.

- Прочность стали с увеличением углерода:

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- Пластичность стали с увеличением углерода:

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- Вязкость стали с увеличением углерода::

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется ,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- Твердость:

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- К доэвтектоидным сталям относятся стали марок :

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – У8,

5 – У13А,

6 – 65Г.

- Хорошо штампуются вхолодную (крыло автомобиля) стали:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – У8,

5 – У13А,

6 – 65С.

- Из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки:

1 – Сталь 08кп,

2 – ВСт3сп,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления валов, шестерен применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления напильников, ножовочных полотен применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления ударного инструмента – зубила, керна, пробойника применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления пружин, рессор и т. п. деталей применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Сера в стали способствует:

1 – хладноломкости,

2 – жаропрочности,

3 – коррозионной стойкости,

4 – красноломкости,

5 – магнитности.

- Фосфор в стали способствует:

1 – хладноломкости,

2 – жаропрочности,

3 – коррозионной стойкости,

4 – красноломкости,

5 – магнитности.

- Более высокие механические свойства у стали:

1 –Ст3кп,

2 – Сталь 20,

3 – Ст3сп,

4 – Ст3пс.

- Влияние скорости охлаждения аустенита на дисперсность и твердость образующихся структур проявляется в том, что:

1 – дисперсность и твердость возрастают,

2 – дисперсность и твердость снижаются,

3 – дисперсность и твердость не меняются,

4 – дисперсность возрастает, а твердость падает,

5 – дисперсность уменьшается, а твердость растет.

- Мартенсит – это:

1 – твердый раствор углерода в гамма-железе,

2 – твердый         раствор углерода в альфа-железе,

3 – смесь феррита с цементитом,

4 – твердый раствор углерода в дельта-железе,

5 – пересыщенный твердый раствор углерода в альфа-железе.

- Мартенсит имеет решетку:

1 – ОЦК,

2 – ГЦК,

3 – гексагональную,

4 – решетку алмаза,

5 – искаженную объемно-центрированную.

- Мартенсит в углеродистых сталях:

1 – тверд и прочен,

2 – тверд и хрупок,

3 – тверд и пластичен,

4 – мягок и вязок.

- Мартенсит закалки при термообработке углеродистых сталей является:

1 – окончательной рабочей структурой детали,

2 – полупродуктом для последующей термообработки,

3 – не применяется нигде и никогда,

4 – браком термообработки,

5 – случайной, но неопасной структурой.

- При нагреве изделия для закалки доэвтектоидных сталей необходимо получить структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + А,

3 – А,

4 – П,

5 – А + Ц.

- При нагреве изделия для закалки эвтектоидных сталей необходимо получить структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + А,

3 – А,

4 – П,

5 – А + Ц.

- При нагреве изделия для закалки заэвтектоидных сталей необходимо получить структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + А,

3 – А,

4 – П,

5 – А + Ц.

66. Охлаждение при отжиге выполняется:

1-на спокойном воздухе;

2-в воде;

3-в масле;

4-с печью;

5-в расплавленном свинце.

72. При закалке углеродистых сталей применяется охлаждение:

1-на воздухе;

2-в воде;

3-в масле;

4-в щелочном растворе.

73. При закалке низколегированной конструкционной стали  40Х применяется охлаждающая среда:

1-воздух;

2-вода;

3-масло;

4-щелочной раствор.

74. При закалке быстрорежущей стали Р6М5 применяется охлаждающая среда:

1-воздух;

2-вода;

3-масло;

4-щелочной раствор.

75. Низкий отпуск применяется для :

1-пружин,

2-рессор,

3-режущего инструмента,

4-деталей типа шестерен, валов.

76. Средний отпуск применяется для:

1-пружин,

2-рессор,

3-режущего инструмента,

4-деталей типа шестерен, валов.

77. Высокий отпуск применяется для:

1-пружин,

2-рессор,

3-режущего инструмента,

4-деталей типа шестерен, валов.

79.Серый чугун-это чугун с включениями:

1- графита в виде хлопьев,

2-графита в виде глобулей,

3-графита в виде пластин,

4-графита и фосфидной эвтектики,

5- цементита и ледебурита.

80.Высокопрочный чугун-это чугун с включениями:

1- графита в виде хлопьев,

2-графита в виде шаров-глобулей,

3-графита в виде пластин,

4-графита и фосфидной эвтектики,

5- цементита и ледебурита.

81. Ковкий чугун-это чугун с включениями:

1- графита в виде хлопьев,

2-графита в виде глобулей,

3-графита в виде пластин,

4-графита и фосфидной эвтектики,

5- цементита и ледебурита.

82. Получению структуры серого чугуна способствует:

1-медленное охлаждение отливки,

2-быстрое охлаждение отливки,

3-повышенное содержание кремния и повышенное содержание углерода при медленном охлаждении отливки,

4-введение магния или церия,

5-термообработка белого чугуна.

83. Наибольшие твердость, прочность и износостойкость характерны для серого чугуна с матрицей:

1-ферритной,

2-перлитной,

3-феррито-перлитной

84. Прочность серого чугуна в отливке с увеличением толщины стенки:

1-увеличивается,

2-не изменяется,

3-уменьшается,

4-вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5-вначале уменьшается, а затем возрастает.

85. Для получения ковкого чугуна необходимо получить отливку:

1- со структурой хлопьевидного графита,

2- со структурой глобулярного графита,

3-со структурой пластинчатого графита,

4-со структурой белого чугуна (цементит+ледебурит),

5- со структурой белого чугуна при последующем высокотемпературном отжиге.

86. Ковкий чугун куется:

1-при нагреве выше Ас1,

2-при нагреве выше Ас2,

3-при нагреве выше Ас3,

4-при нагреве  выше Асm,

5-не куется.

87. Высокопрочный чугун получают:

1-медленным охлаждением отливки,

2-быстрым охлаждением отливки,

3-введением кремния и повышенным содержанием углерода.,

4-модифицированием расплава магнием или церием и медленным охлаждением,                          5-термообработкой белого чугуна.

88. Серый чугун применяется для изготовления:

1-распределительных валов автомобиля,

2-станин,

3-зубьев бороны.

89. Ковкий чугун применяется для изготовления:

1-распределительных валов автомобиля,

2-станин,

3-зубьев бороны.

90. Высокопрочный чугун применяется для изготовления:

1-коленчатых валов автомобиля,

2-станин,

3-зубьев бороны.

91. После цементации выполняется термообработка:

1 – закалка,

2 – отжиг,

3 – нормализация,

4 – закалка+низкий отпуск,

5 – закалка+высокий отпуск,

6 – термообработка не нужна.

92. После азотирования выполняется термообработка:

1 – закалка,

2 – отжиг,

3 – нормализация,

4 – закалка+низкий отпуск,

5 – закалка+высокий отпуск.,

6 – термообработка не нужна.

Тест «Литье», «Обработка давлением»

1. Литниковая система – это:

1) Комплект приспособлений для разливки жидкого металла.

2) Система каналов в литейной форме, служащая для подачи жидкого металла в рабочую полость формы.

3) Ковш, в который выпускается расплавленный металл из печи для плавки металла.

4) Емкость, в которую вливается жидкий металл из ковша для последующей разливки его по отдельным литейным формам.

5) Устройство для скрепления отдельных частей литейных форм между собой в единое целое.

2. Жидкотекучесть стали при литье повышает такой элемент, как:

1) сера				3) хром		5) кремний.

2) кислород			4) никель

3. Жидкотекучесть литейного сплава определяется:

1) при помощи специальной литейной формы, имеющей спиралевидный канал, в который заливается испытываемый металл; чем больше длина застывшего металла в этой спирали, тем выше жидкотекучесть

2) путем определения температуры плавления литейного сплава; чем выше эта температура, тем выше и жидкотекучесть

3) путем химического анализа состава сплава

4) путем определения удельного веса сплава; чем он больше, тем жидкотекучесть выше

5) путем измерения времени кристаллизации; чем оно больше, тем жидкотекучесть выше.

4.Выпор в литейной форме – это:

1) выступ, на который опирается стержень при его размещении в форме

2) канал для подвода жидкого металла в форму

3) часть литниковой системы, служащая для сбора всплывающего шлака

4) канал из верхней точки рабочей полости формы, служащий для выхода воздуха, вытесняемого заливаемым жидким металлом

5) часть литниковой системы, служащаяся для непосредственного восприятия струи жидкого металла, выливаемого из ковша при заливке формы.

5. На величину ликвации в отливке влияют:

1) состав литейного сплава и продолжительность процесса кристаллизации

2) состав формовочных материалов

3) конструкция литейной формы

4) материал модели и ее размеры

5) температура плавления литейного сплава и температура, при которой происходит заливка его в литейную форму.

6. Ковка производится при температуре:

1) комнатной (+20 ºС) 		4) ниже температуры рекристаллизации

2) +100 ºС				5) выше температуры рекристаллизации

3) 0 ºС

7. Главное свойство, которое учитывается при обработке металла давлением, – это его:

1) прочность				4) температура плавления

2) пластичность			5) склонность к усадке.

3) жидкотекучесть

Тест  «СВАРКА»

- Наилучший комплекс свойств в соединении деталей (прочность, пластичность, вязкость) обеспечивается:

1-при межатомной связи поверхностей через кристаллическую решетку,

2- за счет адсорбционных физических сил,

3-за счет механического зацепления.

- Связь в соединении деталей за счет адгезии на поверхности обеспечивается:

1-при сварке,

2-при пайке,

3-при склеивании

- Основным фактором, обеспечивающим создание межатомной связи в соединении при сварке давлением, является:

1-температура,

2-давление,

3-«гладкость» и чистота поверхностей.

- Основным фактором, обеспечивающим создание межатомной связи в соединении при сварке плавлением, является:

1-температура,

2-давление,

3-«гладкость» и чистота поверхностей.

- При сварке плавлением температура в зоне соединения должна быть:

- Т ³ Тплавлен ;

- 2- Т á Тплавлен ;

- 3- Т = Ткомнатн

6- На рис.1 дана диаграмма «давление р = f(Т)».Перерисуйте диаграмму и покажите области сварки давлением и сварки плавлением

. Рис.1

7 -Знаком + покажите на рисунке область сваривания и знаком – отсутствие сварки

8 –Температура 3000 0С соответствует температуре:

1- электрической дуги,

2 – газового ацетиленокислородного пламени,

3 – шлаковой ванны.

9 – Температура 6000 0С соответствует температуре:

1- электрической дуги,

2 – газового ацетиленокислородного пламени,

3 – шлаковой ванны

10 –Ацетиленокислородное пламя используется: укажите области применения.

11- В качестве горючего при газовой сварке применяется:

1- ацетилен,

2- водород,

3- керосин.

12 –Ацетилен является газом:

1- взрывоопасным,

2- инертным

3 –безопасным

13-Взрывобезопасность ацетилена в баллоне обеспечивается:

1- низким давлением в газовой фазе,

2-заполнением баллона активированным углем,

3-заполнением баллона ацетоном.

14- Для газовой сварки применяются:

1-безинжекторные горелки равного давления.

2-инжекторные горелки, где ацетилен инжектируется кислородом,

3-инжекторные горелки, где кислород инжектируется ацетиленом.

15- При газовой сварке зажигание пламени осуществляется:

1-вначале открывается вентиль кислорода, затем ацетилена,

2-вначале открывается вентиль ацетилена, затем кислорода,

3-одновременно открываются оба вентиля.

16-  Постоянство расхода газов при сварке осуществляется с помощью:

1-  манометра,

2-редуктора,

3-вентилей горелки.

17- Тепло при газовой резке обеспечивается:

1- только сгоранием горючего газа,

2-только сгоранием металла в кислороде,

3- сгоранием горючего газа и сгоранием металла в кислороде

18- Для газопламенного напыления применяется:

1-проволока,

2-порошковые материалы,

3-жидкие смеси.

19- «Кислородное копье» разрезает материал:

1-за счет горючего газа,

2-за счет сгорания «копья»,

3-за счет и того и другого.

20- Прохождение тока в электрической дуге обеспечивается:

1-процессами эмиссии с катода и ионизацией дугового промежутка,

2-расплавлением электрода,

3-расплавлением сварочной ванны.

21- Источником энергии при дуговой сварке может  служить:

1- электродвигатель,

2-генератор,

3-выпрямитель

22- Источник тока для ручной дуговой сварки должен иметь внешнюю характеристику:

1-жесткую,

2-крутопадающую,

3-пологопадающую

23-На рис.2 представлены внешние характеристики 1, 2, 3. Из них для ручной сварки применяется 1, 2 или 3?

Рис.2

Напряжение

Ток

24- Тип электрода при ручной дуговой сварке определяет:

1-пластичность наплавленного металла,

2-вязкость шва,

3-предел прочности шва в кгс/мм2.

25-Марка электрода при ручной дуговой сварке определяет:

1-пластичность наплавленного металла,

2-предел прочности шва в кгс/мм2,

3-состав и свойства покрытия

26-Сварная конструкция изготавливается из стали Ст3сп. Предложите тип электрода и марку его для ручной дуговой сварки:

1-Э42,

2-Э42А,

3-Э46,

4-Э46А,

5-Э50,

6-Э50А,

7-Э70,

8- Э80,

9-ОЗС-4,

10-АНО-14,

11-УОНИ13/45.

27-При электрошлаковой сварке, переплаве тепло выделяется:

1-за счет электрической дуги,

2-за счет разогрева электрода проходящим током,

3-за счет разогрева расплавленного шлака в шлаковой ванне.

29. При осмотре сварного шва обнаружен прожог – сквозное проплавление свариваемого металла с образованием в нем углублений и отверстий. Причиной прожога явилось:

1) применение малой силы тока при сварке

2) неправильно выбранный диаметр электрода

3) несоблюдение температурного режима охлаждения выполненного шва

4) применение слишком большой силы тока

5) плохо зачищенные кромки свариваемых деталей.

30. При выполнении автоматической сварки под слоем флюса глубина проплавления оказалась недостаточной. Чтобы увеличить глубину проплавления, следует:

1) увеличить напряжение

2) увеличить силу тока

3) увеличить диаметр электродной проволоки

4) увеличить скорость сварки

5) применить электродную проволоку меньшего диаметра.

Тест «Обработка резанием»

1. Известно, что нарост на передней поверхности рабочего клина режущего инструмента в наибольшей степени зависит от величины скорости резания. В каком диапазоне скоростей резания происходит наибольшее наростообразование:

1) 10–12 м/мин			3) 40–50 м/мин			5) > 80 м/мин.

2) 18–30 м/мин			4) 50–70 м/мин

2. Период стойкости инструмента – это:

1) суммарное время в минутах его работы между повторными заточками при определенном режиме резания

2) общий срок службы инструмента

3) гарантированный срок его хранения

4) время, в течение которого инструмент может работать не разрушаясь

5) продолжительность времени, пошедшего на его заточку.

3. Уменьшение шероховатости обработанной поверхности может быть достигнуто (при прочих равных условиях):

1) увеличением заднего угла рабочего клина режущего инструмента

2) увеличением переднего угла

3) уменьшением вспомогательного угла в плане

4) уменьшением заднего угла

5) увеличением угла заострения.

4. Сливная стружка при обработке металлов резанием образуется:

1) при высокой скорости резания

2) при резании хрупких материалов

3) при резании пластичных материалов

4) при малой скорости резания (до 15 м/мин)

5) при обработке материалов без применения смазочно-охлаждающих сред

5. Какова максимально допустимая скорость резания инструментами из углеродистой инструментальной стали?

1) 15–18 м/мин			3) 20–30 м/мин		5) не более 55 м/мин.

2) 5–10 м/мин			4) до 40 м/мин

6. В конце марки отечественного станка стоит буква «А» (напр., 2Н135А). Это означает, что станок:

1) станок нормальной точности			4) особо высокой точности

2) высокой точности					5) станок-автомат.

3) многошпиндельный

7. Какие станки называются специальными?

1) предназначенные для изготовления различных по размерам деталей сходной конфигурации

2) для изготовления деталей одного типоразмера

3) для разнообразных видов работ с самыми различными заготовками

4) для обработки определенного вида заготовок разных наименований

5) для выполнения любых видов работ.

8. Что такое обрабатывающий центр?

1) многооперационный станок с числовым программным управлением

2) станок-автомат

3) линия станков, связанная между собой транспортирующими устройствами в единую технологическую линию

4) станок, оснащенный промышленным роботом и манипулятором

5) станок, служащий для изготовления деталей различных типоразмеров.

12.3. Промежуточный контроль

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

I Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения

# 1. Вещества с ионным типом кристаллической решетки (выберите несколько вариантов ответа)

- обладают хорошей теплопроводностью;

- склонны к возгонке;

- в растворенном или расплавленном состоянии проводят электрический ток;

- пластичны;

- имеют высокие температуры плавления и кипения

2. Сплав марки ВЧ 60-3 представляет собой

- высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 60 МПа и содержанием углерода 3 %;

- сталь высококачественная, содержащая 0,6 % углерода и 3 % вольфрама;

- сталь высококачественная с минимальным значением временного сопротивления 600 МПа и содержанием углерода 3 %;

- высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 600 МПа и содержанием углерода 3 %;

- высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 600 МПа и относительным удлинением 3 %.

3. Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава, содержащего 30 % серебра, 70 % меди составляет…

- 1000-7790С;

- 1084-9620С;

- 1084-10000С;

- 1084-7790С;

- 1084-200С

4. Поверхностными дефектами кристаллической решетки являются  (выберите несколько вариантов ответа)

- краевые дислокации

- раковины

- винтовые дислокации

- границы зерен

- дефекты упаковки

5. Координационное число равное 12, имеют решетки (выберите несколько вариантов ответа)

- гексагональная плотноупакованная

- примитивная кубическая

- гранецентрированная кубическая

- объемно-центрированная кубическая

- решетка типа алмаза

6. К физическим свойствам материала относятся

- плотность и электропроводность

- упругость и усадка

- прочность и  коррозионная стойкость

- ковкость и цвет

- свариваемость и теплопроводность

7. Наибольший коэффициент компактности имеют решетки ( выберите несколько вариантов ответа)

- решетка типа алмаза

- гранецентрированная кубическая

- объемно-центрированная кубическая

- примитивная кубическая

- гексагональная плотноупакованная

8. Аморфные вещества

- анизотропны

- имеют ближний порядок в расположении частиц

- имеют дальний порядок в расположении частиц

9. Способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь, называется

- прочностью

- твердостью

- пластичностью

- вязкостью

- упругость

10. Линейными дефектами кристаллической решетки являются (выберите несколько вариантов ответа)

- границы зерен

- краевые дислокации

- двойники

- винтовые дислокации

- трещины

11. При температурах выше 7270С ледебурит состоит

- из перлита и феррита

- из аустенита и феррита

- из перлита и цементита

- из аустенита и цементита

- из феррита и цементита

12. Для ГЦК решетки характерно (выберите несколько вариантов ответа)

- коэффициент компактности (0,68)

- координационное число 12

- базис 2

- базис 4

13. Название и схема превращения, протекающего в сплаве Pb – Sn при температуре 1830С

- эвтектическое,

- перитектическое

- эвтектическое

- эвтектическое

- эвтектоидное

14. Растворимость олова в свинце при температуре 183°С составляет

- 2,6%

- 19,5%

- 80,5 %

- 61,9%

- 97,4 %

15. Наиболее хладостойкими являются

- высокоуглеродистые кипящие мелкозернистые стали

- низкоуглеродистые кипящие мелкозернистые стали

- низкоуглеродистые спокойные мелкозернистые стали

- низкоуглеродистые спокойные крупнозернистые стали

- высокоуглеродистые спокойные крупнозернистые стали

16. Кристаллизация чугуна, содержащего 3 % углерода, происходит в интервале температур

- 1539°С – 727°С

- 1539°С– 1300°С

- 1539°С – 1147°С

- 1300°С – 727°С

- 1300°С – 1147°С

17. Перлит, сорбит и троостит отличаются друг от друга...

- не отличаются ничем

- химическим составом

- формой цементитных включений

- степенью дисперсности феррито-цементитной структуры

- фазовым составом

18. Структура доэвтектического белого чугуна при комнатной температуре состоит…

- из перлита и феррита

- из перлита

- из перлита и вторичного цементита

- из ледебурита и вторичного цементита

- из перлита, ледебурита и вторичного цементита

19. Точечными дефектами кристаллической решетки являются (выберите несколько вариантов ответа)

- дислокации

- межузельные атомы

- двойники

- поры

- вакансии

20. Сдвиг (скольжение при деформации) происходит по кристаллографическим плоскостям, в которых…

- наибольшее количество атомов

- наименьшее количество атомов

- не зависит от количества атомов в плоскости

21. Содержание углерода в углеродистой стали, имеющей при комнатной температуре структуру 50% феррита + 50% перлита, составляет приблизительно...

- 0,5%

- 0.4%

- 0.2%

- 1.0%

- 0.8%

22. При изменении химического состава твердость и электропроводность сплава «олово-цинк», в соответствии с правилами Курнакова, будут изменяться…

- скачкообразно (зависимость свойств от состава имеет сингулярную точку)

- по кривой с максимумом

- по кривой с минимумом

- свойства меняться не будут

- по линейному закону

23. Форма графитовых включений в ковком чугуне…

- дендритная

- хлопьевидная

- пластинчатая

- в этом чугуне нет графита

- глобулярная

24. Пути увеличения плотности дислокаций (выберите несколько вариантов ответа)

- очистка от примесей

- рекристаллизация

- закалка

- пластическая деформация металла

- отжиг

25. Металлы Сu и Ni в твердом состоянии образуют...

- твердый раствор внедрения

- твердый раствор замещения

- механическую смесь

- эвтектику

- химическое соединение

Вариант 2

II Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов

1. Цементацию можно рекомендовать для сталей

- 08Х18Н18Т, Х28;

- 18ХГТ, сталь 20;

- 45, 55П;

- Х12М, У8А;

- Сталь 60, 65Г.

2. Наиболее высокие упругие свойства рессорно-пружинные стали приобретают после

- улучшения

- закалки и низкого отпуска;

- закалки и среднего отпуска;

- нормализации;

- цементации.

3. Структура, получаемая после улучшения:

- остаточный аустенит;

- сорбит отпуска;

- перлит;

- мартенсит отпуска;

- тростит отпуска.

4. Упрочнение сталей после ТМО обусловлено

- образование мелкодисперсных частиц вторичных фаз;

- образование текстуры деформации;

- развитием в процессе деформирования мартенситного превращения;

- повышение плотности дислокаций и образованием устойчивой ячеистой субструктуры;

- ТМО не приводит к упрочнению металла.

5. Термическая обработка, используемая для обеспечения высокой твердости и стабилизации размеров мерительного инструмента:

- улучшение

- индукционная закалка, низкий отпуск

- цементация, закалка, низкий отпуск

- нормализация, низкий отпуск

- закалка, обработка холодом, низкий отпуск

6. Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводят при температурах

- 160-1800С

- 660-6800С

- 750-7800С

- 800-9000С

- 1100-12000С

7. Нитроцементация – это насыщение поверхностных слоев металла

- углеродом

- никелем и углеродом

- азотом и углеродом

- алюминием

- азотом

8. Улучшением стали называется

- отжиг на перлит

- закалка на мартенсит и последующий высокий отпуск на сорбит

- закалка на мартенсит и низкий отпуск

- закалка на троостит

- закалка на бейнит и низкий отпуск

9. При проведении прерывистой закалки детали охлаждают

- из воздуха в воду

- из воды в масло

- на воздухе

- из воздуха в масло

- из масла в воду

10. Температуры рекристаллизации для чистых металлов для практических целей может быть определена по формуле (А.А. Бочвар)

- Tрек = 0,4 Tпл

- Tрек = 0,9 Tпл

- Q=I2Rt

- U=IR

11. При проведении нормализации стали охлаждение проводят

- скорость охлаждения не имеет значения

- на воздухе

- с печью

- в воде

- в масле

12. Структура цементованного слоя

  - П+А

  - Аустенит

  - Феррит

  - П+Ф

  - П+ЦII

13. Структура стали 45 после полного отжига

- цементит + перлит

- сорбит

- мартенсит

- бейнит

- феррит + перлит

14. Упрочнение сталей  ВТМО заключается

- в деформации при температуре выше Ac1, немедленной закалке и низком отпуске

- в деформации при температуре выше АсЗ немедленной закалке и низком отпуске

- в деформации при температуре выше Ас3 закалке и высоком отпуске

- в деформации при температуре выше Ас1 и медленном охлаждении

- в деформации в области повышенной устойчивости аустенита (400-600)°С, немедленной закалке и низком отпуске

15. Наклеп представляет собой…

- изменение размеров и формы тела под действием внешних сил

- образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов

- процесс формирования субзерен при нагреве деформированного металла

- упрочнение металла при пластическом деформировании

- образование текстуры деформации

16. Рекристаллизация представляет собой

- образование новых равноосных зерен из деформируемых  кристаллов

- образование текстуры деформации

- процесс формирования субзерен при нагреве деформируемого металла

- упрочнение металла при пластической деформации

- изменение размеров и формы тела под действием внешних сил

17. Какому виду отпуска подвергают рессорно-пружинные стали?

- высокому

- среднему

- низкому

- никакому

- нет разницы

18. Целесообразность неполной закалки заэвтектоидных сталей обусловлена:

- более прострой технологией и меньшей стоимостью закалки

- получением максимальной твердости и износостойкости за счет уменьшения количества остаточного аустенита в стали

- получением максимальной твердости и износостойкости за счет остающегося в структуре стали цементита и мелкокристаллической  структуры мартенсита

- уменьшением опасности перегрева металла

- получением максимальной твердости и износостойкости за счет увеличения тетрагональности  мартенсита

19. Какая термообработка необходима после азотирования

- термообработка не требуется

- закалка + высокий отпуск

- закалка + низкий отпуск

20. Какой отпуск необходимо применить для получения режущих инструментов

- средний

- низкий

- высокий

- никакому

- нет разницы

21. Термическая обработка, обеспечивающая получение мартенсита отпуска в стали У10

- нормализация

- закалка в воде и низкий отпуск

- закалка  в масле и низкий отпуск

- закалка в воде и высокий отпуск

- полный отжиг

22. Структура стали 40 после полной закалки в воде

- мартенсит

- феррит+перлит

- мартенсит+феррит

- остаточный аустенит

- сорбит

23. Режим термической обработки детали из стали 45, обеспечивающий оптимальную конструкционную прочность…

- закалка и средний отпуск

- закалка и высокий отпуск

- закалка на бейнит и низкий отпуск

- нормализация

- закалка и низкий отпуск

24. Полный отжиг стали 20 проводят при температуре

- 750-780 °С

- 160-180 °С

- 800-900 °С

- 890 - 920 °С

- 1100-1200 °С

25. Для изготовления азотированных деталей, от которых требуется высокая твердость, целесообразно использовать

- сталь 15

- сталь 45

- У10

- сталь 20Х

- сталь 38ХМЮА

Вариант 3

III Поведение материалов в особых условиях. Легированные стали

1. Среди ниже перечисленных сталей улучшаемыми являются:

- Х28, 08Х18Н10Т

- Х12М1, 9ХС

- 12ХН3А, 15Х

- 40ХН2МА, 30ХГС

- 60С2Н24, 65С2ВА

2. Высокую прочность мартенсито – стареющие стали приобретают

- после закалки на мартенсит и низкого отпуска

- после нормализации

- после закалки на мартенсит и среднего отпуска

- после закалки на мартенсит и старения

- после изотермической закалки

3. По структуре сталь 12Х18Н9Т относится

- к ферритному классу;

- к перлитному классу;

- к мартенситному классу;

- к карбидному классу;

- к аустенитному классу.

4. В ряду ВК3, ВК 10, ВК 20

- снижается твердость, повышается ударная вязкость;

- повышается твердость и прочность;

- повышается твердость, снижается ударная вязкость;

- повышается износостойкость, снижается пластичность;

- понижается твердость, прочность.

5. Высокую прочность среднеуглеродистые комплексно–легированные  стали приобретают

- после закалки и среднего отпуска

- после закалки и высокого отпуска

- после закалки и низкого отпуска

- после поверхностной закалки

- после нормализации

6. Отпускная хрупкость второго рода наблюдается

- у углеродистых сталей при температурах (500-5500С)

- у легированных сталей (500-5500С)

- у всех сталей при температурах (250-4000С)

- у углеродистых сталей при температурах (250-4000С)

- у легированных сталей при температурах (250-4000С)

7. Основным легирующим элементом в шарикоподшипниковых сталях является

- кремний

- молибден

- никель

- хром

- вольфрам

8. Жаропрочность сталей можно увеличить

- закалкой  и низким отпуском

- термическим улучшением

- получением однофазной мелкозернистой структуры

- увеличение размера зерна и получение многофазной структуры с дисперсными частицами избыточной фазы

- -увеличение размера зерна и очисткой от примесей

9. Основными легирующими элементами в сталях аустенитного класса являются:

- кремний, хром

- хром, молибден

- вольфрам, ванадий

- никель, марганец

- кремний, кобальт

10. Для изготовления деталей, работающих на износ в условиях абразивного трения и ударов, целесообразно использовать стали

- Х12М1, 9ХС

- Р18, Р6М5

- 65С2ВА, 60С2Н24

- 110Г13Л, 60Х5Г10Л

- ШХ15, Шх15СГ

11. Среди перечисленных инструментальных сталей обладают наибольшей теплостойкостью

- Р18, Р6М5

- У10А, У12А

- У10, У8

- ХВГ, П2Ф

- Х12ГМ, 9ХС

12. Элементами, повышающими жаростойкость сплавов, является

- хром, алюминий, кремний

- никель, хром, титан

- никель, вольфрам, молибден

- титан, кобальт, ванадий

- углерод, кремний, марганец

13. Титан вводят в состав нержавеющих сталей с целью

- увеличения прокаливаемости

- измельчения зерна

- получения аустенитной структуры

- повышения прочности

- уменьшения склонности стали к межкристаллитной коррозии

14. Основным преимуществом быстрорежущих сталей по сравнению с другими инструментальными сталями является

- лучшая обрабатываемость резанием

- высокая теплостойкость

- высокая вязкость

- более высокая прокаливаемость

- -более высокая твердость

15. Для изготовления лопаток газовой турбины (9000С) используют

- стали аустенитного класса

- сплавы Ti

- сплавы на основе Ni

- сталь перлитного класса

- на основе W

16. Для изготовления червячных фрез, предназначенных для обработки конструкционных сталей с твердостью 220-260 НВ, целесообразно использовать:

- У12

- 9ХС

- Р6М5

- У7А

- Х12М

17. Прочность аустенитной стали можно повысить…

- холодной пластической деформацией

- закалкой и средним отпуском 60С2, 65С2ВА

- нормализацией

- закалкой и низким отпуском

- улучшением

18. Для изготовления пружин можно использовать

- 10Г2С1, 15Г2СФ

- 55С2, 60С2Н24

- ХВГ, 9ХС

- 18ХГТ, 20Х

- 40ХН, 30ХГСНА

19. Сплав ВК8 имеет состав

- до 1.5 % углерода, до 1,5 % вольфрама, 8 % кобальта, остальное - железо

- 8 % карбида ванадия, 92 % железа

- 8 % карбида вольфрама, 92 % железа

- 92 % кобальта, 8 % карбида вольфрама

- 8 % кобальта, 92 % карбида вольфрама

20. Среди ниже перечисленных к ферритному классу относятся

- 65С2ВА, 60С2Н24

- 12X18Н9, 10Х14АГ15

- 12X17, 15Х25Т

- Х12М1, 9ХС

- 40ХН2МА, 30ХГС

21. К высокопрочным комплексно-легированным сталям относятся

- 10Х17Н13М3Т, 18ХГТ

- Х12М, Р6М5

- 30ХГСНА, 40ХН2СМА

- 18Х2Н4МА, 30ХГТ

- 08X18H10T, 20Х2Н4А

22. Прочность нержавеющей стали аустенитного класса можно повысить

- холодной пластической деформацией

- закалкой и высоким отпуском

- цементацией

- улучшением

- закалкой и низким отпуском

23. Для изготовления пуансонов и матриц вырубных штампов можно использовать стали:

- ШХ15СГ, ШХ15

- Х12Ф1, Х12М

- 40ХН, 30ХГСНА

- У10, У8А

- 15Х25Т, 15X28

24. Структура легированных сталей после изотермической закалки:

- троостит

- бейнит

- остаточный аустенит

- мартенсит

- сорбит

25. Причиной межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей является…

- недостаточное содержание никеля

- недостаточное раскисление стали

- неправильное проведение закалки

- низкое металлургическое качество

- обеднение границ зерен хромом

Вариант 4

IV Цветные металлы и сплавы

# 1. Сплав АМг4 можно упрочнить

- закалкой и естественным старением;

- закалкой и низким отпуском;

- закалкой и искусственным старением;

- пластической деформацией;

- нормализацией.

2. Возможность упрочнения титановых сплавов термической обработкой связана

- с протеканием эвтектоидного превращения;

- сплавы титана не упрочняются термической обработкой;

- с переменной растворимостью легирующих элементов в титане;

- с протеканием эвтектического превращения;

- с протеканием перетектического превращения.

3. Деформируемым магниевым сплавом является

- МЛ3;

- М1;

- Мг1;

- АМг3;

- МА1.

4. Практическое применение находят латуни с содержанием цинка до

- 45 %;

- 25 %;

- 80 %;

- 15 %;

- 70 %.

5. Структура бронзы  БрБ2 после закалки

- мартенсит

- троостит

- раствор бериллия в меди и дисперсные частицы γ – фазы

- пересыщенный  α – твердый раствор бериллия в меди

- механическая смесь α+β

6. Охлаждение магниевых сплавов при закалке обычно проводят

- сплавы магния не подвергают закалке

- на воздухе

- в воде

- в масле

- в растворе соли

7. Бронзу БрБ2 можно упрочнить

- нормализацией

- закалкой и высоким отпуском

- закалкой и низким отпуском

- закалкой и старением

- бронза БрБ2 не упрочняется термической обработкой

8. Элементами расширяющими область существования β – фазы в титановых сплавах являются

- Zr, Hf

- Sn, N

- Al, O

- Mo, V

- Al, Fe

9. Наиболее жаропрочными из алюминиевых сплавов являются

- силумины

- дюралюмины

- САП (спеченный алюминиевый порошок)

- авиали

- ковочные

10. Титановые сплавы, упрочняемые термической обработкой являются

- сплавы Ti не упрочняемые термической обработкой

- α+β – сплавы

- α сплавы Ti

- технический титан

- все Ti-сплавы независимо от структуры

11. Из ниже перечисленных сплавов не упрочняются термообработкой

- АК6

- В95

- Д1

- Д16

- АМг3

12. Дюралюмины – это сплавы

- Al-Cu-Ni-Fe

- Al-Si

- Al-Cu-Mg-Mn

- Al-Cu-Mg-Sn

- Al-Mg

13. Магниевые сплавы можно упрочнить

- закалкой и искусственным старением

- закалкой и низким отпуском

- закалкой и высоким отпуском

- закалкой и естественным старением

- магниевые сплавы не упрочняются термической обработки

14. Материалы группы АК относятся…

- к ковочным

- к высокопрочным

- к литейным

- к порошковым

- к дюралюминам

15. Структуру и свойства силуминов можно улучшить

- литьем под давлением

- модифицированием сплава (добавками в неб. количестве NaF, NaCl)

- отжигом

- литьем в кокиль

- уменьшением содержания кремния

16. Основным видом термической обработки титановых α – сплавов является

- отжиг

- нормализация

- закалка и высокий отпуск

- закалка и низкий отпуск

- закалка и старение

17. Ti – сплавами упрочняемыми термической обработкой являются

- технические сплавы

- все сплавы Ti

- α+β-сплавы

- не упрочняются

18. Сплавы T16 можно упрочнить

- закалкой и старением

- закалкой и низким отпуском

- нормализацией

- нельзя упрочнить

19. При увеличении содержания Al2O3 прочность соединения САП

- растет

- понижается, затем растет

- растет, затем понижается

- уменьшается

20. Для повышения прочности титановых α и β-сплавов их подвергают

- отжигу

- нормализации

- закалке и низкому отпуску

- пластической деформации

- закалке и старению

21. Деформируемой латунью является

- ЛЦ30А3

- БрА7

- ЛЦ40Мц3А

- Л90

- БрОЦ4-3

22. Сплав Д16 можно упрочнить

- сплав Д16 не упрочняется термической обработкой

- нормализацией

- закалкой и естественным старением

- закалкой и низким отпуском

- закалкой и высоким отпуском

23. Сплав АМг6 имеет состав

- 96% Al

- Al - 6% Mo

- Al - 6% Mg

- Al - 6% Cu

- Al - 6% Mn

24. По структуре латунь Л59 является

- однофазной со структурой γ - твердого раствора

- двухфазной со структурой  α + β

- однофазной со структурой α - твердого раствора

- двухфазной со структурой γ  + β

- однофазной со структурой β - твердого раствора

25. При увеличении содержания цинка в латуни до 37%...

- предел прочности увеличивается, относительное удлинение не изменяется

- предел прочности увеличивается, относительное удлинение уменьшается

- предел прочности уменьшается, относительное удлинение увеличивается

- предел прочности и относительное удлинение уменьшаются

- предел прочности и относительное удлинение увеличиваются

Вариант 5

V Неметаллические и композиционные материалы

1. Достоинствами полиметилметакрилата являются

- высокая термостойкость и износостойкость;

- высокие антифрикционные и диэлектрические свойства;

- прозрачность для видимого и ультрафиолетового излучения;

- хорошая технологичность, высокая твердость;

- высокие прочность и пластичность.

2. Прочность дисперсно – упрочненных композиционных материалов

- аддитивно зависит от доли упрочняющей фазы;

- зависит, главным образом, от соотношения прочности наполнителя и матрицы и схемы армирования;

- зависит, главным образом, от расстояния между частицами наполнителя и степени его дисперсности;

- увеличивается  при увеличении объемной доли наполнителя;

- -зависит, главным образом, от прочности наполнителя.

3. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с наполнителем из хлопчатобумажной ткани называется

- стеклотекстолитом

- текстолитом

- ДСП

- гетинаксом

- асботекстолитом

4. Износостойкие резины получают на основе

- натурального каучука;

- бутадиенстирольного каучука;

- бутадиенового каучука;

- полиуретановых каучуков;

- изопренового каучука.

5. Термоотвержденными называют полимеры

- получаемые поликонденсацией полимеров;

- имеющие пространственную (сетчатую) структуру;

- обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций;

- необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций;

- имеющие редкосетчатую структуру.

6. Для повышения прочности и износостойкости в состав резин вводят

- наполнители

- стабилизаторы

- пластификаторы

- ускорители процесса вулканизации

- регенерат

7. В качестве одномерных наполнителей в композиционных материалах на металлической основе используются:

- стеклоткань, асбестовая ткань

- Al2O3, TiC, ZrC, TiN и др.

- металлическая проволока, борные, углеродные, металлические волокна

- органические волокна

- хлопковые очесы

8. Для облегчения процесса переработки резиновой смеси, повышения эластичности и морозостойкости в состав резин вводят

- ускорители процесса вулканизации

- пластификаторы

- регенерат

- наполнители

- стабилизаторы

9. Термопластичными называют полимеры

- имеющие пространственную («сшитую») структуру

- необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций

- имеющие редкосетчатую структуру

- обратимо затвердевающие в результате  охлаждения без участия химических реакций

10. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с бумажным наполнителем называется

- гетинаксом

- ДСП

- стеклотекстолитом

- асботекстолитом

- текстолитом

11. К полярным термопластам относятся

- аминоформальдегидная смола и полиэтилен

- полиэтилен и полистирол

- полистирол и политетрафторэтилен

- поливинилхлорид и политрифторхлорэтилен

- резольная и эпоксидная смолы

12. При вулканизации каучука

- понижается твердость и теплостойкость

- повышается растворимость и пластичность

- понижается износостойкость, повышается пластичность

- повышается прочность, эластичность, снижается пластичность

13. Дисперсно – упрочняемые композиционные материалы получают

- методами обработки давлением

- экструзией

- литьем под давлением

- направленной кристаллизацией

- методами порошковой металлургии

14. При увеличении степени кристалличности полимера

- уменьшается твердость, повышается морозостойкость

- понижается прочность, увеличивается эластичность

- понижается теплостойкость, повышается эластичность

- повышается пластичность, снижается теплостойкость

- повышается  прочность и теплостойкость

15. С увеличением числа поперечных связей между макромолекулами полимеров...

- повышается прочность, ухудшается растворимость

- уменьшаются твердость, улучшается растворимость

- понижается прочность и пластичность

- понижается прочность, увеличивается эластичность

- улучшаются растворимость и эластичность

16. Основными недостатками подшипников из термопластичных материалов типа капрона являются

- высокий коэффициент трения

- низкая износостойкость

- низкая коррозионная стойкость

- сложность изготовления

- низкая теплопроводность и склонность к ползучести

17. При увеличении молекулярной массы линейных полимеров

- улучшается растворимость и диэлектрические свойства

- повышается прочность, ухудшается растворимость

- уменьшается вязкость и твердость

- понижаются прочность и ухудшается растворимость

18. Для изготовления подшипников скольжения можно использовать

- фторопласт-4

- ударопрочный полистирол

- полиметилметакрилат

- асбоволокнит

- винипласт

19. Теплостойкие резины получают на основе:

- бутадиенового каучука

- бутадиеннитрильного каучука

- натурального каучука

- полисилоксановых соединений

- изопренового каучука

20. Термореактивные полимеры имеют структуру

- разветвленную

- сферолитную

- линейную

- фибриллярную

- пространственную («сшитую»)

21. Для изготовления тиглей, лабораторной посуды используют

- боросиликатное стекло

- щелочное стекло

- кварцевое стекло

- алюмоборосиликатное

- алюмосиликатное стекло

22. К неполярным термопластам относятся

- полиуретаны и эпоксидные смолы

- полисилоксаны и полиамиды

- полиэфиры и наволочная смола

- полистирол  и политетрафторэтилен

- поливинилхлорид и полиметилметакрилат

23. Термопластичные полимеры имеют структуру:

- сетчатую

- фибриллярную

- сферолитную

- пространственную

- линейную или разветвленную

24. Прочность волокнистых композиционных материалов

- уменьшается при увеличении объемной доли наполнителя

- аддитивно зависит от объемной доли упрочняющей фазы

- увеличивается при увеличении объемной доли наполнителя

- зависит, главным образом, от прочности наполнителя

- увеличивается при увеличении содержания наполнителя в интервале (5-80)%.

25. Для изготовления тормозных накладок предпочтительно использовать…

- стеклотекстолит

- асботекстолит

- гетинакс

- текстолит

- винипласт

Вариант 6

# VI Электротехнические материалы

1. Магнитные ферриты получают методом

- гидрометаллургии

- порошковой металлургии

- пирометаллургии

- всеми

2. Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда образовавшихся из атомов самого полупроводника, является

- донорной;

- собственной;

- акцепторной;

- примесной.

3. Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и имеют низкую коэрцитивную силу называют

- магнитотвердыми;

- ферритами;

- специализированными;

- магнитомягкими.

4. Внезапная потеря электроизоляционной способности  электрической изоляции под действием внешнего электрического поля  называется

- поляризацией

- ионизацией

- пробоем

- деформацией

5. Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на

- лакированные медные провода;

- голые медные провода;

- эмалированные медные провода;

- луженные медные провода.

6. Для получения особочистых полупроводников используется метод

- зонной плавки

- Винклера

- Чохральского

- Бриджмена

7. Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивает контакты

- скользящие

- цельные

- разрывные

- все

8. Порошковый материал 50Н относится к

- магнитотвердым

- магнитно-мягким

- фрикционным

- антифрикционным

9. Магнитные ферриты получают методами

- пирометаллургии

- всеми

- порошковой металлургии

- гидрометаллургией

10. Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнитных монокристаллов называется

- усадка

- анизотропия

- аллотропия

- магнитострикция

11. Газообразными диэлектриками, применяемыми для электрической изоляции, являются

- SO2 и SO3

- CO и CO2

- SF6 и N2

- CH4 и C2H6

12. Степень поляризованности диэлектрика в электрическом поле называется

- электропроводностью

- диэлектрической проницаемостью

- диэлектрическими потерями

- электрической прочностью

13. Если в решетке Ge (IV) находится примесь As (V), то такая примесь создает в решетке проводимость:

- электронную

- собственную

- дырочную

- нитевидную

14. Магнитомягкими являются следующие материалы

- EX3 и Y12

- Y10 и 50H

- 45H и ЮНДК

- 2112 и Fe

15. Диамагнитными называются материалы, …

- имеют высокую магнитную проницаемость

- атомы которых имеют нечетное число электронов

- атомы которых не имеют магнитного момента

- которые имеют большой магнитный момент

16. Для изготовления проволочных резисторов, шунтов, реостатов, термопар применяют сплавы

- нихромы

- латуни

- фехромы

- константаны

17. Электротехнические изделия из многофазных полупроводниковых материалов на основе SiС и связки называются…

- варисторами

- транзисторами

- фотодиодами

- диодами

18. Для токопроводящих пружин электрических приборов используют бронзу марки...

- Бр Б2

- Бр А5

- Л 90

- БрОФ 6,5-0,15

19. Точка Кюри показывает зависимость магнитных свойств материала от сопротивления

- напряжения

- силы тока

- температуры

20. Для распределения электрической энергии, а также для подвода электрической энергии к устройствам потребителей используют провода...

- обмоточные

- установочные

- все

- монтажные

21. Электрохимический пробой возникает вследствие электрохимического старения диэлектриков...

- газообразных

- органического происхождения

- у всех

- неорганического происхождения

22. Наиболее широко применяемыми жидкими диэлектриками являются…

- растительные масла

- фреоны

- совол

- нефтяные масла

23. Самую высокую температуру плавления из простых полупроводников имеет...

- Те

- Se

- Si

- Ge

24. К металлам высокой проводимости, имеющим при нормальной температуре ρ не более 0,1 мкОм,

- Ag, Cu, Au, Al

- Fe, Al, Pb, Hg

- Mo, W, V, Cr

- Be, W, Pb

25. Избыток Si в полупроводнике SiC приводит к электропроводности типа...

- электронной

- дырочной

- не влияет на электропроводность

- всех типов

Вариант 7

VII Теоретические и технологические основы процессов порошковой металлургии

1. Отделение шлака от чугуна происходит

- на уровне фурм, где сгорает раскаленный кокс;

- в растворе, где пустая порода сплавляется с известью;

- в горне, где шлак скапливается под слоем чугуна;

- в шихте, где начинается восстановление оксидов железа.

2. Обогащение бедной руды проводят с помощью

- удаление пустой породы и повышения содержания основного компонента;

- получение товарного вида руды;

- удаление вредных примесей;

- получения агломератов

3. Порошки, полученные электролизом раствора, имеют форму

- каплеобразную

- сферическую

- осколочную

- дендритную

- тарельчатую.

4. Пористость подшипников из антифрикционных порошковых материалов на основе железа составляет обычно

- 15 - 30 %;

- 3  - 5 %;

- 50 - 70 %;

- 5 - 10 %.

5. Основным химическим процессом при агломерации железосодержащих руд является

- сгорание кокса в струе нагретого воздуха С + О2 = СО2

- прямое восстановление железа FeO + C = Fe + CO

- косвенное восстановление оксидов железа FeO + CO = Fe + CO2

- образование фаялита по реакции 2 Fe3O4 + 3 SiO2 +2 CO = 3 Fe2SiO4 +2 CO2

6. Веществами, обеспечивающими сплавление пустой породы руды, вредных примесей и зоны топлива в относительно легкоплавкие шлаки, являются

- дегазаторы

- флюсы

- модификаторы

- раскислители

7. Пористость непроницаемых порошковых материалов не превышает

- 20-25 %

- 5-8 %

- 10-15 %

- 2-5%.

8. Формуемостью порошка называют

- способность порошка заполнять объем определенной формы

- способность изменять форму под действием приложенного давления

- способность сохранять приданную форму в заданном интервале пористости

- способность к уменьшению занимаемого объема под действием давления или вибрации

9. Образование шлака в доменной печи происходит за счет

- растворения цементита в железе и образования сплава с более низкой температурой плавления

- сплавления пустой породы с известью при температуре около 12000С

- высокой температуры распара и заплечников

- растворения цементита в железе и образования сплава с более низкой температурой плавления

10. Агломерацией называется

- промывка и магнитная сепарация

- процесс спекания руд мелких фракций, концентрата, колошниковой пыли

- восстановление коксом оксидов железа

- процессы, происходящие в различных зонах доменной печи

11. Шихтой для производства чугуна является

- агломерат, руда, флюс, кокс

- известь, шлак, металлический лом

- шлак, руда, флюс, кокс

12. Основной задачей передела чугуна в сталь является

- окисление примесей растворенных в металле кислородом

- сплавление пустой породы с известью

- удаление избытка углерода и примесей с помощью окислительных процессов

- обработка жидкого чугуна газообразным окислителем

13. Непрямое или косвенное восстановление железа происходит

- взаимодействием железа с оксидом углерода или с углеродом

- восстановлением железа оксидом углерода

- растворением цементита в железе

- восстановлением железа твердым углеродом кокса

14. Порошки, полученные восстановлением оксидов, имеют форму

- каплеобразную

- сферическую

- дендритную

- губчатую

- осколочную

15. Для обогащения железных руд применяется

- спекание

- промывки и магнитная сепарация

- автоклавное выщелачивание

- флотации

16. Более высокую уплотняемость имеют порошки, полученные

- электролизом растворов

- размолом в шаровой мельнице

- уплотняемость порошков не зависит от способа получения

- восстановлением

- распылением расплава

17. Основной и кислый процесс плавки стали отличаются

- составом шихты

- полнотой удаления серы и фосфора

- видом футеровки (огнеупорных материалов)

- составом образующегося шлака

18. САП представляет собой

- композиционный материал на основе алюминия, упрочненный дисперсными частицами Al2O3

- композиционный материал на основе алюминия, армированный стальными волокнами

- термореактивную пластмассу с порошковым наполнителем

- композиционный материал на основе никеля, упрочненный дисперсными частицами ThO2

- спеченный антифрикционный материал  на основе меди

19. Для прессования изделий простой формы с отношением высоты к диаметру или толщине стенки не более трех целесообразно использовать

- инжекционное прессование

- виброформование

- одностороннее прессование двух в закрытой прессформе

- двустороннее прессование в закрытой прессформе

20. Химический состав порошкового материала ПК40Д2Н2-6,4

- 4% С, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо

- 0,4% С, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо

- 0,4% С, 2% V, 2% Nb, остальное – железо

- 0,64% С, 4% Co, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо

21. В воздушной среде можно спекать

- латунь и бронзу

- нержавеющие стали и твердые сплавы

- САП и ферриты

- легированные стали и порошки титана

22. Одним из основных методов получения порошка меди является

- размол в шаровых мельницах

- электролиз раствора CuSO4

- электролиз расплава CuSO4

- метод межкристаллитной коррозии

- центробежное распыление

23. Доменные флюсы при производстве чугуна в доменных печах вводятся для

- понижения температуры плавления пустой руды и отшлаковывания золы топлива

- восстановления оксидов кремния, марганца, фосфора

- спекание угольной пыли, сажи на воздухе

- косвенного восстановления оксидов железа

24. К образованию жидкого расплава приводят такие процессы в распаре и заплечниках как…

- высокая температура распара и заплечников

- восстановление железа оксидом углерода

- растворение цементита в железе и образование сплава с более низкой температурой плавления

- взаимодействие железа с оксидом углерода или углеродом

25. Заполнение пор порошковой формовки расплавленным металлом или сплавом называется

- пропиткой

- шликерным литьем

- инфильтрацией

- жидкофазным спеканием

Вариант 8

VIII Литейное производство

1. Отливки с самой сложной конфигурацией изготавливают литьем

- в кокиль

- центробежным

- по выплавляемым моделям

2. Лучшими литейными сплавами согласно диаграммы состояния являются сплавы

- заэвтектические;

- эвтектические;

- все;

- доэвтектические.

3. Самым лучшим литейным сплавом, обладающим наименьшей усадкой,  является

- бронза;

- чугун;

- сталь;

- латунь.

4. Наиболее распространенным способом изготовления литейных форм при ручной формовке являются

- формовка в парных опоках по разъемным моделям;

- формовка в кессонах;

- машинная формовка;

- формовка шаблонами.

5. Для защиты кокилей от пригара, от воздействия термического удара и уменьшения коэффициента трения их покрывают

- красками

- битумом

- полируют

- спецсмазками

6. Для удержания формовочной смеси при изготовлении литейной формы, а также при транспортировке последней и ее заливке жидким металлом используют

- стержни

- подмодельные плиты

- модели

- опоки

7. Для получения биметаллических изделий из композиций типа сталь-бронза, чугун-бронза, сталь-чугун и др. используют

- центробежное литье

- литье под давлением

- литье вакуумным всасыванием

- кокильное литье

8. В слитке кристаллы, ориентированные вдоль направления теплоотвода называются

- столбчатые

- блоками

- кристаллиты

- равновесные

9. По конструкции модели, используемые в литейном производстве бывают

- разъемные, неразъемные, с отъемными частями

- скелетные и шаблонные

- только цельные

- только составные

10. При каком способе литья модели изготавливают из легкоплавящихся, выжигаемых или растворяемых составов?

- литье в кокиль

- литье под давлением

- литье по выплавляемым моделям

- литье в оболочковые формы

11. Примеси, находящиеся в металлах и сплавах, особенно в нерастворенном виде

- не влияют на пластичность

- повышают прочность

- снижают пластичность

- повышают пластичность

12. С целью получения полостей или отверстий в отливках применяются

- питатели

- стояки

- стержни

- шлакоуловители

13. При каком способе литья отсутствует литниковая система?

- литье по выплавляемым моделям

- литье в оболочковые формы

- центробежное литье

- кокильное литье

14. Наибольшей прочностью, газопроницаемостью и огнеупорностью обладают смеси

- стержневые

- единые

- формовочные

- наполнительные

15. Для производства отливок в массовом и серийном производстве при литье в разовые (песчано-глинистые) формы применяется формовка…

- комбинированная

- все

- ручная

- машинная

16. При каком способе литья формовочные смеси состоят из песчано-смоляных смесей с термопластичными или термореактивными смолами?

- литье по выплавляемым моделям

- литье в оболочковые формы

- литье в кокиль

- литье под давлением

17. Какая усадка литейных сплавов, линейная или объемная, больше?

- εоб < εлин

- εоб > εлин

- εоб = εлин

- усадки нет

18. Скругление внутренних углов поверхностей модели, облегчающее извлечение модели из формы, называется…

- галтелем

- шлакоуловителем

- стержнем

- питателем

19. Какой способ литья позволяет получить практически из всех металлических сплавов сложные и точные по размерам  отливки?

- кокильное литье

- литье по выплавляемым моделям

- центробежное литье

- литье в оболочковые формы

20. Запивка расплава в металлическую пресс-форму под большим давлением называется литьем…

- центробежным

- в кокиль

- под давлением

- в оболочковые формы

21. Система каналов, через которые расплавленный металл подводится в полость формы, называется...

- кристаллизационной

- питающей

- литниковой

- охлаждающей

22. Более высокими механическими свойствами обладают детали …

- прокатные

- литые

- кованные

- детали обладают одинаковыми механическими свойствами

23. Пустотелые цилиндрические отливки получают литьем…

- под давлением

- в кокили

- по выплавляемым моделям

- в центробежные формы

Вариант 9

IX Сварка и пайка металлов и сплавов

1. Нахлесточные сварные соединения образуются при таких способах сварки под давлением, как

- сварка взрывом и сварка трением;

- при всех способах сварки;

- очечная и шовная сварки;

- стыковая сварка и сварка трением.

2. При сварке металлическими электродами дуга горит устойчиво при напряжении в

- 3035 В;

- 1428 В;

- 112 В;

- + 4060 В.

3. Трудности при сварке алюминия и его сплавов обусловлены

- пористостью;

- легкоплавкостью;

- оксидной пленкой;

- образованием трещин.

4. Для выявления наружных дефектов сварных паянных соединений, трещин, свищей, расслоений используют метод контроля

- испытание керосином

- капиллярный

- гидравлический

- ультразвуком.

5. Припои, обладающие температурой плавления 4000С и низкими механическими свойствами, называются

- нейтральными

- присадками

- мягкими

- твердыми

6. К сварке плавлением относится

- электродуговая сварка

- сварка трением

- электроконтактная сварка

- сварка взрывом

8. Если при точечной сварке оба электрода расположены с одной стороны, то такая сварка называется

- многоточечной

- поверхностной

- двусторонней

- односторонней

9. При пайке стали, меди и ее сплавов мягкими припоями в качестве флюсов используют

- канифоль

- все

- раствор ZnCl2

- Na2B2O7

10. Дуговой сваркой переменным и постоянным током прямой и обратной полярности без закаливания свариваются

- малоуглеродистые стали

- среднеуглеродистые стали

- чугуны

11. При точечной электродуговой сварке электродами являются

- стальные стержни

- медные диски

- медные стержни

- сами заготовки

12. Высокой свариваемостью обладают стали

- все

- среднеуглеродистые

- высокоуглеродистые

- низкоуглеродистые

13 Для защиты металла сварочной ванны от воздуха, для раскисления и легирования расплавленного металла применяют электроды

- без обмазки

- с толстой обмазкой

- с тонкой обмазкой

- все

14. К сварке давлением относится сварка

- электроконтактная

- газовая

- лазерная

- электрошлаковая

15. Для изготовления металлических каркасов, сеток, соединения штампованных заготовок используют такую сварку под давлением, как

- стыковая сварка

- ультразвуковая сварка

- точечная сварка

- шовная сварка

16. Дуговой сваркой переменным и постоянным током прямой и обратной полярности без закаливания свариваются

- чугуны

- высокоуглеродистые стали

- среднеуглеродистые стали

- малоуглеродистые стали

17. Наиболее часто применяемым газом при газовой сварке является

- H2

- C2H2

- C2H6

- CH4

18. Холодно-прессовая сварка относится к

- термическому виду

- кузнечному виду

- механическому виду

- термомеханическому виду

19. К мягким припоям с температурой плавления до 4000С относятся

- ПСр 2,5 (припои медно-серебряные)  и ПСр 70

- ПОС 30 и ПОС 61

- ПОС 40 (припой оловянно-свинцовый) и ПСрК

- ПМЦ-62 (припой медно-цинковый) и ПСр36

20. К твердым припоям относятся

- Ml и ПОС18

- ПОС30 и ПОС60

- ПМЦ-36 и ПСр-25

- ПОС90 и ПОС40

21. Для сварки емкостей, баков, сосудов из тонких металлических листов используют такой способ электроконтактной сварки, как...

- роликовая сварка

- точечная сварка

- все способы сварок

- стыковая сварка

22. При ручной дуговой сварке величина сварочного тока определяется по формуле…

- Iсв = k dэ,

- I = U/R

- Q = I2Rt

- Q = к IсвUД

23. Операция соединения кусков стали, нагретых до пластического состояния, с применением внешнего давления называется…

- наклепом

- кузнечной сваркой

- рекристаллизацией

- клепкой

24. Сплавы на основе олова, свинца, кадмия, висмута и цинка относятся к припоям…

- твердым

- средним

- высокотемпературным

- мягким

25. Шов, выполненный на горизонтальной поверхности при расположении электрода над швом, называется…

- нижним

- горизонтальным

- вертикальным

- потолочным

Вариант 10

X Обработка металлов давлением

1. Упрочнение металлов и сплавов при пластической деформации называется

- рекристаллизацией;

- охрупчиванием;

- наклепом;

- скольжением.

2. Операция уменьшения высоты заготовки при увеличении площади ее поперечного сечения при ковке называется

- протяжкой;

- гибкой;

- осадкой;

- раскаткой.

3. Совокупность форм и размеров профилей, получаемых прокаткой, называют

- сортаментом;

- трубами;

- калибром;

- профилем.

4. Элемент оснастки, оформляющий торец детали при прессовании в закрытой пресс-форме, называется

- штампом;

- матрицей;

- пресс-формой;

- пуансоном.

5. Операция удлинения заготовки или ее части за счет уменьшения площади поперечного сечения называется

- гибкой

- раскаткой

- протяжкой

- осадкой

6. Горячая деформация - это…

- деформация, которую проводят при температуре выше 0,1 Тпл

- деформация, которую проводят при температуре выше температуры начала мартенситного превращения

- деформация, которую проводят при температуре выше комнатной температуры

- деформация, которую проводят при температуре выше температуры рекристаллизации

- деформация, которую проводят при температуре выше температуры перлитного превращения

7. Операция отделения заготовки по замкнутому контуру, при котором отделяемая часть является отходом, называется

- пробивкой

- вытяжкой

- раздачей

- вырубкой

8. Форму поперечного сечения прокатного изделия называют…

- калибром

- профилем

- сортаментом

- специальным прокатом

9. Профили изготавливают на станках

- заготовительных

- сортопрокатных

- листопрокатных

- обжимных

10. При двустороннем приложении усилия прессования наибольшая пористость по высоте прессовки наблюдается

- в верхней части

- в нижней части

- в средней части

- пористость одинакова по всей высоте

11. Деформация заготовки осуществляется в полости штампа, когда весь объем металла находящийся в полости штампа идет на формообразование поковки, называется штамповкой

- выдавливанием

- в открытых штампах

- прессованием

- в закрытых штампах

12. Операция листовой штамповки, при которой плоская заготовка превращается в полое тело, называется

- вытяжкой

- вырубкой

- гибкой

- пробивкой

13. Вырезы на боковых поверхностях валков, позволяющих получить калибр, называются

- ручьем

- бочкой

- калибром

- трефом

14. Большее количество пресс – остатка в контейнере остается при

- прямом способе прессования

- обратном способе прессования

- не остается

- одинаково

15. Сортовой прокат, уголки, тавры и др. по форме сечения

- специальными

- фасонными

- простой геометрической формы

- трубными

16. В горячем состоянии проводят такой способ обработки металлов давлением

- прокатка

- гидропрессование

- ЛХШ

- волочение

17. Для изготовления крупно габаритных деталей при толщине заготовки более 2 мм применяется...

- электрогидравлическая штамповка

- штамповка эластической средой

- магнитно-импульсная штамповка

- штамповка взрывом

18. Обработка металлов давлением основана на таком механическом свойстве как…

- упругость

- прочность

- пластичность

- вязкость

19. Операция получения отверстия в заготовке за счет вытеснения металла при ковке называется…

- гибкой

- прошивкой

- протяжкой

- отрубкой

20. Цельнокатаные вагонные оси, зубчатые колеса, шары и подобные детали прокатывают на станах…

- на всех

- продольных

- поперечных

- поперечно-винтовых

21. В настоящее время заклепки, болты, винты, гвозди, гайки и другие изделия получают методом

- холодной высадки

- ковки

- прессования

- волочения

22. К разделительным операциям листовой штамповки относятся…

- все

- гибка и вытяжка

- отрезка и пробивка

- вытяжка и вырубка

23. В холодном состоянии проводят обработку давлением вида...

- волочение

- ковка

- прессование

- прокатка

24. При листовой штамповке наиболее применяемыми прессами являются…

- все

- кривошипные

- гидравлические

- пневматические

25. Среди труб, получаемых на прокатных станах, больший диаметр имеют…

- сварные трубы

- литые трубы

- диаметр всех труб одинаков

- бесшовные трубы

Вариант 11

XI Основы механической обработки резанием

1.  Шлифовальные круги ЧТ1, ЧТ2  относятся  к  классу

- чрезвычайно твердому;

- твердому;

- весьма твердому;

- средней твердости.

2. Операция отделения заготовки по замкнутому контуру, при котором отделяемая часть является деталью, называется

- пробивкой;

- вытяжкой;

- обортовкой;

- вырубкой.

3. При резании хрупких металлов и сплавов образуется

- непрерывная стружка

- стружка надлома

- сливная стружка

- стружка скалывания.

4. На токарно-винторезных станках для закрепления заготовок используют

- машинные тиски

- 3-х и 4-х кулачковые патроны;

- кондукторы;

- делительные головки.

5. При обработке заготовок отношением l/d > 10 для уменьшения ее деформации от сантиметра резания применяют

- планшайбы

- поводковые патроны

- люнеты

- центры

6. Цилиндрическими и торцовыми фрезами на фрезерных станках обрабатывают плоскости…

- фасонные

- вертикальные

- горизонтальные

- наклонные

7. При механообработке смазочно – охлажденную среду (СОС) применяют для снижения такого отрицательного влияния

- подача

- наклеп

- нагрев

- скорость

8. Методы, основанные на разрушении материала обрабатываемой заготовки с помощью электрических зарядов, называются

- лучевыми

- электрофизикохимическими

- ультразвуковыми

- электрохимическим

9. За один проход сверлами обрабатывают отверстия диаметром

- до 50 мм

- до 30 мм

- до 100 мм

- до 80 мм

10. При изготовлении шлифовальных кругов для обеспечения повышенной прочности и допускающей охлаждение используют

- силикатную связку

- бекалитовую связку

- вулканитную связку

- керамическую связку

11. Расстояние, пройденное точкой режущей кромки инструмента относительно заготовки в единицу времени, называется и имеет размерность

- подачей, мм/об

- глубиной резания, мм

- круговой

- скоростью резания, м/мин

12. Главное движение v при обработке заготовок на токарных станках сообщают

- инструменту

- заготовке

- суппорту

- передней бабке

13. Наиболее широкое применение в промышленности для очистки металла от окалины, различных поверхностных пленок и загрязнений и для обезжиривания получила...

- электронно-лучевая обработка

- импульсная обработка

- электроэрозионная обработка

- ультразвуковая обработка

14. Расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями заготовки, полученное за один проход резца, называется...

- скоростью резания

- сечением среза

- глубиной резания

- подачей

15. Максимальный диаметр отверстия, которое можно просверлить на сверлильном станке спиральными сверлами, составляет…

- 80 мм

- 30 мм

- 150 мм

- 100 мм

16. Электрохимической размерной обработке (ЭХО) подвергают материалы…

- неэлектропроводные

- все материалы

- электропроводные

- композиционные

17. Высокую точность размеров и хорошее качество обработанной поверхности обеспечивает...

- точение

- фрезерование

- сверление

- шлифование

18. Способ, который позволяет обрабатывать материалы, как электропроводные, так и неэлектропроводные, причем их обрабатываемость не зависит от механических свойств материала, а определяется температурой плавления, называется…

- электрохимическим

- электронно-лучевым

- все

- электроэрозионным

19. Инструмент получает максимальную нагрузку, когда зуб фрезы сразу снимает толстый слой металла. Такой способ фрезерования называется...

- фрезерованием пазов

- попутным

- встречным

- фрезерованием уступов

20. При обработке резанием пластичных металлов и сплавов образуется...

- все виды стружки

- стружка надлома

- стружка скалывания

- сливная стружка

21. Способ обработки, основанный на механических колебаниях повышенной частоты (>20 кГц) инструмента в суспензии, состоящей из смеси абразивного порошка и жидкости, является…

- ультразвуковым

- лучевым

- электрохимическим

- электроэрозионным

22. В настоящее время для электрофизикохимических методов обработки наибольшее распространение получили установки…

- электрохимические

- все установки

- электроэрозийная и химическая

- ультразвуковые и лучевые

23. Токарные резцы, предназначенные для обработки сквозных и глухих отверстий, называются...

- резьбовыми

- расточными

- проходными

- фасонными

24. Суммарное время (мин) работы инструмента между переточками на определенном режиме резания называется…

- трением

- наклепом

- наростом

- стойкостью

25. Прямоугольные, Т – образные и типа ласточкиного хвоста пазы фрезеруют на вертикально-фрезерных станках фрезами...

- цилиндрическими

- дисковыми

- концевыми

- червячными

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой

- Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные металлическим типом связи.

- Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение.

- Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ.

- Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения.

- Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты кристалла, их влияния на свойства

- Изотропия и анизотропия кристаллов .Анизотропия заготовок и деталей, роль этих факторов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор.

- Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация, полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке.

- Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации, связь структуры и свойств с условиями кристаллизации.

- Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой.

- Диаграмма состояния сплавов. Ликвация в сплавах, ее влияние на свойства. Устранение.

- Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально.

- Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова).

- Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением.

- Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз и структурных составляющих.

- Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения в эвтектических чугунах.

- Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах.

- Белые и серые  чугуны. Структура, свойства, классификация, применение.

- Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей по назначению, структуре. Маркировка, применение.

- Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика.

- Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог.

- Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация.

- Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика продуктов распада.

- Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаждения, факторы, влияющие на критическую скорость.

- Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение, приемы охлаждения.

- Отпуск сталей Превращения в стали при отпуске. Вилы отпуска влияние на структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение.

- Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения.

- Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости нагрева на положение критических точек, практические следствия.

- Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение.

- Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих элементов на положение критических точек в стали.

- Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита, на прокаливаемость.

- Влияние легирующих элементов на температуру закалки, на величину зерна.

- Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость.

- Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и улучшаемые стали.

- Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего инструмента.

- Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость.

- Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ).

- Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали.

- Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), предупреждение и устранение.

- Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой основе.

- Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение.

- Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов.

- Титан и ею сплавы. Свойства, маркировка, применение.

- Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны.

- Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты.

- Способы получения заготовок и деталей, требования к способам.

- Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и стали из руд.

- Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый чугун. Маркировка. Применение.

- Сталь. Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, электропечах. Углеродистые стали. Маркировка. Применение.

- Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструирование отливок.

- Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект.

- Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы.

- Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье.

- Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. Макро и микронеоднородность, ликвация.

- Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый.

- Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. Структура металла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и горячая обработка металлов.

- Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент.

- Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

- Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

- Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов.

- Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Сварка давлением, Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны.

- Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор режимов сварки. Техника сварки.

- Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. Типы электродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных сталей.

- Электрическая дуга. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники питания для ручной дуговой сварки. Требования к ним.

- Сварочный пост переменного и постоянного тока для ручной дуговой сварки. Сварочные трансформаторы, выпрямители и преобразователи.

- Электродуговая сварка под слоем флюса. Сварочные материалы (флюсы, проволока) для сварки углеродистых конструкционных сталей. Требования к источникам.

- Автоматы для сварки под слоем флюса. Принципы регулирования сварочной дуги.

- Сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом. Особенности сварки алюминия и его сплавов, титана и его сплавов. Требования к источникам.

- Сварка углеродистых конструкционных сталей в углекислом газе. Особенности процесса. Сварочные материалы (газ, проволока). Сварочный пост. Сварка в смесях газов: аргон+СО2, аргон+О2.

- Электродуговая металлизация. Оборудование. Технология.

- Электрошлаковые технологии: сварка, литье, переплав.

- Плазменная сварка, резка, напыление.

- Газовая сварка, резка, напыление.

- Лазерная сварка, резка, упрочнение.

- Контактная стыковая сварка: сопротивлением, оплавлением.

- Контактная точечная, шовная, рельефная сварка.

- Обработка металлов резанием. Физические процессы при снятии стружки. Режущий клин. Углы токарного резца.

- Токарная обработка. Операции. Инструмент.

- Материалы, применяемые для изготовления инструмента.

- Силы резания при токарной обработке.

- Скорость резания, факторы на нее влияющие. Определение скорости резания. Стойкость инструмента. Повышение стойкости.

- Фрезерование. Операции. Применяемый инструмент.

- Строгание. Операции. Применяемый инструмент. Протягивание. Инструмент.

- Сверление. Зенкерование. Развертывание. Применяемый инструмент.

- Шлифование. Применяемый инструмент.

- Нарезание зубчатых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент.

- Электроискровая и электроэрозионная обработка.

89. Ионно-плазменное нанесение покрытий.

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы на основе лицензионных договоров/соглашений

| № | Наименование | Ссылка на источник, основание, доступ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-. – on-line | Ссылка: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-. – on-line | Ссылка: https://e.lanbook.com/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-. – on-line | Ссылка: https://polpred.com/ Основание: Соглашение Доступ: свободный |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-20XX. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | Ссылка: https://arch.neicon.ru/xmlui/ Основание: Соглашение Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-. – on-line | Ссылка: https://rusneb.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-. – эл. жестк. диск | Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-. – on-line | Ссылка: https://cntd.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |

Ресурсы открытого доступа

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru |
| 2 | Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= |
| 3. | Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ

с указанием реквизитов подтверждающих документов

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия № 10498м от 02.11.2012 от ГК «SCAD SOFT» на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK | Договор № 0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО «Форвард» на период с 10.2020 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система архитектурно-строительного проектирования, проектирования металлических и железобетонных конструкций и инженерных систем «Renga» | Сублицензионный договор № КмК-22-0311 от 06.12.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 06.12.2022 бессрочно |
|  | Система картографирования отводов и таксации лесосек «Лесокартограф» | Лицензионный договор № 9-1-23 от 09.01.2023 с ООО «Клариго» на период с 09.01.2023 бессрочно |
|  | Система ландшафтного проектирования и дизайна «Наш Сад Кристалл версия 10» | Договор передачи прав № 12-14-10/22 от 13.07.2022 с ООО «ДИКОМП» на период с 13.07.2022 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта и мебели ArchiCAD | Соглашение о сотрудничестве № 1 от 10.02.2017 на период с 02.2017 бессрочно |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия № 10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 8» | Договор № БТИ8-01/13 от 22.04.2013 с ООО «Базис-Центр» на период с 04.2013 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 10» | Договор № БИ-04/18 от 29.08.2018 с ООО «Базис-Центр» на период с 08.2018 бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Система виртуализации Oracle VM VirtualBox | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение № 430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных Credo | Договор № АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 бессрочно |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда разработки Python 3.7.2 | Лицензия PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 3.7.2 (https://docs.python.org/3/license.html) |
|  | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Веб-сервер Apache HTTP Server | Лицензия Apache License (http://www.apache.org/licenses/) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО «Форвард» на период с 10.2020 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт № 17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK | Договор № 0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно |
|  | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
|  | Геопортал Республики Коми | Соглашение об использовании информационных ресурсов и функций геоинформационного портала Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/Agreement) |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/2/035 от 11.10.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 11.10.2022 по 28.02.2023 Лицензионный договор № ФЭПО-2023/1/033 от 16.03.2023 с ООО "НИИ МКО" на период с 16.03.2023 по 31.07.2023 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Боровушкин, И. В. Механические свойства металлов и сплавов [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02«Технологические машины и оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, транспортные машины и оборудование. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001509.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Волков, Г. М. Материаловедение [Текст] : учеб. для студ. втузов, обучающихся по немашиностроительным направлениям и спец. / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - Москва : Академия, 2008. - 400 с.

- Материаловедение [Электронный ресурс] : практикум для студ. вузов, получающих образование по направлениям и спец. в области техники и технологий / В. И. Городниченко [и др.] ; под ред. С. В. Ржевской ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Логос, 2006. – 276 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/89915/.

Периодические издания

- Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты, материаловедение) [Электронный ресурс] : научно-технический и производственный журнал / под ред. А. А. Батаева – Новосибирск : СО РАН. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225092.

Справочно-библиографическая литература

- Конструкционные материалы [Текст] : справочник. – Москва : Машиностроение, 1990. – 688 с.

- Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : словарь терминов / В. А. Оськин [и др.] ; под ред. В. А. Оськина. – Москва : КолосС, 2007. – 56 с.

- Справочник по конструкционным материалам [Текст] : справочное издание / под ред.: Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. – Москва : Изд-во МГТУ, 2005. – 640 с.